第19届“振兴杯”全国青年职业技能竞赛

增材制造设备操作员赛项“学生组”理论题库

一、选择题（共600题）

1.SLA工艺中，柔性光敏树脂的主要改性剂是（    ）

A.增塑剂	B.增韧剂	C.稀释剂	D.稳定剂

2.金属SLM设备打印不锈钢零件时，粉末床预热温度应根据（    ）调整，减少热应力

A.零件壁厚（厚壁零件220℃）	B.粉末颜色	C.粉末湿度	D.铺粉厚度

3.FDM设备的“喷头温度梯度控制模块”通过（    ）实现喷嘴加热区与散热区的温度隔离

A.隔热材料（如陶瓷垫片）	B.冷却风扇	C.水冷管路	D.金属散热片

4.增材制造设备中，“限位开关”的主要功能是（    ）

A.控制打印温度	B.限制部件运动范围，防止超程	C.检测材料用量	D.清洁喷头

5.增材制造中，“模型文件的‘修复’”是指修复（    ）

A.设备故障	B.材料缺陷	C.STL文件的拓扑缺陷（如漏洞、重叠面）	D.切片错误

6.处理SLA设备“树脂槽石英玻璃透光率持续下降”故障时，若清洁无效，应判断为（    ）

A.玻璃老化（使用超过500h），需更换	B.树脂污染	C.金属粉末混入	D.铺粉辊压力异常

7.FDM成型中，“PLA材料的‘冷却时间’”调整过长会导致（    ）

A.成型效率降低	B.层间结合不良	C.零件翘曲	D.表面粗糙度增大

8.SLA设备打印模型后，若需进行“超声波清洗”，参数设置为（    ）

A.频率40kHz→时间5-8min→清洗液（异丙醇：水=1:1）	B.高频长时间清洗	C.仅用水清洗	D.无需超声波清洗

9.SLA零件表面粗糙度检测的取样位置应选择（    ）

A.零件关键功能面	B.支撑连接面	C.零件边缘	D.任意位置

10.FDM用线材的“长度”通常以（    ）为单位包装

A.米	B.千克	C.立方厘米	D.平方分米

11.SLA设备树脂槽的“加热恒温”功能故障时，会导致树脂黏度波动超过（    ），影响成型稳定性

A.±10%	B.±5%	C.±20%	D.±30%

12.金属SLM设备中，“送粉器的‘送粉精度’”误差应控制在（    ）以内

A.±1%	B.±3%	C.±5%	D.±10%

13.SLA工艺中，光敏树脂的“单点固化时间”与曝光面积的关系是（    ），

A.面积越大，时间越长	B.面积越大，时间越短	C.无直接关系	D.取决于激光功率

14.FDM设备使用碳纤维PLA材料时，为减少喷头磨损，应（    ）

A.降低打印速度	B.提高打印速度	C.使用耐磨材质喷嘴	D.降低喷头温度

15.FDM设备的“打印速度自适应调节模块”根据（    ）调整速度（如复杂轮廓区域降低速度）

A.模型轮廓复杂度	B.线材直径	C.平台温度	D.喷头温度

16.SLS设备中，“成型室的‘最高预热温度’”通常不超过材料熔点的（    ）

A.50%	B.70%	C.90%	D.100%

17.FDM设备成型平台的“加热棒”使用寿命应达到（    ）以上，减少更换频率

A.5000h	B.3000h	C.8000h	D.2000h

18.SLM设备打印时出现“温度报警（平台或激光头）”，可能的原因是（    ）

A.温度传感器故障或散热系统堵塞	B.温度设置合理	C.散热风扇正常工作	D.打印速度过慢

19.SLM工艺中，岛状扫描的“岛尺寸”通常设定为（    ）

A.5—10mm	B.10—15mm	C.15—20mm	D.20—25mm

20.SLA设备使用的透明树脂，其耐划伤性能（铅笔硬度）约为（    ），需避免硬物划伤

A.HB	B.2H	C.4H	D.6H

21.FDM成型中，“PLA材料的‘耐温性’”通常在（    ）以下

A.40℃	B.60℃	C.80℃	D.100℃

22.SLA设备树脂槽的“加热棒功率”误差超过（    ）时，会导致树脂温度不均，需校准

A.±10%	B.±5%	C.±15%	D.±20%

23.SLA工艺中，激光焦距偏差会导致零件（    ）

A.尺寸精度下降	B.表面粗糙度降低	C.固化速度加快	D.层间结合增强

24.FDM用ABS材料的熔融温度范围大约在（    ）

A.100-150℃	B.180-220℃	C.230-260℃	D.300-350℃

25.SLA设备的“刮刀磨损监测模块”通过（    ）判断刮刀是否需要更换

A.刮刀重量变化	B.涂层厚度均匀性偏差	C.刮刀温度	D.树脂用量

26.增材制造操作员在操作设备时，应（    ）

A.佩戴首饰	B.穿宽松衣物	C.按规定佩戴防护装备，保持专注	D.边操作边玩手机

27.FDM 工艺中，“平台校准” 的核心目的是保证（    ）

A.平台水平度	B.喷嘴与平台间距均匀	C.平台温度均匀	D. 打印速度稳定

28.EBM工艺中，“电子束扫描”的分辨率主要取决于（    ）

A.电子枪加速电压	B.偏转线圈精度	C.真空度	D.零件高度

29.SLM设备打印的零件出现“内部裂纹”，可能的原因是（    ）

A.平台预热温度适宜，减少了应力	B.激光扫描路径不合理，导致应力集中	C.零件冷却速度缓慢	D.粉末纯度高

30.SLA设备打印模型时，若“树脂‘固化后收缩率过大’（＞5%）”。应采取的补偿措施是（    ）

A.切片时整体缩放比例设置为105%（根据收缩率调整）	B.缩放比例100%	C.缩放比例95%	D.仅X轴缩放

31.增材制造设备的“熔断器”熔断后，应（    ）

A.直接更换更大容量熔断器	B.查找熔断原因，更换同容量熔断器	C.短接熔断器	D.忽略

32.SLA设备紫外线滤镜透光率从90%降至70%时，树脂固化时间会延长（    ）

A.50%—100%	B.1%—2%	C.5%—10%	D.0.1%—0.5%

33.SLM工艺中，“多激光系统”的主要优势是（    ）

A.提高成型速度	B.降低设备成本	C.减少激光衰减	D.简化维护

34.FDM设备送丝机构卡阻导致电机过热冒烟，正确的处理措施是（    ）

A.立即断电→冷却电机→清理卡阻线材→检查电机是否损坏	B.继续使用电机	C.浇水冷却电机	D.拆卸电机

35.FDM设备打印过程中，若需要调整打印速度，应（    ）

A.直接在控制面板上修改，设备实时生效	B.暂停打印后修改参数，再继续打印	C.关闭设备后重新设置	D.无需调整，按原参数打印

36.FDM设备成型室密封性检测时，漏风率应控制在（    ）以下

A.5%	B.50%	C.100%	D.1%

37.增材制造设备的“接地线缆检查”应重点关注（    ）

A.线缆颜色	B.线缆长度	C.线缆是否破损、连接是否牢固	D.线缆材质

38.SLM零件质量控制的关键环节是（    ）

A.工艺参数优化和过程监控	B.设备维护	C.操作人员培训	D.材料采购

39.SLM设备金属粉末存储时，应控制的环境参数是（    ）

A.湿度＞60%，温度＞30℃	B.湿度＜30%，温度20-25℃，密封存储，防止受潮结块	C.湿度无要求，温度无要求	D.湿度50%，温度10℃

40.SLA设备的树脂槽通常采用哪种材质制作，以保证紫外线穿透（    ）

A.普通玻璃	B.石英玻璃	C.金属板材	D.塑料板材

41.EBM工艺中，电子束加速电压通常设定为（    ）

A.15-20kV	B.20-25kV	C.25-30kV	D.30-35kV

42.SLM设备送粉器的“料位传感器”精度误差超过（    ）时，会导致粉末添加过量或不足

A.±5%	B.±10%	C.±1%	D.±2%

43.SLA设备操作时，溶剂存储瓶倾倒导致溶剂泄漏，正确的处理流程是（    ）

A.立即用吸附棉吸收→用异丙醇擦拭→通风换气→处理废吸附棉（有害废物）	B.用水冲洗	C.用明火烘干	D.继续使用溶剂

44.SLA设备中，“树脂的过滤精度”通常选择（    ）的滤网

A.50-100μ	B.100-200μm	C.200-300μm	D.300-400μm

45.SLM设备打印后，平台冷却的要求是（    ）

A.快速冷却	B.自然缓慢冷却，避免零件开裂	C.用水冷却	D.用风扇快速降温

46.SLA设备打印完成后，零件表面发粘，可能的原因是（    ）

A.曝光时间不足	B.树脂黏度过低	C.平台温度过高	D.激光功率过高

47.FDM设备成型平台加热均匀性误差超过（    ）时，需检查加热棒

A.±2℃	B.±10℃	C.±20℃	D.±0.2℃

48.SLM设备打印前，若“粉末‘氧含量超标’（＞0.15%）”，应采取的处理方法是（    ）

A.真空除氧（200℃×2h）+通入惰性气体保护	B.直接使用	C.混合新粉末	D.丢弃粉末

49.FDM成型中，“PLA材料的打印温度”随环境温度升高应（    ）

A.升高	B.降低	C.不变	D.无规律变化

50.FDM设备的喷嘴温度若超过（    ），清理时必须等待温度降至安全范围

A.50℃	B.80℃	C.100℃	D.150℃

51.EBM零件硬度检测的压痕间距应不小于压痕对角线的（    ）

A.3倍	B.5倍	C.10倍	D.20倍

52.金属SLM设备粉末床预热温度从180℃升至220℃时，零件翘曲变形量会减少（    ）

A.10%—15%	B.1%—2%	C.50%—60%	D.0.1%—0.5%

53.FDM设备“模型翘曲监测系统故障”，应急处理是（    ）

A.暂停打印→目视检查翘曲→调整平台温度→维修监测系统	B.继续打印	C.仅目视检查	D.无需调整温度

54.SLS设备中，“粉末床的‘清理频率’”应为（    ）

A.每次打印后	B.每周1次	C.每月1次	D.每打印5次后

55.SLA设备打印过程中，若需要临时离开，正确的操作是（    ）

A.直接离开，设备自动运行	B.按下暂停按钮，关闭设备安全门	C.关闭设备电源	D.让他人代为看管

56.粘结剂喷射成型中，“粉末床温度”过高易导致（    ）

A.黏结剂挥发	B.粉末结块	C.零件变形	D.打印速度下降

57.金属SLM设备打印高温合金零件时，“成型室冷却速度”应根据零件尺寸调整，尺寸＞200mm时，速度为（    ）

A.3-5℃/h	B.8-10℃/h	C.15-20℃/h	D.1-2℃/h

58.SLM设备打印的316L不锈钢零件，其断后伸长率约为（    ），具有良好的塑性

A.10%—15%	B.20%—25%	C.30%—35%	D.40%以上

59.SLS设备中，“激光扫描边界”设置过大会导致（    ）

A.零件尺寸偏小	B.零件边缘过度烧结，出现毛刺	C.成型速度加快	D.粉末用量减少

60.SLA设备打印前，校准树脂槽水平度的目的是（    ）

A.确保树脂涂层厚度均匀	B.提高树脂温度	C.减少树脂挥发	D.延长紫外灯寿命

61.FDM设备喷嘴磨损的判断标准是（    ）

A.喷嘴直径误差＞0.02mm	B.使用1000h后	C.打印零件表面粗糙度升高	D.丝材挤出量波动

62.SLM设备成型室的“温度传感器”安装位置应距离粉末床（    ）以内，保证测温准确

A.50mm	B.100mm	C.150mm	D.200mm

63.FDM成型中，“ABS材料的‘冷却风扇转速’”通常设置为（    ）

A.30%—50%	B.50%—70%	C.70%—90%	D.90%—100%

64.SLA设备“树脂桶标签丢失且树脂变质”，处理流程是（    ）

A.进行毒性检测→按危废分类处理→记录处理情况→检查存储流程	B.直接丢弃	C.混合新树脂	D.无需检测

65.SLA设备中，树脂槽的升降运动通常由哪种机构驱动（    ）

A.液压机构	B.气动机构	C.伺服电机	D.手动摇杆

66.FDM工艺中，PEEK材料的打印喷嘴温度通常为（    ）

A.280-320℃	B.320-360℃	C.360-400℃	D.400-440℃

67.FDM设备成型室采用氮气保护时，氧气浓度需控制在（    ）以下，以防止ABS材料降解

A.5%	B.10%	C.15%	D.20%

68.FDM成型中，“填充速度”设置过快会导致（    ）

A.丝材挤出不充分，出现空隙	B.成型速度减慢	C.零件强度提高	D.喷头温度降低

69.SLA设备使用的高强度树脂，其压缩强度约为（    ），可承受一定的压缩载荷

A.50-80MPa	B.100-150MPa	C.200-250MPa	D.300MPa以上

70.SLM设备打印后，零件的初步处理是（    ）

A.去除支撑结构和表面残留粉末	B.高温烧结	C.电镀	D.焊接

71.EBM零件打印过程中的实时质量监控重点是（    ）

A.电子束聚焦状态	B.树脂黏度	C.层厚均匀性	D.填充密度

72.金属SLM零件化学拋光处理时，采用氢氟酸溶液（浓度5%），处理时间控制在（    ），以避免过腐蚀

A.1—3min	B.10—15min	C.30—60min	D.0.1—0.5min

73.SLA设备更换牙科专用树脂时，除常规清洗树脂槽外，还需额外进行的操作是（    ）

A.用专用消毒溶剂（如75%酒精）擦拭槽体，防止交叉污染	B.直接倒入新树脂	C.更换打印平台	D.提高树脂温度

74.SLA设备中，“成型平台的‘升降速度’”检测可通过（    ）进行

A.计时器、尺子	B.游标卡尺	C.千分尺	D.三坐标测量仪

75.SLM用金属粉末的“存储时间”过长，会导致（    ）

A.粉末结块	B.粉末颜色变浅	C.粉末流动性变好	D.粉末粒径变小

76.金属粉末的“流动性”差会导致SLM工艺中（    ）

A.铺粉不均匀	B.致密度升高	C.扫描速度加快	D.激光功率降低

77.SLM设备激光扫描的“跳变速度”超过（    ）时，会导致振镜振动，影响成型精度

A.5000mm/s	B.1000mm/s²	C.2000mm/s²	D.10000mm/s²

78.SLM设备保护气体钢瓶发生“轻微泄漏”，应采取的处理流程是（    ）

A.转移钢瓶至通风区域→关闭钢瓶阀门→检查泄漏点（肥皂水检测）→更换密封圈	B.继续使用	C.仅关闭阀门	D.无需转移

79.SLA设备中，“紫外线的照射强度”随使用时间延长而（    ）

A.增强	B.减弱	C.不变	D.先增强后减弱

80.SLM设备的保护气体流量计若损坏，应（    ）

A.继续使用	B.停止使用，更换流量计后再使用，确保气体流量可控	C.估算流量使用	D.提高气体压力

81.SLA 工艺中，采用 “梯度固化” 策略的目的是（    ）

A.提高成型速度	B.减少内应力	C.降低树脂消耗	D. 简化后处理

82.EBM 工艺需在高真空环境下进行，主要是为了避免（    ）

A.粉末氧化	B.电子束散射	C.零件变形	D. 设备部件损坏

83.FDM设备喷头堵塞导致材料堆积过热，正确的处理流程是（    ）

A.继续加热喷头	B.断电冷却→拆卸喷头→清理堵塞物→重新安装校准→测试挤出	C.用铁丝疏通	D.更换喷头

84.金属SLM零件的“‘退火处理’”冷却方式通常为（    ）

A.空冷	B.水冷	C.油冷	D.随炉冷却

85.增材制造设备中，“电源开关”的位置应设计在（    ）

A.设备内部	B.操作人员容易触及的位置	C.设备底部	D.设备顶部隐蔽处

86.FDM工艺中，打印耐高温零件时，优先选择（    ）

A.ABS	B.PLA	C.PEEK	D.TPU

87.FDM设备送丝管的“弯曲半径”应大于（    ），避免丝材疲劳断裂

A.150mm	B.100mm	C.200mm	D.50mm

88.FDM设备使用的尼龙66材料，其吸水率在23℃、50%RH条件下约为（    ），需注意防潮

A.1%—2%	B.3%—4%	C.5%—6%	D.7%以上

89.增材制造中，“切片软件的支撑间距”设置过小会导致（    ）

A.支撑强度过高，不易去除	B.成型速度加快	C.材料消耗减少	D.零件强度降低

90.FDM设备打印模型时，模型的摆放角度应尽量（    ）

A.使悬空部分最少	B.使模型最高	C.使模型最宽	D.任意摆放

91.EBM工艺中，“零件后处理”需要（    ）

A.去除支撑	B.热等静压	C.喷砂	D.以上都是

92.SLA设备紫外线滤镜“透光率低”，会导致（    ）

A.树脂固化时间延长，零件强度不足	B.树脂黏度下降	C.金属粉末团聚	D.送丝速度下降

93.FDM设备的“多材料送丝切换系统”中，换料时的核心步骤是（    ）

A.快速排空旧线材，避免材料混合	B.提高喷头温度	C.调整打印速度	D.清洁喷头

94.增材制造设备的“‘接地电阻检测’”周期通常为（    ）

A.每月一次	B.每季度一次	C.每半年一次	D.每年一次

95.SLM用金属粉末的“存储条件”不包括（    ）

A.干燥	B.密封	C.高温	D.避光

96.SLA工艺中，“树脂更换”时不需要（    ）

A.清洁树脂槽	B.校准激光焦距	C.排空管道	D.测试固化效果

97.FDM设备送丝电机的“驱动器型号”应与电机（    ）匹配，保证驱动性能

A.额定电流和步进角	B.转速	C.扭矩	D.功率

98.SLA设备打印后，若“模型‘尺寸偏差’（X轴偏小0.5%）”，应调整的切片参数是（    ）

A.X轴方向缩放比例设置为100.5%（补偿收缩）	B.缩放比例100%	C.缩放比例99.5%	D.Y轴缩放比例调整

99.增材制造中，“批量打印的零件排序”应遵循（    ）原则，减少设备调整时间

A.相同材料优先	B.相同尺寸优先	C.相同成型方向优先	D.任意排序

100.SLA设备打印前，检查设备通风系统的目的是（    ）

A.提高打印速度	B.排出树脂挥发的有害气体	C.降低设备温度	D.延长设备寿命

101.SLM设备中，光纤激光器的维护周期通常为（    ）

A.1000h	B.5000h	C.10000h	D.20000h

102.当SLM设备出现“单层层厚偏差超过0.03mm”时，排除铺粉辊故障后，下一步排查的部件是（    ）

A.激光功率计	B.成型平台升降电机编码器	C.树脂液位传感器	D.冷却水箱水温

103.FDM设备中，“送丝电机的堵转保护”功能触发时，设备会（    ）

A.立即停机报警	B.继续送丝	C.降低送丝速度	D.升高喷头温度

104.SLM设备打印后，若“零件‘表面有未熔粉末’”，应采用的清理方法是（    ）

A.高压空气（0.5MPa）吹除+超声波清洗（丙酮溶液）	B.砂纸打磨	C.刀片刮除	D.水洗

105.SLA设备打印时出现“打印平台无法升降”，可能的原因是（    ）

A.平台升降电机故障或机械卡阻	B.平台校准正常	C.树脂量充足	D.紫外灯功率正常

106.SLA零件表面粗糙度Ra值通常要求不大于（    ）

A.1μm	B.5μm	C.10μm	D.15μm

107.金属SLM零件的“表面粗糙度”未处理时通常为（    ）

A.Ra5-10μm	B.Ra10-50μm	C.Ra50-100μm	D.Ra100-200μm

108.SLA设备打印模型时，若“刮刀涂层后树脂表面出现‘条纹’”，应检查的部件是（    ）

A.刮刀刀刃（是否有缺口）+树脂槽水平度（是否倾斜）	B.紫外灯功率		C.打印速度	D.树脂黏度

109.金属SLM零件的“拉伸弹性模量”检测时，应采用（    ），精度可达±1GPa

A.电子万能试验机	B.液压万能试验机	C.拉力计	D.弹簧测力计

110.SLM设备打印过程中，若发现零件表面有未熔化粉末，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，检查激光功率或扫描速度	C.降低平台温度	D.增加粉末用量

111.SLA设备光敏树脂的储存温度应控制在（    ）

A.15-25℃	B.0-15℃	C.25-35℃	D.35-45℃

112.增材制造中，“切片软件的‘填充起点’”设置为“随机”的目的是（    ）

A.减少零件内应力集中	B.提高填充速度	C.减少材料消耗	D.简化操作

113.SLA设备使用的弹性树脂，其拉伸永久变形率（100%拉伸，23℃×24h）需低于（    ）

A.5%	B.10%	C.15%	D.20%

114.金属SLM零件的“耐腐蚀性”检测时，盐雾试验时间应达到（    ），符合行业要求

A.48h	B.24h	C.72h	D.12h

115.SLA设备打印过程中，若模型出现倾斜，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，检查平台是否水平或模型是否松动	C.关闭设备电源	D.调整打印速度

116.粘结剂喷射零件打印过程中的实时质量监控重点是（    ）

A.黏结剂喷射量和粉末床密度	B.激光功率	C.电子束能量	D.丝材挤出量

117.SLA设备更换部分老化树脂（新旧树脂比例3:7）时，为保证树脂性能均匀，需进行的预处理是（    ）

A.搅拌（30—60min）+真空脱泡（15—20min）	B.仅搅拌	C.仅真空脱泡	D.加热至40℃后直接使用

118.FDM设备中，送丝管堵塞会导致（    ）

A.喷头温度过高	B.丝材无法到达喷头	C.零件翘曲	D.填充率异常

119.FDM设备打印PETG材料时，喷头温度应控制在（    ）

A.230-250℃	B.180-200℃	C.300-320℃	D.150-170℃

120.SLA设备中，若紫外灯强度下降，会导致（    ）

A.树脂固化速度变慢	B.线材送进速度变快	C.金属粉末流动性变差	D.加热平台温度升高

121.立体光固化（SLA）工艺中，光敏树脂固化速度主要取决于（    ）

A.树脂黏度 	B.激光功率密度	C.层厚	D. 扫描路径

122.SLA设备“刮刀压力自适应调节系统故障”，应急处理是（    ）

A.暂停打印→手动调整刮刀压力→打印测试件→维修调节系统	B.继续打印	C.仅手动调整	D.无需测试

123.FDM设备中，“喷头的‘喷嘴孔径’”通常设置为（    ），匹配打印需求

A.0.2—0.4mm	B.0.4—0.6mm	C.0.6—0.8mm	D.0.8—1.0mm

124.FDM设备喷头的“热端与冷端隔离”采用气凝胶材料时，其导热系数应低于（    ）

A.0.02W/(m・K)	B.0.05W/(m・K)	C.0.1W/(m・K)	D.0.01W/(m・K)

125.SLM设备打印后发现“零件表面有未清理干净的粉末”，可能的原因是（    ）

A.零件清理时操作不彻底，或粉末附着力强	B.零件致密度高，粉末易脱落	C.清理工具合适	D.保护气体压力正常

126.金属粉末的“振实密度”与“理论密度”的比值称为（    ）

A.振实填充率	B.压缩比	C.空隙率	D.流动性系数

127.SLM设备保护气体纯度突然下降（氧气含量＞0.5%），应采取的应急流程是（    ）

A.暂停打印→关闭设备进气阀→检查泄漏点→更换钢瓶	B.继续打印	C.降低打印速度	D.无需关闭进气阀

128.SLS设备中，“‘粉末的‘松装密度检测’’”方法是（    ）

A.称重法（已知体积容器）	B.目视观察	C.硬度测试	D.流动性测试

129.处理金属SLM设备“零件底部出现未熔合粉末”故障时，优先调整的参数是（    ）

A.首层激光功率（提高5%—10%）	B.送丝轮压力	C.树脂黏度	D.冷却风扇转速

130.SLA设备打印过程中，树脂槽的温度应控制在（    ）范围内

A.常温（20-30℃）	B.高温（50-60℃）	C.低温（0-10℃）	D.任意温度

131.SLA设备树脂废液的处理方式是（    ）

A.交由有资质的危废处理机构	B.直接倒入下水道	C.焚烧处理	D.随意丢弃

132.SLA设备打印透明树脂模型时，若需达到“高透光率（＞85%）”，抛光流程应采用（    ）

A.400目→800目→1200目→2000目砂纸梯度打磨→抛光膏（氧化铬）精细抛光	B.仅用800目砂纸打磨	C.仅用抛光膏抛光	D.任意砂纸打磨

133.FDM成型中，“PLA材料的打印层宽”通常为喷头直径的（    ）倍

A.0.8-1.0	B.1.0-1.2	C.1.2-1.5	D.1.5-2.0

134.FDM设备打印碳纤维增强PLA材料时，为减少喷头磨损，应选用的喷嘴材质是（    ）

A.黄铜	B.不锈钢	C.碳化钨	D.陶瓷

135.FDM设备使用ABS材料时，为减少打印环境异味，应（    ）

A.打开设备通风系统或在通风橱内打印	B.提高打印速度	C.降低喷头温度	D.增加填充密度

136.EBM设备操作时，真空度异常的安全处理是（    ）

A.停机检查→排除故障→重新抽真空	B.继续打印	C.降低打印速度	D.提高电子束能量

137.FDM设备中，喷头与加热平台的距离（Z轴零点）校准不当会导致（    ）

A.丝材无法挤出	B.零件底部无法黏附或过度挤压	C.喷头温度异常	D.送丝电机故障

138.SLM设备打印的金属粉末，其流动性（霍尔流速）需低于（    ），保证铺粉顺畅

A.20s/50g	B.30s/50g	C.40s/50g	D.50s/50g

139.FDM设备打印碳纤维增强PA6材料时，为提高层间结合强度，应添加（    ）的玻璃纤维相容剂

A.1%—3%	B.5%—8%	C.10%—12%	D.0.1%—0.5%

140.FDM设备打印时出现“加热平台温度异常（无法达到设定值）”，可能的原因是（    ）

A.加热棒故障或温度传感器异常	B.加热棒电源正常	C.平台清洁干净	D.打印速度正常

141.EBM零件氧含量检测的方法是（    ）

A.红外吸收法	B.称重法	C.金相分析	D.硬度检测

142.FDM设备中，送丝电机的转速异常会导致（    ）

A.喷头温度波动	B.丝材挤出量不稳定	C.加热平台温度变化	D.零件颜色不均

143.FDM设备使用的ABS材料，经过退火处理（80℃×2h）后，其内应力可降低（    ）

A.10%—20%	B.30%—40%	C.50%—60%	D.70%以上

144.金属SLM零件的“拉伸强度”应达到锻件的（    ）以上，符合应用要求

A.90%	B.80%	C.95%	D.85%

145.FDM设备中，若加热平台无法加热，排除电源问题后，最可能故障的部件是（    ）

A.送丝电机	B.加热棒	C.刮刀	D.紫外灯

146.SLA工艺中，激光功率密度过高会导致光敏树脂（    ）

A.固化不充分	B.过度固化	C.黏度升高	D.收缩率降低

147.SLA设备使用的耐高温树脂，其拉伸强度在150℃下的保留率需高于（    ），保证高温性能

A.50%	B.60%	C.70%	D.80%

148.SLS设备中，“成型室的预热温度”通常设置为材料玻璃化转变温度的（    ）

A.50%—70%	B.70%—90%	C.90%—110%	D.110%—130%

149.金属SLM零件的“冲击韧性”检测时，试样缺口深度应控制在（    ），符合GB/T229标准

A.2mm	B.1mm	C.3mm	D.	D.0.5mm

150.SLM设备中，“粉末床”的升降精度直接影响（    ）

A.打印模型的颜色	B.打印层厚精度	C.树脂黏度	D.线材直径

151.SLM工艺中，“支撑结构体积”通常占零件总体积的（    ）

A.5%—15%	B.15%—30%	C.30%—45%	D.45%—60%

152.FDM设备中，“喷头的喷嘴孔径”更换应选择（    ）的规格，匹配打印精度需求

A.任意规格	B.与打印精度匹配	C.孔径最大	D.	D.孔径最小

153.SLM设备“粉末筛选过程中粉尘爆炸（轻微）”，正确的处理流程是（    ）

A.关闭筛选设备→用干粉灭火器灭火→清理粉尘→检查防静电措施	B.用水灭火	C.继续筛选	D.仅关闭设备

154.校准SLM设备成型室温度传感器时，采用标准温度计，允许的误差是（    ）

A.±1℃	B.±5℃	C.±10℃	D.±0.1℃

155.FDM用材料的“收缩率”过大，会导致打印模型（    ）

A.尺寸偏大	B.尺寸偏小	C.表面光滑	D.强度提高

156.FDM工艺中，ABS材料的热变形温度（HDT）通常为（    ）

A.60-80℃	B.80-100℃	C.100-120℃	D.120-140℃

157.SLA设备使用的高强度树脂，其疲劳强度（10^6次循环）约为（    ），可承受长期交变载荷

A.30-50MPa	B.80-100MPa	C.150-200MPa	D.250MPa以上

158.SLA设备中，“树脂的‘黏度’”过高时，可通过（    ）降低

A.降低温度	B.提高温度	C.增加树脂用量	D.减少树脂用量

159.金属SLM设备惰性气体流量从15L/min降至8L/min时，零件表面氧化层厚度会增加（    ）

A.0.5-1μm	B.5-10μm	C.20-30μm	D.0.1-0.2μm

160.SLM设备的保护气体钢瓶应（    ）存放，防止倾倒

A.直立固定在专用支架上	B.横放地面	C.堆叠存放	D.放在设备内部

161.金属粉末的“球形度”测量通常采用（    ）方法

A.激光粒度仪	B.扫描电子显微镜（SEM）	C.筛分法	D.比重瓶法

162.SLA设备的“树脂槽材质耐腐蚀性监测模块”通过（    ）判断槽体是否被树脂腐蚀

A.定期检查槽体内壁	B.树脂颜色变化	C.树脂黏度变化	D.打印时间

163.FDM成型中，“PLA材料的‘打印速度’”通常设置为（    ），平衡精度与效率

A.40—70mm/s	B.70—100mm/s	C.100—130mm/s	D.130—160mm/s

164.FDM设备打印碳纤维增强ABS材料时，喷头温度应比普通ABS（    ）

A.高10-20℃	B.低5-10℃	C.高25-30℃	D.低15-20℃

165.增材制造用材料的“流动性”对打印的影响不包括（    ）

A.铺粉均匀性	B.涂层厚度	C.材料颜色	D.挤出稳定性

166.FDM工艺中，打印ABS材料时，环境湿度应控制在（    ）以下

A.30%	B.40%	C.50%	D.60%

167.SLA设备“树脂槽加热均匀性监测系统故障”，应急处理是（    ）

A.暂停打印→手动检测温度分布→调整加热→维修监测系统	B.继续打印	C.仅手动检测	D.无需调整加热

168.FDM成型中，“层厚补偿”功能用于（    ）

A.调整零件颜色	B.补偿喷头直径误差，保证层厚精度	C.提高成型速度	D.减少支撑用量

169.SLA设备紫外线光源的“使用寿命”到期前（    ），应提前备货，避免停产

A.100h	B.50h	C.200h	D.150h

170.FDM设备打印过程中，若线材突然断裂并弹出，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，清理弹出的线材，防止缠绕	C.更换线材	D.提高送丝速度

171.SLM工艺中，316L不锈钢零件的耐腐蚀性能（    ）传统锻造件

A.略优于	B.等于	C.劣于	D.无法比较

172.SLM设备打印完成后，零件温度高达200℃，取件时应佩戴的防护用品是（    ）

A.普通棉布手套	B.耐高温芳纶手套（耐温≥300℃）+护目镜	C.橡胶手套	D.无需佩戴手套

173.SLA设备中，“树脂槽密封圈损坏”会导致（    ）

A.树脂泄漏	B.树脂固化过快	C.成型平台无法移动	D.激光无法聚焦

174.金属SLM零件“热裂纹”，其原因可能是（    ）

A.温度梯度过大，内应力超过材料强度	B.树脂黏度异常	C.金属粉末粒径不均	D.紫外线功率波动

175.SLM用金属粉末的“杂质含量”应控制在（    ）以下，以保证零件性能

A.10%	B.5%	C.1%	D.0.1%

176.黏结剂喷射成型中，脱脂后的零件密度通常为理论密度的（    ）

A.40%—50%	B.50%—60%	C.60%—70%	D.70%—80%

177.SLA设备打印大型模型（尺寸＞300mm×200mm）时，为防止打印过程中树脂固化收缩导致模型开裂，应采取的切片策略是（    ）

A.分区域打印（每100mm高度暂停10min，释放应力）+增加支撑密度	B.整体一次性打印	C.提高打印速度	D.降低紫外灯功率

178.增材制造操作员在更换光敏树脂时，应（    ）

A.直接倒入新树脂	B.清空旧树脂，清洁树脂槽后添加新树脂	C.混合新旧树脂	D.无需清洁树脂槽

179.在选择性激光熔化（SLM）工艺中，激光与金属粉末作用的核心物理过程是（    ）

A.熔化 - 凝固	B.烧结 - 固化	C. 黏结 - 成型	D. 光聚合 - 交联

180.SLM设备的金属粉末若超过保质期，应（    ）

A.直接使用	B.检测粉末性能，合格后再使用，不合格则丢弃	C.混合新粉末使用	D.暴晒后使用

181.SLM设备扫描系统定位误差超过（    ）时需校准

A.0.01mm	B.0.05mm	C.0.1mm	D.0.2mm

182.SLM设备打印的Ti-6Al-4V钛合金零件，其耐腐蚀性（5%盐酸溶液）可达到（    ）以上，无明显腐蚀

A.24h	B.72h	C.120h	D.240h

183.增材制造中，“打印预览”功能的作用是（    ）

A.检查切片参数是否正确，避免打印失误	B.提高成型速度	C.减少材料消耗	D.测试设备性能

184.SLM设备激光头冷却水流速低于（    ）时，需检查水泵

A.2L/min	B.10L/min	C.20L/min	D.0.2L/min

185.SLM设备打印前，检查粉末床平整度的方法是（    ）

A.目视观察粉末表面是否平整	B.用尺子测量粉末厚度	C.启动铺粉辊后观察	D.打印测试模型后判断

186.黏结剂喷射设备喷射头维护的安全要求是（    ）

A.断电、泄压后进行	B.通电状态下维护	C.无需防护	D.随意拆卸

187.SLA设备打印后，若模型表面有树脂流痕，应调整的打印参数是（    ）

A.降低刮刀涂层速度（降低30%）+增加层间停留时间（至5s）	B.提高涂层速度	C.缩短停留时间	D.提高紫外灯功率

188.SLS设备中，“未烧结粉末的‘复用次数’”通常不超过（    ），避免性能下降

A.3次	B.5次	C.8次	D.10次

189.FDM设备送丝电机的“步进角精度”应控制在（    ）以内，保证送丝精度

A.±0.5%	B.±1%	C.±1.5%	D.±2%

190.SLM设备打印过程中，若激光无法正常出光，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，记录故障现象，上报维修人员	C.调整打印速度	D.更换粉末

191.增材制造中，“直接金属沉积（DMD）”工艺与SLM工艺的区别是（    ）

A.无需粉末床	B.能量源不同	C.材料形态不同	D.成型尺寸限制不同

192.FDM设备“电气接口进水导致设备漏电”，应急处理步骤是（    ）

A.切断总电源→干燥接口（热风枪低温）→绝缘测试→维修后测试	B.继续使用	C.仅切断电源	D.无需绝缘测试

193.SLA设备中，“成型平台的氧化处理”目的是（    ）

A.提高零件附着力	B.降低零件附着力	C.防止平台生锈	D.提高平台温度

194.金属SLM零件的“拉伸强度”检测时，应至少测试（    ）个试样，若有1个不合格需重新测试

A.3个	B.1个	C.5个	D.2个

195.SLA设备打印时出现“树脂挥发量异常增大”，可能的原因是（    ）

A.树脂温度过高，或设备通风不良	B.树脂温度过低	C.树脂槽盖密封良好	D.紫外灯功率过低

196.金属粉末的“流动性”测试时，粉末流出漏斗的时间应（    ）

A.<30s	B.<40s	C.<50s	D.<60s

197.SLA设备的“紫外灯扫描范围校准模块”通过（    ）确保扫描范围与树脂槽匹配

A.标准测试件打印	B.光学定位系统	C.手动测量	D.温度传感器

198.金属SLM设备的送粉方式不包括以下哪种（    ）

A.刮刀送粉	B.铺粉辊送粉	C.喷射送粉	D.真空吸粉

199.SLA设备树脂固化收缩率超过（    ）时，需调整工艺参数

A.3%	B.1%	C.10%	D.0.1%

200.下列哪种材料打印的模型不适合长期暴露在阳光下（    ）

A.PLA	B.ABS	C.抗UV树脂	D.碳纤维增强塑料

201.选择性激光烧结（SLS）工艺与SLM工艺的核心区别是（    ）

A.激光类型	B.材料熔点	C.能量输入强度	D.后处理步骤

202.SLM设备打印前，若“激光‘光斑形状异常’（非圆形）”，应检查的部件是（    ）

A.聚焦透镜（是否偏移）+激光发射器（是否故障）	B.打印速度	C.平台温度	D.粉末用量

203.FDM成型中，“PLA材料的冷却风扇转速”通常设置为（    ）

A.50%—70%	B.70%—90%	C.90%—100%	D.30%—50%

204.FDM设备送丝轮压力传感器误差超过（    ）时，需校准传感器

A.±5%	B.±20%	C.±50%	D.±1%

205.FDM设备打印时出现“送丝电机噪音过大”，可能的原因是（    ）

A.送丝轮无磨损，线材无卡阻	B.送丝轮磨损或线材直径偏差过大，导致卡阻	C.送丝速度适宜	D.喷头温度正常

206.SLM设备打印过程中“氧气浓度突然升至5%”，应急处理流程是（    ）

A.暂停打印→关闭设备进气阀→检查泄漏点→更换保护气体钢瓶	B.继续打印	C.仅关闭进气阀	D.无需更换钢瓶

207.SLA设备光敏树脂的MSDS（材料安全技术说明书）应（    ）

A.随材料提供、存档备查	B.无需提供	C.仅供应商持有	D.随意存放

208.金属SLM零件的“‘喷砂处理’的砂粒粒径”通常选择（    ）

A.0.05—0.1mm	B.0.1—0.3mm	C.0.5—1.0mm	D.1.0—2.0mm

209.处理FDM设备“零件表面出现划痕”故障时，优先检查的部件是（    ）

A.喷头喷嘴有异物或磨损	B.树脂液位	C.紫外线功率	D.惰性气体压力

210.SLA设备打印前，若树脂黏度异常高，应（    ）

A.直接打印	B.适当加热树脂（≤40℃）降低黏度	C.增加紫外灯功率	D.加快打印速度

211.SLA设备的“树脂挥发抑制模块”通过（    ）减少树脂挥发（如密封盖和冷凝回收）

A.恒温密封和冷凝装置	B.降低温度	C.增加湿度	D.减少树脂用量

212.增材制造中，“‘切片软件的‘填充率’’”设置过低会导致（    ）

A.零件强度不足	B.成型速度减慢	C.材料消耗增加	D.支撑用量减少

213.FDM设备加热床温控器故障会导致（    ）

A.加热床温度失控	B.丝材挤出量不准确	C.回抽功能失效	D.零件翘曲

214.SLA设备成型平台“无法升降”，其原因可能是（    ）

A.电机驱动器故障	B.树脂污染	C.金属粉末湿度高	D.铺粉辊磨损

215.操作SLA设备时，若发现树脂槽有裂纹，应（    ）

A.继续使用	B.停止使用，更换树脂槽，防止树脂泄漏	C.用胶带修补	D.降低树脂温度使用

216.FDM设备打印后，若模型“表面有明显‘拉丝’痕迹”，应优化的回抽参数是（    ）

A.回抽距离增加至2—3mm+回抽速度提高至50mm/s	B.回抽距离减小	C.回抽速度降低	D.关闭回抽功能

217.FDM设备中，“‘冷却风扇的‘清洁周期’’”通常为（    ）

A.每次打印后	B.每周1—2次	C.每月1次	D.每季度1次

218.SLS工艺中，高分子粉末（如PA12）的烧结温度通常低于其（    ）

A.玻璃化转变温度	B.熔点	C.分解温度	D.软化温度

219.金属SLM零件的“拉伸试样”加工时，表面粗糙度应控制在（    ）以下，避免应力集中影响测试结果

A.Ra1.6μm	B.Ra3.2μm	C.Ra0.8μm	D.Ra6.3μm

220.SLA设备打印时出现“打印平台下降速度异常”，可能的原因是（    ）

A.平台升降电机故障或传动机构卡阻	B.平台校准正常	C.树脂量充足	D.紫外灯功率正常

221.SLM设备打印316L不锈钢零件时，“零件耐腐蚀性差”，应优化的后处理流程是（    ）

A.酸洗钝化（硝酸溶液，20℃×30min）→清水冲洗→钝化膜检测→烘干	B.打磨表面	C.提高打印时激光功率	D.增加保护气体流量

222.SLS设备中，“‘成型室的‘降温方式’’”通常为（    ）

A.风冷	B.水冷	C.自然冷却	D.油冷

223.粘结剂喷射设备打印完成后，零件强度不足，可能的原因是（    ）

A.黏结剂喷射量过少	B.粉末床密度过高	C.脱脂温度过高	D.烧结时间过长

224.SLM设备粉末烘干温度从80℃升至120℃时，粉末湿度从0.3%降至（    ）

A.0.05%以下	B.0.2%—0.25%	C.0.4%—0.5%	D.0.1%—0.15%

225.FDM设备打印模型时，若模型出现“层纹过粗”，应（    ）

A.增加层厚	B.减小层厚，降低打印速度	C.提高喷头温度	D.增加填充密度

226.FDM设备打印后，若“模型‘表面有喷头划痕’”，应检查的部件是（    ）

A.喷头高度（是否过低）+喷头是否有异物凸起	B.打印速度	C.填充密度	D.层厚

227.金属SLM零件的“‘致密度检测’”方法是（    ）

A.阿基米德排水法	B.目视观察	C.硬度测试	D.拉伸测试

228.金属SLM设备打印不锈钢零件时，粉末床预热温度应设置为（    ），以减少热应力

A.180-220℃	B.100-150℃	C.250-300℃	D.50-80℃

- 增材制造工艺中，“层间结合强度”最低的通常是（    ）

- A.SLM	B.SLA	C.FDM	D.DLP

230.SLM设备打印后，若零件表面有熔渣，初级处理方法是（    ）

A.用砂纸打磨去除	B.用锤子敲击去除	C.用溶剂溶解	D.无需处理

231.FDM设备打印“多零件批量生产”时，为提高效率并保证质量，零件摆放应遵循的原则是（    ）

A.相似高度零件集中摆放→避免零件间间距小于5mm→优先摆放复杂结构零件	B.随意摆放	C.不同高度零件混合摆放	D.零件间距小于2mm

232.金属SLM设备的激光系统通常采用的波长范围是（    ）

A.1060-1080nm	B.355-405nm	C.630-650nm	D.808-810nm

233.SLA设备紫外线照射时间从8s延长至12s时，树脂固化度会从85%提升至（    ）

A.95%以上	B.86%—88%	C.70%—75%	D.60%—65%

234.SLM设备激光防护眼镜的选择依据是（    ）

A.激光波长和功率	B.设备型号	C.操作人员视力	D.工作环境亮度

235.增材制造设备操作记录的保存期限通常为（    ）

A.1个月	B.3个月	C.6个月至1年	D.1天

236.SLA设备打印模型后，若需进行“等离子体处理”，目的是（    ）

A.提高表面张力（便于涂漆或黏结）→去除表面油污	B.提高表面粗糙度	C.降低表面张力	D.无需处理

237.FDM成型中，“ABS材料的表面处理”采用“蒸汽平滑”时，使用的蒸汽是（    ）

A.水蒸汽	B.丙酮蒸汽	C.酒精蒸汽	D.汽油蒸汽

238.SLA设备紫外光光源的“功率衰减率”应控制在（    ）以内/千小时，保证光源使用寿命

A.10%	B.5%	C.15%	D.20%

239.SLM工艺中，Inconel718零件的硬度（HV）通常为（    ）

A.200-250	B.250-300	C.300-350	D.350-400

240.增材制造设备打印过程中，若发现模型出现层间分离现象，可能的原因是（    ）

A.打印速度过快	B.打印温度过高	C.层间粘结力不足	D.喷头堵塞

241.SLA设备打印模型时，若刮刀涂层后树脂表面不平整，应调整的参数是（    ）

A.降低刮刀速度（5mm/s）→调整刮刀压力（减小5%）→检查树脂黏度（是否过高）	B.提高刮刀速度	C.增加刮刀压力	D.无需检查黏度

242.增材制造中，“切片软件的‘层间重叠率’”参数用于（    ）

A.提高层间结合强度	B.减少材料消耗	C.加快成型速度	D.降低表面粗糙度

243.SLM设备送粉器电机“过载”，其原因可能是（    ）

A.粉末团聚，阻力增大	B.树脂黏度异常	C.金属粉末粒径过小	D.铺粉辊速度过慢

244.FDM零件批量生产时，确保工艺一致性的措施是（    ）

A.固化工艺参数	B.定期校准设备	C.更换不同品牌丝材	D.调整扫描策略

245.SLA设备打印后，若模型重量异常，可能的原因是（    ）

A.树脂密度变化	B.模型尺寸与切片文件不符，或树脂残留过多	C.紫外灯功率变化	D.打印速度变化

246.SLM设备打印过程中“激光功率波动超过±5%”，应采取的校准流程是（    ）

A.使用激光功率计检测实际功率→调整激光电源参数→重新检测→稳定功率后继续打印	B.继续打印	C.降低激光功率	D.提高扫描速度

247.FDM成型中，“ABS材料的加热平台温度”调整过低会导致（    ）

A.零件翘曲	B.零件无法剥离	C.成型速度加快	D.喷头堵塞

248.金属SLM设备打印不锈钢零件时，“粉末床预热温度”应根据零件壁厚调整，壁厚＞10mm时，温度为（    ）

A.220-250℃	B.180-200℃	C.280-300℃	D.150-170℃

249.SLA零件不合格品的判定标准依据是（    ）

A.产品图纸和技术要求	B.操作人员经验	C.设备说明书	D.材料供应商建议

250.SLA设备打印模型后，进行紫外后固化处理时，模型与紫外灯的距离应控制在（    ）

A.1—5cm	B.10—15cm	C.20—30cm	D.任意距离

251.SLA设备“树脂搅拌电机故障导致树脂混合不均”，应急处理是（    ）

A.暂停搅拌→手动搅拌树脂（10min）→检测混合均匀性→维修电机	B.继续搅拌	C.仅手动搅拌	D.无需检测均匀性

252.SLM设备送粉器的“螺杆”与料筒的配合间隙应控制在（    ）以内，减少粉末泄漏

A.0.02mm	B.0.05mm	C.0.1mm	D.0.01mm

253.SLA设备中，“‘成型平台的‘表面粗糙度’’”应控制在（    ）以下，保证零件附着力

A.Ra1.6μm	B.Ra3.2μm	C.Ra6.3μm	D.Ra12.5μm

254.黏结剂喷射设备粉末爆炸的最小点火能量通常（    ）

A.较低（易被静电、火花点燃）	B.较高（需高温明火点燃）	C.与金属粉末相同	D.无需关注

255.增材制造设备日常操作记录应包含的内容不包括（    ）

A.打印模型名称和参数	B.设备运行时间和状态	C.操作员的私人信息	D.设备故障和处理情况

256.SLM设备打印Ti-6Al-4V零件后，进行“热等静压（HIP）”处理的目的是（    ）

A.消除内部孔隙，提高致密度至99.8%以上	B.提高表面粗糙度	C.降低零件硬度	D.缩短冷却时间

257.FDM成型中，“PLA材料的‘支撑角度’”通常设置为（    ）以下需要添加支撑

A.30°	B.45°	C.60°	D.90°

258.SLA设备树脂温度波动超过（    ）时，需检查温控系统

A.±2℃	B.±10℃	C.±20℃	D.±0.2℃

259.FDM零件翘曲变形量检测时，测量工具应选择（    ）

A.平板和塞尺	B.三坐标测量机	C.投影仪	D.千分表

260.FDM设备中，“加热平台”的表面通常会进行哪种处理，以提高模型附着力（    ）

A.喷涂特氟龙涂层	B.打磨粗糙	C.电镀	D.涂覆胶水

261.SLM设备打印过程中，粉末床出现局部燃烧，正确的应急流程是（    ）

A.立即停止激光→覆盖惰性气体（氩气）灭火→冷却后清理→检查原因	B.继续打印	C.用水灭火	D.用嘴吹灭

262.增材制造中，“支撑密度”参数应设置为（    ）零件密度

A.高于	B.等于	C.低于	D.远高于

263.SLM设备激光头的“保护镜片更换周期”超过（    ）时，最需更换镜片，防止激光功率衰减。

A.200h	B.100h	C.300h	D.50h

264.SLM设备激光模块故障的常见表现是（    ）

A.激光无法出光或功率骤降	B.铺粉不均匀	C.零件翘曲	D.粉末氧化

265.SLM用金属粉末的“杂质”主要来源于（    ）

A.材料本身和生产过程	B.打印过程	C.存储过程	D.后处理过程

266.SLA设备的“刮刀压力自适应调节装置”可根据哪种参数自动调整刮刀压力（    ）

A.树脂颜色	B.树脂黏度（黏度高时增大压力）	C.打印速度	D.模型尺寸

267.FDM设备中，“‘喷头的‘热端’”通常由（    ）组成，保证加热均匀

A.加热棒、温度传感器	B.送丝轮、喷嘴	C.冷却风扇、散热片	D.送丝管、加热平台

268.SLA设备紫外光光源的“使用寿命”与启动次数相关，启动次数超过（    ）时，寿命缩短50%

A.2000次	B.1000次	C.3000次	D.500次

269.SLA工艺中，“刚性光敏树脂”的弯曲强度通常可达（    ）

A.20-40MPa	B.40-60MPa	C.60-80MPa	D.80-100MPa

270.SLM设备中，“保护气体排气口”的作用是（    ）

A.排出设备内多余的保护气体，维持压力平衡	B.排出金属粉末	C.排出树脂	D.排出热量

271.SLA设备打印时，若“刮刀‘压力过大’导致树脂槽变形”，应调整的参数是（    ）

A.刮刀压力降低至5N（原压力的50%）+重新校准刮刀高度	B.增加压力	C.保持压力	D.更换刮刀

272.SLA设备树脂的“黏度温度系数”检测时，温度每升高10℃，黏度下降应控制在（    ）以内，保证工艺稳定性

A.20%—30%	B.10%—15%	C.35%—40%	D.5%—8%

273.金属SLM设备中，“惰性气体流量”过小会导致（    ）

A.金属粉末氧化	B.成型室压力过高	C.激光头冷却不足	D.送粉量减少

274.EBM零件高温力学性能检测的温度范围应（    ）实际使用温度

A.覆盖	B.高于	C.低于	D.等于

275.SLM设备的保护气体管路若出现腐蚀，应（    ）

A.继续使用	B.停止使用，更换管路后再使用	C.用胶带缠绕	D.提高气体压力

276.FDM设备使用的可降解PHA材料，其耐碱性能（5%氢氧化钠溶液）后，重量变化率需低于（    ）

A.5%	B.10%	C.15%	D.20%

277.处理SLA设备“零件边缘不清晰”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.紫外光光斑均匀性（偏差超过10%）与扫描速度	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.冷却风扇转速

278.金属SLM设备中，“‘激光的‘脉冲宽度’’”调整主要影响（    ）

A.成型速度	B.粉末熔化深度	C.零件颜色	D.惰性气体消耗

279.EBM设备零件支撑去除工具磨损会导致（    ）

A.零件表面损伤	B.支撑去除不彻底	C.零件尺寸偏差	D.支撑去除时间延长

280.SLA设备打印过程中，若树脂出现沉淀，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，搅拌树脂至均匀	C.更换树脂	D.关闭紫外灯

281.SLA设备打印模型时，若出现“模型边角上翘”，应调整的参数是（    ）

A.提高平台温度（2-3℃）→增加边角支撑密度（3%）→延长边角固化时间（0.5s）	B.降低平台温度	C.减少支撑密度	D.缩短固化时间

282.SLM设备送粉器的“螺杆送粉”机构磨损量超过（    ）时，会导致送粉量波动

A.0.05mm	B.0.5mm	C.1mm	D.0.01mm

283.FDM设备中，“送丝管材质”通常为（    ）

A.金属管	B.聚四氟乙烯（PTFE）管	C.橡胶管	D.玻璃管

284.DLP工艺中，单次曝光成型的层厚上限取决于（    ）

A.光敏树脂固化深度	B.成像单元尺寸	C.平台升降精度	D.树脂槽厚度

285.SLM用金属粉末的粒度通常在（    ）范围内

A.10-50μm	B.50-100μm	C.100-200μm	D.200-300μm

286.SLA设备的“双Z轴驱动系统”相较于单Z轴，最显著的优势是（    ）

A.提高平台升降速度	B.减少平台倾斜，保证层厚均匀性	C.降低设备功耗	D.延长平台使用寿命

287.金属SLM设备送粉器搅拌电机转速从30rpm降至20rpm时，粉末团聚率会增加约（    ）

A.5%—8%	B.1%—2%	C.10%—15%	D.0.1%—0.5%

288.黏结剂喷射设备烧结炉的排烟系统应（    ）

A.定期清理、确保通畅	B.无需维护	C.堵塞后再清理	D.随意改造

289.金属SLM设备中，“‘送粉器的‘清理周期’’”应为（    ）

A.每次更换粉末时	B.每周1次	C.每月1次	D.每季度1次

290.FDM设备打印完成后，若需要长期存放线材，应将线材（    ）

A.暴露在空气中	B.放入密封袋，加入干燥剂	C.放在高温环境中	D.随意存放

291.SLA设备“紫外灯扫描范围校准系统故障”，应急处理是（    ）

A.暂停打印→手动校准范围→打印测试件→维修校准系统	B.继续打印	C.仅手动校准	D.无需测试

292.SLM设备激光扫描的“跳变距离”设置为（    ）时，可减少振镜运动时间，提高成型效率

A.5—10mm	B.1—2mm	C.15—20mm	D.25—30mm

293.FDM成型中，“‘PLA材料的‘冷却时间’’”通常设置为（    ），保证层间固化

A.0.1—0.3s	B.0.3—0.5s	C.0.5—1s	D.1—2s

294.SLM零件质量异常的原因分析应采用（    ）方法

A.鱼骨图（因果图）	B.控制图	C.直方图	D.散点图

295.FDM设备打印时出现“线材断裂”，可能的原因是（    ）

A.送丝速度过慢	B.送丝轮压力过紧或线材本身有缺陷（如气泡、脆化）	C.喷头温度过高	D.加热平台温度过低

296.SLA设备“树脂槽泄漏导致地面湿滑摔倒”，应急处理流程是（    ）

A.关闭设备→用吸水棉清理地面→放置警示牌→检查泄漏原因→维修	B.继续操作	C.仅清理地面	D.无需放置警示牌

297.SLA设备紫外线光源的“光谱半宽”应控制在（    ）以内，保证树脂吸收效率

A.20nm	B.30nm	C.10nm	D.40nm

298.FDM成型中，“‘PLA材料的‘存储湿度’’”应控制在（    ）以下

A.30%	B.50%	C.70%	D.90%

299.SLA零件打印过程中的实时质量监控重点是（    ）

A.固化程度	B.粉末床密度	C.电子束能量	D.丝材挤出量

300.FDM用PETG材料的打印温度通常比PLA（    ）

A.低	B.高	C.相同	D.无固定关系

301.SLM设备打印的AlSi10Mg铝合金零件，其熔体流动速率（660℃，2.16kg）约为（    ），影响烧结性能

A.5—10mm²/s	B.15—20mm²/s	C.25—30mm²/s	D.35mm²/s以上

302.FDM设备喷头喷嘴孔径误差超过（    ）时，需更换喷嘴

A.±0.01mm	B.±0.1mm	C.±1mm	D.±0.001mm

303.FDM成型中，“‘PLA材料的‘回抽距离’’”调整过大会导致（    ）

A.丝材无法挤出	B.成型速度减慢	C.零件表面出现空隙	D.喷头堵塞

304.下列不属于增材制造设备常见组成部分的是（    ）

A.打印喷头	B.数控系统	C.切削刀具	D.加热平台

305.SLM设备运行时，禁止（    ）

A.打开激光防护门	B.监控打印进度	C.记录工艺参数	D.检查设备状态

306.SLM设备打印316L不锈钢零件时，“零件焊接性能差”，应优化的后处理流程是（    ）

A.固溶处理（1050℃×1h，水淬）→去除氧化皮→焊接测试	B.提高打印时激光功率	C.降低扫描速度	D.增加层厚

307.SLM设备激光头的“冷却水流速”应控制在（    ），保证散热效果

A.1—2L/min	B.0.5—0.8L/min	C.2.5—3L/min	D.0.1—0.3L/min

308.SLS设备中，“成型室的压力”通常控制在（    ），防止粉末氧化

A.微正压	B.微负压	C.常压	D.高压

309.SLM设备打印时出现“激光扫描噪声异常增大”，可能的原因是（    ）

A.激光头运动部件润滑不足或磨损	B.激光功率设置正确	C.粉末铺粉均匀	D.保护气体压力正常

310.SLM工艺中，AlSi10Mg零件的硬度（HV）通常为（    ）

A.80-100	B.100-120	C.120-140	D.140-160

311.SLM设备打印零件的“耐腐蚀性不足”，应采取的后处理方法是（    ）

A.钝化处理（如不锈钢用硝酸溶液浸泡）+喷涂防腐涂层	B.喷砂处理	C.抛光处理	D.退火处理

312.金属SLM设备打印钛合金零件时，“激光能量密度”应控制在（    ），以保证致密度

A.50—80J/mm³	B.30—50J/mm³	C.80—100J/mm³	D.20—30J/mm³

313.FDM设备中，“送丝管的材质”通常选择（    ），耐高温且耐磨损

A.聚四氟乙烯（PTFE）	B.塑料	C.橡胶	D.玻璃

314.SLA设备打印过程中，操作员应避免（    ）

A.观察打印进度	B.接触设备运动部件	C.记录打印参数	D.检查树脂量

315.SLA设备故障报警代码显示“树脂液位低”，但实际液位正常，可能是（    ）

A.液位传感器故障	B.树脂黏度过高	C.激光功率不足	D.平台位置偏差

316.SLA设备打印模型的支撑去除后，若留下明显痕迹，修复流程是（    ）

A.用1000目砂纸打磨痕迹→涂抹专用补土→再次打磨抛光	B.直接抛光	C.重新打印	D.无需修复

317.处理SLA设备“零件表面出现针孔”故障时，若脱泡充分，应检查的部件是（    ）

A.树脂过滤器（孔径堵塞超过50%）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

318.SLA设备中，树脂的黏度随温度升高会（    ）

A.增大	B.减小	C.不变	D.先增大后减小

319.SLA设备打印后，模型的初步清洁方法是（    ）

A.用专用溶剂擦拭表面残留树脂	B.用水冲洗	C.用砂纸打磨	D.用高温烘烤

320.FDM工艺中，喷嘴直径从0.4mm减小到0.2mm，最小可打印特征尺寸会（    ）

A.增大	B.减小	C.不变	D.先增大后减小

321.FDM设备使用尼龙材料打印时，若出现“模型吸湿膨胀”，应采取的处理流程是（    ）

A.80℃真空烘干（4h）→密封包装→打印前1h取出	B.常温晾干	C.直接使用	D.无需密封

322.SLM设备送粉器的“螺杆”转速应控制在（    ）以内，避免粉末过度剪切

A.100rpm	B.50rpm	C.150rpm	D.200rpm

323.FDM成型中，“‘ABS材料的‘支撑去除工具’’”通常为（    ）

A.钳子与刮刀	B.线切割	C.超声波清洗机	D.高温炉

324.增材制造设备中，“冷却系统”的主要作用不包括（    ）

A.冷却喷头散热	B.冷却激光发射器	C.熔化打印材料	D.冷却电气元件

325.SLM工艺中，高硬度工具钢粉末（如H13）的打印后硬度（HRC）可达（    ）

A.30-40	B.40-50	C.50-60	D.60-70

326.SLA设备打印模型时，“紫外灯突然熄灭”，应采取的应急流程是（    ）

A.暂停打印→检查紫外灯电源和灯体→更换故障部件→重新校准光强→续打	B.重新打印	C.降低打印速度	D.提高树脂温度

327.处理SLM设备“激光功率波动±8%”故障时，排除光路问题后，优先检查的部件是（    ）

A.激光电源滤波电容（容值衰减超过20%）	B.送丝轮压力	C.树脂液位	D.冷却风扇转速

328.金属SLM零件的“‘硬度测试’”通常选择（    ）方法

A.布氏硬度（HB）	B.洛氏硬度（HRC）	C.维氏硬度（HV）	D.肖氏硬度（HS）

329.SLM设备打印后，回收的金属粉末若要再次使用，应（    ）

A.直接混合新粉末使用	B.过滤后检测粒度，再按比例混合新粉末	C.暴晒后使用	D.无需处理，直接使用

330.EBM设备真空系统泄漏率超过（    ）时需检修

A.1×10⁻⁴mbar・L/s	B.1×10⁻³mbar・L/s	C.1×10⁻²mbar・L/s	D.1×10⁻¹mbar・L/s

331.SLA设备打印大型曲面模型（曲率半径＞500mm）时，为避免涂层不均，需调整的刮刀参数是（    ）

A.刮刀运动速度随曲面曲率变化（曲率大处降低速度），同时增大刮刀压力稳定性补偿	B.提高刮刀速度	C.降低刮刀压力	D.增加涂层厚度

332.处理FDM设备“送丝轮磨损导致送丝不稳定”故障时，优先更换的送丝轮材质是（    ）

A.硬化钢（HRC58-62）	B.黄铜	C.	C.橡胶	D.铝合金

333.SLA设备中，“紫外线光源的更换提示”通常通过（    ）

A.使用时间累计或功率检测	B.树脂余量	C.零件打印数量	D.	D.环境温度

334.SLM设备打印前，检查粉末床的内容是（    ）

A.粉末床的颜色	B.粉末床的平整度和清洁度	C.粉末床的重量	D.粉末床的材质

335.黏结剂喷射设备黏结剂搅拌器故障会导致（    ）

A.黏结剂成分不均匀	B.粉末床密度波动	C.脱脂温度偏差	D.烧结时间延长

336.SLM设备打印AlSi10Mg零件时，“零件硬度高于设计值（HV＞180）”，应优化的后处理流程是（    ）

A.退火处理（300℃×2h，空冷）→硬度检测→调整退火参数	B.提高打印时激光功率	C.降低扫描速度	D.增加层厚

337.SLA设备树脂的“储存容器”应选择（    ），防止树脂受紫外线照射提前固化

A.不透光聚乙烯桶	B.透明玻璃桶	C.透明塑料桶	D.金属桶

338.SLS设备中，“粉末的复用次数”通常控制在（    ），避免性能下降

A.3—5次	B.5—8次	C.8—10次	D.10—12次

339.FDM设备操作中，若线材断裂，正确的处理步骤是（    ）

A.关闭设备电源	B.加热喷头，重新穿丝，继续打印	C.直接重新穿丝	D.放弃打印

340.SLM工艺中，打印AlSi10Mg零件时，激光功率通常设定为（    ）

A.100—150W	B.150—200W	C.200—250W	D.250—300W

341.SLM设备打印金属粉末时，“保护气体流量突然下降”，应采取的应急流程是（    ）

A.暂停打印→检查气体管路是否堵塞→更换流量计→恢复气体流量后继续打印	B.继续打印	C.降低激光功率	D.提高平台温度

342.FDM设备打印碳纤维增强材料时，若送丝管出现“纤维残留堵塞”，应使用的清理工具是（    ）

A.尼龙通丝（直径略小于送丝管内径）+压缩空气（0.2MPa）	B.金属通丝	C.砂纸	D.酒精

343.FDM成型中，“ABS材料的填充速度”通常设置为（    ），平衡强度与效率

A.30—50mm/s	B.50—80mm/s	C.80—110mm/s	D.110—140mm/s

344.FDM用材料的“熔融温度”是指材料（    ）的温度

A.从固态变为液态	B.从液态变为固态	C.开始分解	D.开始变色

345.SLA设备树脂槽的清洁应在（    ）进行

A.设备停机、通风良好环境下	B.设备运行时	C.密闭空间	D.无需清洁

346.FDM设备使用的PETG材料，其弯曲强度约为（    ），适合制作结构件

A.50-70MPa	B.90-110MPa	C.130-150MPa	D.170MPa以上

347.金属SLM设备打印不锈钢零件时，“粉末松装密度”应控制在（    ），保证铺粉均匀

A.0.65—0.7g/cm³	B.0.55—0.6g/cm³	C.0.75—0.8g/cm³	D.0.5—0.55g/cm³

348.增材制造设备的“‘电缆’”老化会导致（    ）

A.信号传输不稳定或短路	B.设备无法开机	C.电机不转	D.冷却风扇不转

349.SLA设备中，“紫外线散热风扇”的作用是（    ）

A.冷却紫外灯，延长使用寿命	B.冷却树脂	C.冷却平台	D.冷却刮刀

350.黏结剂喷射成型中，脱脂温度过高会导致（    ）

A.黏结剂残留	B.零件氧化	C.零件开裂	D.脱脂时间延长

351.SLM设备打印过程中，若激光无法聚焦，应排查的流程是（    ）

A.检查聚焦镜污染→检查聚焦镜位置→检查激光发射器故障	B.继续打印	C.调整扫描速度	D.提高激光功率

352.FDM设备送丝管内壁磨损量超过（    ）时，需更换送丝管

A.0.1mm	B.1mm	C.5mm	D.0.01mm

353.SLS设备中，“成型室预热时间”不足会导致（    ）

A.粉末烧结充分	B.零件层间结合不良，易开裂	C.成型速度加快	D.激光功率提高

354.SLA树脂材料的“固化收缩率”过大会导致（    ）

A.模型尺寸精度提高	B.模型出现裂纹或翘曲	C.模型表面光滑	D.模型强度提高

355.FDM工艺中，PLA材料的打印平台温度通常设定为（    ）

A.20-40℃	B.40-60℃	C.60-80℃	D.80-100℃

356.SLM设备打印316L不锈钢零件时，“零件磁导率不符合要求”，应优化的后处理流程是（    ）

A.退火处理（850℃×2h，随炉冷却）→消磁处理→磁导率检测	B.提高打印时激光功率	C.降低扫描速度	D.增加层厚

357.FDM设备成型室的“温度控制响应时间”应小于（    ），保证温度快速稳定

A.5min	B.10min	C.2min	D.15min

358.FDM设备中，“‘送丝电机的‘转速’’”通常设置为（    ），匹配丝材挤出需求

A.10-50rpm	B.50-100rpm	C.100-150rpm	D.150-200rpm

359.FDM设备打印时出现“线材从喷头处弹出”，可能的原因是（    ）

A.喷头温度过高，线材熔化过快	B.喷头堵塞，线材无法正常挤出，导致在送丝压力下弹出	C.送丝速度过慢	D.加热平台温度过高

360.SLM设备维护记录应至少保存（    ）

A.3个月	B.6个月	C.1年	D.2年

361.SLM设备打印零件时，“粉末床铺粉不均匀”，应优化的操作流程是（    ）

A.检查铺粉辊是否磨损→清理铺粉辊表面残留粉末→调整铺粉速度（从10mm/s改为8mm/s）→重新铺粉	B.提高铺粉速度	C.增加粉末用量	D.降低平台温度

362.SLM设备激光头的“扫描范围校准工具”应选择（    ），精度可达0.001mm

A.激光干涉仪	B.三坐标测量仪	C.百分表	D.直尺

363.SLM设备的粉末床升降机构运行时，严禁（    ）

A.观察升降状态	B.将手或异物伸入机构运动范围	C.记录升降速度	D.调整参数

364.SLA设备中，“‘树脂的‘保质期’’”通常为（    ），未开封状态下

A.3-6个月	B.6-12个月	C.12-18个月	D.18-24个月

365.SLM工艺中，激光扫描间距过大会导致（    ）

A.熔合不良	B.表面粗糙度降低	C.扫描时间延长	D.激光功率浪费

366.FDM设备使用的可降解PHA材料，其熔点约为（    ），打印时喷头温度需控制在160-180℃

A.130-140℃	B.150-160℃	C.170-180℃	D.190℃以上

367.FDM设备喷头的“喷嘴冷却方式”选择（    ）时，冷却效果好，防止喷嘴过热

A.风冷+散热片	B.水冷	C.自然冷却	D.油冷

368.SLA设备打印后，若模型表面有划痕，初级处理方法是（    ）

A.用细砂纸轻轻打磨后抛光	B.用溶剂填补	C.重新打印	D.无需处理

369.SLS设备中，“未烧结粉末的存储”应（    ）

A.与新粉末混合	B.单独密封存储，标注使用次数	C.直接丢弃	D.露天存放

370.FDM工艺中，丝材进给速度与打印速度的匹配关系是（    ）

A.进给速度=打印速度×挤出截面积/丝材截面积	B.进给速度＞打印速度	C.进给速度＜打印速度	D.无固定关系

371.FDM设备使用的碳纤维增强尼龙材料，其耐温性（连续使用温度）约为（    ），高于普通尼龙

A.80-100℃	B.120-140℃	C.160-180℃	D.200℃以上

372.校准SLM设备激光扫描路径重叠率时，允许的误差是（    ）

A.±2%	B.±10%	C.±20%	D.±0.1%

373.FDM用木质填充PLA材料的特性是（    ）

A.具有木材纹理，可打磨上色	B.耐高温	C.耐水	D.强度极高

374.FDM设备中，“‘送丝轮的‘压力’’”调整过大可能导致（    ）

A.丝材打滑	B.丝材被压伤或断裂	C.送丝速度加快	D.喷头温度升高

375.FDM设备长期停用（超过1个月）时，应（    ）

A.拆除喷嘴并清洁	B.保留丝材在进给机构中	C.加热床保持通电	D.关闭设备总电源即可

376.SLM设备“金属粉末氧含量检测系统故障”，处理流程是（    ）

A.暂停打印→使用备用检测仪→检测氧含量（合格后）→维修故障系统	B.继续打印	C.仅使用备用仪	D.无需检测

377.金属SLM零件化学抛光后，表面粗糙度Ra会降低（    ）

A.50%—70%	B.	B.1%—2%	C.5%—10%	D.0.1%—0.5%

378.SLM设备打印时出现“粉末进料速度异常”，可能的原因是（    ）

A.进料机构电机故障或粉末结块堵塞进料口	B.粉末流动性好	C.粉末用量充足	D.打印速度适宜

379.SLS设备中，“‘激光的‘功率’’”调整过低会导致（    ）

A.粉末烧结不充分	B.成型速度加快	C.零件致密度提高	D.激光头过热

380.SLM工艺中，扫描路径为“轮廓－填充”模式时，轮廓扫描速度通常（    ）填充扫描速度

A.高于	B.低于	C.等于	D.无固定关系

381.SLA设备打印透明模型时，“模型出现黄变”，应优化的流程是（    ）

A.后固化时使用波长365nm紫外灯（避免短波紫外线）+控制后固化时间＜30min+存储时避光	B.延长后固化时间	C.提高紫外灯功率	D.使用短波紫外灯

382.处理SLM设备“激光扫描路径偏移导致零件尺寸超差”故障时，优先校准的部件是（    ）

A.振镜坐标系与成型平台坐标匹配性（误差≤0.01mm）	B.送丝轮压力	C.树脂液位	D.冷却风扇转速

383.SLM设备的保护气体纯度若低于要求，应（    ）

A.继续使用	B.更换高纯度保护气体，防止零件氧化和安全隐患	C.提高激光功率	D.降低打印速度

384.SLA设备中，“‘树脂槽的‘加热功能’’”作用是（    ）

A.提高树脂黏度	B.降低树脂黏度，改善流动性	C.加速树脂固化	D.防止树脂变质

385.SLM设备激光焦距偏移的表现是（    ）

A.零件表面粗糙度升高	B.激光功率下降	C.铺粉不均匀	D.粉末氧化

386.SLM设备打印金属零件时，若出现“零件变形”，应调整的工艺参数是（    ）

A.采用棋盘格扫描路径→提高平台预热温度（20-30℃）→增加支撑密度（10%）	B.采用单向扫描路径	C.降低平台预热温度	D.减少支撑密度

387.FDM设备喷头热端长度从20mm缩短至15mm时，丝材软化堵塞风险会增加（    ）

A.30%—50%	B.1%—2%	C.5%—10%	D.0.1%—0.5%

388.FDM设备打印模型出现“外壳表面有凹陷”，可能的原因是（    ）

A.外壳层数设置过多	B.喷头挤出量不足，或外壳打印时喷头移动速度过快	C.喷头温度过高	D.加热平台温度过低

389.增材制造设备的“‘接触器’”故障会导致（    ）

A.主电路无法接通或断开	B.设备无法开机	C.电机不转	D.冷却风扇不转

390.EBM设备高压电击的急救措施是（    ）

A.立即切断电源→进行心肺复苏→拨打120	B.直接接触伤者	C.等待医护人员	D.继续操作设备

391.FDM设备“喷头拆卸时工具滑落砸伤设备”，应急处理是（    ）

A.停止拆卸→检查设备损坏情况→维修设备→检查工具安全措施	B.继续拆卸	C.仅检查损坏	D.无需检查工具措施

392.处理FDM设备“送丝管堵塞且无法疏通”故障时，应采用的方法是（    ）

A.更换送丝管（内壁磨损超过0.1mm）	B.调整送丝轮压力	C.更换树脂	D.调整铺粉辊压力

393.ABS材料打印时容易出现翘曲，主要原因是（    ）

A.材料收缩率较大	B.材料黏度高	C.材料密度大	D.材料颜色深

394.FDM（熔融沉积成型）设备中，负责将丝材加热熔化的部件是（    ）

A.铺粉辊	B.激光头	C.喷头（挤出头）	D.加热平台

395.EBM设备冷却水路堵塞会导致（    ）

A.电子枪温度过高	B.真空度下降	C.粉末预热不足	D.零件致密度升高

396.SLM设备的“保护气体压力闭环控制系统”通过哪种方式维持压力稳定（    ）

A.手动调整阀门	B.压力传感器实时反馈，自动调节进气流量	C.定期排气	D.改变气体温度

397.校准SLM设备成型室温度均匀性时，采用多点测温（间隔50mm），允许的最大温差是（    ）

A.±1℃	B.±3℃	C.±5℃	D.±0.5℃

398.下列哪种材料不适合用于打印需要承受较大载荷的结构件（    ）

A.碳纤维增强ABS	B.钛合金	C.普通PLA	D.PEEK

399.增材制造中，“‘模型的‘悬空长度’’”超过（    ）时，必须添加支撑

A.5mm	B.10mm	C.15mm	D.20mm

400.粘结剂喷射零件医疗应用的质量要求是（    ）

A.生物相容性、高精度、低孔隙率	B.高收缩率	C.高表面粗糙度	D.低硬度

401.FDM设备打印“轻量化模型”，为在减重的同时保证强度，应采用的填充结构是（    ）

A.三角形网格填充（密度20%）+边缘加强筋（宽度2mm）	B.矩形填充	C.实心填充	D.无填充

402.SLA设备成型平台氧化处理后，表面粗糙度Ra从3.2μm降至1.6μm，零件附着力会提升（    ）

A.30%—50%	B.1%—2%	C.5%—10%	D.0.1%—0.5%

403.SLM设备打印时出现“粉末铺粉过厚”，可能的原因是（    ）

A.铺粉辊高度调节过高	B.铺粉辊高度调节过低	C.打印速度过慢	D.激光功率过高

404.SLA设备中，“‘树脂的‘黏度’’”检测可通过（    ）进行

A.粘度计	B.重量计	C.温度计	D.硬度计

405.SLM设备操作人员的职业健康检查周期是（    ）

A.每年1次	B.每两年1次	C.每三年1次	D.无需检查

406.SLM设备“粉末回收系统故障导致粉末浪费”，应急处理流程是（    ）

A.暂停回收→手动回收粉末→过滤检测→维修回收系统	B.继续回收	C.仅手动回收	D.无需检测

407.处理SLA设备“零件表面出现不规则凹陷”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.树脂液位（低于槽口2mm以上）与刮刀清洁度	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

408.FDM设备打印模型出现“表面光滑度差”，不可能的原因是（    ）

A.层厚设置过大	B.喷头直径过大	C.打印速度过慢	D.外壳层数设置过少

409.增材制造操作员在操作设备前，应检查“材料状态”，主要检查（    ）

A.材料颜色、湿度、有效期	B.材料重量	C.	C.材料包装	D.材料价格

410.SLA工艺中，打印精细结构零件（特征尺寸≤0.5mm）时，层厚应设定为（    ）

A.0.02—0.05mm	B.	B.0.05—0.1mm	C.0.1—0.15mm	D.0.15—0.2mm

411.SLM设备打印的316L不锈钢零件，其拉伸强度约为（    ），满足多数结构件要求

A.400-500MPa	B.600-700MPa	C.800-900MPa	D.1000MPa以上

412.SLA设备树脂“变色”，其原因可能是（    ）

A.紫外线过度照射或存储环境温度过高	B.树脂粘度正常	C.金属粉末混入	D.铺粉辊压力过大

413.FDM设备的线材若出现变质（如发脆、变色），应（    ）

A.继续使用	B.停止使用，丢弃变质线材	C.加热软化后使用	D.混合新线材使用

414.FDM设备中，“喷头偏移”故障的校准方法是（    ）

A.调整送丝电机转速	B.重新校准Z轴零点	C.通过设备校准功能调整X/Y轴偏移量	D.更换喷头

415.黏结剂喷射设备操作时的粉尘防护口罩应选择（    ）

A.N95及以上级别	B.普通医用口罩	C.纱布口罩	D.无需佩戴

416.SLM设备的“激光扫描间隙补偿模块”通过（    ）补偿相邻扫描路径的间隙，提高致密度

A.调整扫描间距	B.增加激光功率	C.降低扫描速度	D.提高平台温度

417.SLM设备送粉器的“料仓加热方式”选择（    ）时，加热均匀性好，防止粉末局部过热

A.水浴加热	B.电阻加热	C.红外加热	D.微波加热

418.SLA设备使用的树脂属于（    ），应避免皮肤直接接触

A.无毒材料	B.低毒或微毒化学品	C.食品级材料	D.易燃易爆材料

419.SLS设备中，“‘粉末的‘流动性’’”检测可通过（    ）进行

A.安息角测量	B.重量测量	C.尺寸测量	D.颜色观察

420.SLM零件关键尺寸的检测频率应（    ）一般尺寸

A.高于	B.低于	C.等于	D.无固定关系

421.SLM设备的“保护气体压力波动补偿模块”在压力突然下降时，会（    ）

A.立即停止打印，防止零件氧化	B.切换备用气瓶	C.降低激光功率	D.加快打印速度

422.FDM设备冷却风扇叶片积尘量超过（    ）时，需清理风扇

A.10mg/cm²	B.100mg/cm²	C.1g/cm²	D.0.1mg/cm²

423.SLA树脂材料的黏度对打印的影响是（    ）

A.黏度越低，涂层越均匀	B.黏度越高，涂层越均匀	C.黏度与涂层均匀性无关	D.黏度越低，固化速度越快

424.SLS设备中，“‘激光功率的‘校准工具’’”通常为（    ）

A.功率计	B.万用表	C.示波器	D.温度计

425.SLA工艺中，“高强度光敏树脂”的拉伸强度通常可达（    ）

A.40-60MPa	B.60-80MPa	C.80-100MPa	D.100-120MPa

426.FDM设备使用的碳纤维增强尼龙材料，其弯曲模量约为（    ），刚性优于普通尼龙

A.5-10GPa	B.15-20GPa	C.25-30GPa	D.35GPa以上

427.金属SLM设备惰性气体纯度从99.999%降至99.99%时，零件致密度会下降（    ）

A.0.5%—1%	B.10%—15%	C.20%—25%	D.0.1%—0.2%

428.SLA设备打印时出现“紫外灯无法点亮”，可能的原因是（    ）

A.紫外灯电源线路断路或灯体损坏	B.紫外灯功率设置正确	C.树脂温度适宜	D.刮刀涂层均匀

429.FDM设备中，“送丝管弯曲过度”会导致（    ）

A.丝材阻力增大，送丝不畅	B.送丝管破裂	C.喷头温度升高	D.加热平台温度降低

430.EBM零件硬度检测通常采用（    ）方法

A.维氏硬度（HV）	B.布氏硬度（HB）	C.洛氏硬度（HRC）	D.肖氏硬度（HS）

431.SLA设备使用的高强度树脂，其弯曲强度可达到（    ），接近部分工程塑料水平

A.30-50MPa	B.80-100MPa	C.120-150MPa	D.200MPa以上

432.SLM设备送粉器的“螺杆导程磨损量”超过（    ）时，会导致送粉量偏差，需更换

A.0.05mm	B.0.1mm	C.0.5mm	D.0.01mm

433.SLA设备打印时出现“树脂固化速度突然变快”，可能的原因是（    ）

A.紫外灯功率降低	B.树脂温度过高或紫外灯强度异常升高	C.树脂静置时间不足	D.刮刀涂层过厚

434.增材制造中，“‘模型的‘拔模角度’’”检测可通过（    ）进行

A.角度尺	B.游标卡尺	C.千分尺	D.三坐标测量仪

435.黏结剂喷射零件返工处理的方法不包括（    ）

A.重新烧结	B.补喷黏结剂	C.机械打磨	D.重新激光熔化

436.FDM设备打印碳纤维增强PLA模型时，“模型拉伸断裂伸长率低”，应调整的参数是（    ）

A.填充密度降低至40%+后固化时间缩短至5min+打印方向与拉伸方向呈45°	B.提高填充密度	C.延长后固化时间	D.打印方向与拉伸方向一致

437.SLM设备激光头的“保护镜片”更换后，应重新检测（    ），保证光路正常

A.激光功率（偏差≤5%）	B.送丝轮压力	C.树脂液位	D.冷却风扇转速

438.FDM设备的喷头组件中，用于散热的部件是（    ）

A.加热块	B.散热风扇	C.送丝管	D.喷嘴

439.FDM设备中，“‘送丝轮的‘材质’’”通常为（    ），耐磨且摩擦力大

A.钢	B.塑料	C.橡胶	D.陶瓷

440.FDM工艺中，“回抽距离”通常设定为（    ）

A.0.1—0.3mm	B.0.3—0.5mm	C.0.5—1.0mm	D.1.0—1.5mm

441.FDM设备打印PETG模型时，“模型边缘出现溢料”，应调整的参数是（    ）

A.回抽距离从1.5mm增加至2mm+回抽速度提高至50mm/s+喷头温度降低至235℃	B.提高打印速度	C.增加填充密度	D.提高平台温度

442.金属SLM零件的“拉伸试验”中，屈服强度变异系数应控制在（    ）以内，保证稳定性

A.5%	B.10%	C.15%	D.20%

443.SLA设备打印模型的支撑结构去除时，应使用（    ）

A.尖锐的刀片强行剥离	B.专用钳子轻轻夹断支撑连接处	C.热风枪吹软后剥离	D.砂纸打磨去除

444.FDM成型中，“‘ABS材料的‘填充图案’’”通常选择（    ），提高各向强度

A.网格状	B.直线状	C.蜂窝状	D.任意图案

445.EBM工艺中，电子束偏转线圈故障会导致（    ）

A.扫描路径偏移	B.真空度下降	C.粉末预热不足	D.零件致密度升高

446.FDM设备打印“大高度模型（1m）”，为保证打印稳定性，应采用的切片策略是（    ）

A.分阶段打印（每200mm高度暂停10min，冷却稳定）+增加底层附着力	B.一次性打印	C.高速打印	D.降低平台温度

447.FDM 工艺中，“回抽” 功能的主要作用是（    ）

A.减少丝材浪费	B.避免喷嘴渗料	C.提高挤出速度	D. 降低喷嘴温度

448.FDM设备中，“喷嘴”的材质通常为（    ）

A.铜	B.塑料	C.玻璃	D.木材

449.SLS设备中，“‘粉末的‘烧结温度’’”检测可通过（    ）进行

A.差示扫描量热仪（DSC）	B.重量计	C.温度计	D.硬度计

450.用于SLA工艺的光敏树脂，其主要成分不包括（    ）

A.低聚物	B.单体	C.光引发剂	D.固化剂

451.SLM设备保护气体流量异常时（低于设定值50%），应排查的流程是（    ）

A.检查钢瓶压力→检查管路堵塞→检查流量计故障	B.直接更换钢瓶	C.提高流量设定	D.无需排查继续使用

452.FDM设备成型平台温度传感器使用寿命超过（    ）时，需更换传感器

A.3000h	B.300h	C.30h	D.3h

453.FDM用可降解材料的降解条件通常是（    ）

A.常温干燥环境	B.高温高湿环境	C.真空环境	D.冷冻环境

454.增材制造中，“‘切片软件的‘层厚’’”通常设置为（    ），匹配设备能力

A.0.05—0.1mm	B.0.1—0.2mm	C.0.2—0.3mm	D.0.3—0.4mm

455.SLA工艺中，“零件剥离”采用“底部分离”方式的优势是（    ）

A.减少离型力	B.提高成型速度	C.降低树脂消耗	D.简化支撑结构

456.FDM设备双喷头打印时，若出现“两种材料界面黏结不良”，应调整的参数是（    ）

A.提高界面区域的打印温度（比正常高5-10℃），延长层间停留时间	B.降低打印速度	C.增加填充密度	D.减小层厚

457.SLM设备成型室的“密封垫圈”采用氟橡胶材质时，其耐温性应达到（    ）以上

A.200℃	B.150℃	C.250℃	D.100℃

458.SLA设备打印后发现“模型表面有划痕”，可能的原因是（    ）

A.刮刀平整，无异物	B.刮刀有异物或磨损，涂层时划伤模型表面	C.后固化处理充分	D.树脂质量良好

459.增材制造设备的“‘电机’”故障会导致（    ）

A.运动部件无法移动或转速异常	B.设备无法开机	C.冷却风扇不转	D.加热温度失控

460.粘结剂喷射成型中，脱脂时间通常为（    ）

A.1—3h	B.3—6h	C.6—12h	D.12—24h

461.FDM设备打印模型后，若需进行“热成型”处理，流程是（    ）

A.加热至材料玻璃化转变温度+10℃→模具加压→冷却定型	B.常温加压	C.高温直接加压	D.无需加热

462.金属SLM零件的“拉伸弹性模量”检测时，应采用（    ）的加载速率，符合GB/T228.1标准

A.2—5mm/min	B.0.5—1mm/min	C.8—10mm/min	D.10—15mm/min

463.FDM成型中，ABS材料易发生翘曲的主要原因是（    ）

A.熔点过低	B.冷却收缩不均匀	C.黏度太大	D.与平台附着力太强

464.增材制造用可溶解支撑材料，通常需要用（    ）溶解去除

A.水	B.普通酒精	C.特定溶剂	D.强酸

465.粘结剂喷射设备打印过程中粘结剂突然停止喷射，可能的原因是（    ）

A.喷射头堵塞	B.粉末床密度低	C.脱脂温度波动	D.烧结时间延长

466.SLA设备打印模型后，若发现“模型表面有气泡痕迹”，应调整的打印参数是（    ）

A.延长树脂静置时间（＞60min）→降低刮刀涂层速度（3mm/s）→增加层间排气时间（0.5s）	B.缩短静置时间	C.提高涂层速度	D.缩短排气时间

467.处理SLA设备“树脂固化后硬度不足”故障时，若光源正常，应检查的参数是（    ）

A.树脂交联剂含量（低于5%需补加）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

468.增材制造设备关机前，需要进行的操作是（    ）

A.直接关闭电源	B.清洁设备关键部件，待设备冷却后关机	C.取出打印材料	D.删除模型文件

469.FDM成型中，“‘PLA材料的‘回抽速度’’”通常设置为（    ）

A.20—40mm/s	B.50—80mm/s	C.90—120mm/s	D.130—160mm/s

470.SLM设备操作时，禁止佩戴的饰品是（    ）

A.手表、项链	B.安全帽	C.护目镜	D.手套

471.FDM设备打印PETG模型时，“模型表面出现橘皮纹”，应优化的操作流程是（    ）

A.喷头温度提高至245℃+打印速度降低至30mm/s+增加顶层打印层数（从3层改为5层）	B.提高打印速度	C.降低喷头温度	D.减少顶层打印层数

472.FDM设备成型平台的“硅胶垫”耐温性应达到（    ）以上，适合高温材料打印

A.200℃	B.150℃	C.250℃	D.100℃

473.SLA设备打印小孔径（＜3mm）模型时，为防止孔内树脂残留，应在切片时设置（    ）

A.增加紫外照射时间	B.减小层厚	C.孔内壁添加支撑	D.提高树脂温度

474.增材制造设备的“参数保存”功能主要是为了（    ）

A.防止数据丢失，便于重复打印相同零件	B.提高成型速度	C.降低材料消耗	D.简化切片流程

475.SLM设备激光系统的安全等级通常为（    ）

A.Class1	B.Class2	C.Class3R	D.Class4

476.FDM设备打印模型时，若出现“表面拉丝严重”，应调整的参数组合是（    ）

A.增加回抽距离（2—3mm）→提高回抽速度（50—60mm/s）→延长回抽延迟时间（0.2s）	B.减小回抽距离	C.降低回抽速度	D.缩短回抽延迟时间

477.校准SLM设备成型平台升降电机步距时，允许的误差是（    ）

A.±0.01mm	B.±0.1mm	C.±1mm	D.±0.001mm

478.增材制造设备的急停按钮应安装在（    ），确保紧急情况下可快速触及

A.设备内部	B.操作人员易触及的明显位置	C.设备底部	D.设备背部

479.增材制造设备的“‘电机驱动器’”故障会导致（    ）

A.电机不转或转速异常	B.加热温度失控	C.材料无法输送	D.冷却风扇不转

480.数字光处理（DLP）工艺中，成像单元的分辨率直接影响零件的（    ），

A.致密度	B.成型尺寸	C.力学性能	D. 表面粗糙度

481.SLM设备的“粉末流动性检测模块”在打印前通过（    ）评估粉末流动性，不符合要求则报警

A.霍尔流速计	B.粉末颜色	C.粉末重量	D.粉末温度

482.处理FDM设备“喷头挤出量随打印时间增加而减少”故障时，排除喷嘴堵塞后，应检查（    ）

A.加热棒功率衰减（低于额定值10%）	B.树脂纯度	C.惰性气体压力	D.铺粉辊磨损

483.FDM设备打印时出现“喷头温度无法达到设定值”，可能的原因是（    ）

A.加热棒功率足够，电源正常	B.加热棒故障或温度传感器异常（显示偏差）	C.喷头清洁干净	D.打印速度过慢

484.增材制造中，“模型旋转”功能用于（    ）

A.调整成型方向，优化支撑与力学性能	B.改变零件尺寸	C.提高表面光滑度	D.减少材料消耗

485.粘结剂喷射成型中，“脱脂失重率”通常为（    ）

A.1%—5%	B.5%—10%	C.10%—15%	D.15%—20%

486.SLA设备打印透明模型时，为提高最终透光率，后处理流程应包含（    ）

A.异丙醇超声清洗（10—15min）→紫外后固化（30—60min）→梯度砂纸抛光（400-2000目）	B.仅异丙醇清洗	C.仅紫外后固化	D.仅砂纸抛光

487.校准SLM设备激光振镜扫描范围时，允许的误差是（    ）

A.±0.1mm	B.±1mm	C.±5mm	D.±0.01mm

488.增材制造设备中，“风扇滤网”的作用是（    ）

A.过滤空气中的灰尘，防止进入设备内部	B.过滤打印材料杂质	C.过滤保护气体中的杂质	D.过滤树脂中的杂质

489.FDM成型中，“‘PLA材料的‘填充率’’”通常设置为（    ），满足一般需求

A.20%—40%	B.	B.40%—60%	C.	C.60%—80%	D.80%—100%

490.增材制造操作人员的安全鞋应具备（    ）

A.防砸、绝缘功能	B.仅防砸功能	C.仅绝缘功能	D.普通运动鞋即可

491.SLA设备打印模型时，若树脂槽出现“轻微泄漏”，应采取的应急流程是（    ）

A.暂停打印→倒出剩余树脂→用密封胶修补泄漏点→晾干后测试	B.继续打印	C.直接倒出树脂	D.无需修补

492.处理SLM设备“粉末粘板”故障时，排除平台温度与涂层，下一步应检查（    ）

A.激光扫描边界偏移（超过0.1mm需校准）	B.树脂黏度	C.送丝轮压力	D.冷却风扇转速

493.FDM设备打印模型出现“底层与平台分离”，可能的原因是（    ）

A.加热平台温度过高	B.平台表面有油污，模型附着力不足	C.底层打印速度过慢	D.填充密度过高

494.金属SLM设备中，“‘激光的‘扫描延迟时间’’”通常设置为（    ），保证层间温度稳定

A.0.1—0.5s	B.0.5—1s	C.1—2s	D.2—3s

495.EBM工艺中，打印Ti6Al4V零件时，预热温度通常设定为（    ）

A.500-700℃	B.700-900℃	C.900-1100℃	D.1100-1300℃

496.SLA设备中，若紫外灯的照射时间不足，会导致（    ）

A.树脂固化过度	B.固化层粘结力不足	C.模型表面过于光滑	D.设备运行速度加快

497.金属SLM零件的“弯曲试样”尺寸应符合（    ），符合GB/T9341标准

A.10×4×80mm	B.5×2×40mm	C.15×6×120mm	D.20×8×160mm

498.SLA设备打印过程中，若紫外灯闪烁，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，检查紫外灯电源连接	C.更换紫外灯	D.提高打印速度

499.FDM成型中，“层厚”设置过大会导致（    ）

A.成型速度减慢	B.零件表面粗糙度增大	C.材料利用率降低	D.零件强度提高

500.SLM工艺中，Ti6Al4V零件的硬度（HRC）通常为（    ）

A.30-35	B.35-40	C.40-45	D.45-50

501.SLA设备使用的牙科专用树脂，其生物相容性需符合（    ）标准，才能用于口腔临时修复体

A.ISO10993-1	B.GB/T16886.1	C.ISO4210	D.GB/T25131

502.校准SLM设备激光光斑直径时，允许的误差是（    ）

A.±5μm	B.±50μm	C.±100μm	D.±1μm

503.FDM设备切片软件中，“顶层打印层数”设置过少会导致（    ）

A.模型表面粗糙，填充暴露	B.模型强度过高	C.打印时间延长	D.喷头堵塞

504.金属SLM零件的“‘拉伸强度’”通常应达到锻件强度的（    ）以上

A.80%	B.85%	C.90%	D.95%

505.FDM零件层间结合不良的主要原因是（    ）

A.喷嘴温度过低	B.激光功率过高	C.真空度不足	D.黏结剂喷射量过少

506.SLM设备打印零件的“导电性能不足”，应优化的工艺参数是（    ）

A.提高致密度（＞99.5%）+减少内部孔隙（扫描间距减小15%）	B.降低致密度	C.增加孔隙	D.提高扫描速度

507.处理3DSystemsProX800SLA设备“树脂固化深度不足且不均匀”故障时，需同时调整的参数是（    ）

A.紫外线功率（±5mW校准）与树脂温度（25±1℃）	B.送丝速度	C.金属粉末粒径	D.铺粉辊压力

508.FDM设备的加热平台下方通常安装有哪种部件，用于控制平台温度（    ）

A.加热棒	B.冷却风扇	C.送丝电机	D.刮刀

509.增材制造中，“切片软件的‘支撑生成’功能”无法自动生成支撑的情况是（    ）

A.悬空角度小于临界值	B.模型有封闭内腔	C.悬空角度大于临界值	D.模型表面平整

510.EBM设备真空系统泄压时，应（    ）

A.缓慢开启泄压阀，避免压力骤降	B.快速全开泄压阀	C.直接打开舱门泄压	D.无需泄压直接开启舱门

511.FDM设备“喷头流量监测系统故障导致挤出量不稳”，应急处理是（    ）

A.暂停打印→手动检测挤出量→调整参数→维修监测系统	B.继续打印	C.仅手动检测	D.无需调整参数

512.SLA设备打印柔性树脂模型后，为增强其回弹性能，可进行的后处理是（    ）

A.50℃热风循环烘烤（20—30min）	B.低温冷冻（-10℃）	C.超声清洗	D.打磨抛光

513.SLM设备打印前，若激光校准过期，初级操作员应（    ）

A.自行校准	B.联系专业人员进行校准后再打印	C.继续打印	D.降低激光功率

514.SLS设备中，“‘粉末的‘粒径’’”通常设置为（    ），保证成型精度

A.10-50μm	B.50-100μm	C.100-150μm	D.150-200μm

515.SLA设备树脂槽的离型膜更换标准是（    ）

A.使用100h后	B.出现划痕或透光率下降＞10%	C.每打印50个零件	D.树脂更换3次后

516.SLA设备“紫外灯泄漏导致操作人员眼部不适”，正确的处理是（    ）

A.立即远离设备→用大量清水冲洗眼睛（15min）→佩戴防紫外线眼镜→就医检查	B.继续操作	C.仅冲洗眼睛	D.无需就医

517.FDM设备送丝电机的“堵转扭矩”应大于（    ），以避免送丝过程中电机堵转

A.0.5N・m	B.0.2N・m	C.1N・m	D.0.1N・m

518.增材制造设备操作中，“禁止酒后操作”的规定是为了（    ）

A.避免设备损坏	B.保障操作人员安全，防止误操作	C.提高打印质量	D.延长设备寿命

519.增材制造操作员在处理设备电气故障时，应（    ）

A.直接断电检修	B.佩戴绝缘手套，使用万用表检测	C.拆卸所有电气部件	D.用手触摸接线端子

520.FDM设备加热床漏电的应急处理是（    ）

A.立即切断总电源→检查接地→联系电工检修	B.继续使用但降低温度	C.用绝缘手套操作	D.忽略漏电继续打印

521.SLA设备使用的异丙醇溶剂不慎引发火灾，正确的灭火方式是（    ）

A.用水直接浇灭	B.使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器	C.用泡沫灭火器	D.用湿布覆盖

522.FDM设备成型室的“排气过滤装置”应选择（    ），过滤效率≥99%

A.HEPA高效滤网（H13级）	B.初效滤网	C.中效滤网	D.活性炭滤网

523.FDM用材料的“力学性能”会受（    ）影响

A.打印速度	B.材料的存储条件	C.模型颜色	D.平台大小

524.FDM成型中，层间冷却风扇的主要作用是（    ）

A.冷却喷头	B.加速丝材固化，防止层间粘连变形	C.冷却加热平台	D.降低设备内部温度

525.SLM工艺中，“扫描速度”提高会导致（    ）

A.熔池深度增加	B.熔池深度减少	C.致密度升高	D.表面粗糙度降低

526.SLM设备打印金属零件时，若出现“表面熔渣过多”，应优化的工艺参数是（    ）

A.降低激光功率（5—10W）→减小扫描间距（5-10μm）	B.提高激光功率	C.增加扫描间距	D.提高打印速度

527.校准SLM设备激光扫描间距时，允许的误差是（    ）

A.±5μm	B.±50μm	C.±100μm	D.±1μm

528.FDM设备打印模型出现“支撑与模型粘连不牢”，可能的原因是（    ）

A.支撑与模型接触面积过大	B.支撑与模型接触面积过小或喷头温度过低	C.支撑密度过高	D.打印速度过慢

529.金属SLM零件的“后处理成本”主要取决于（    ）

A.零件颜色	B.零件复杂度与尺寸	C.材料颜色	D.打印速度

530.EBM工艺的成型效率高于SLM，不是主要原因是（D ）

A.电子束能量密度更高	B.扫描速度更快	C.层厚更大	D.真空度要求更低

531.FDM设备“线材湿度监测系统故障”，应采取的措施是（    ）

A.暂停打印→使用备用湿度计→检测湿度（合格后）→维修监测系统	B.继续打印	C.仅使用备用仪	D.无需检测

532.处理FDM设备“喷头漏丝导致零件表面污染”故障时，优先调整的参数是（    ）

A.回抽速度（提高至100mm/s）与回抽延迟时间（缩短0.1s）	B.送丝轮压力	C.树脂黏度	D.惰性气体压力

533.金属SLM设备的“成型室冷却系统”故障会导致（    ）

A.金属粉末结块	B.激光功率波动	C.零件冷却过快，产生裂纹	D.送粉器停止工作

534.SLA设备中，若紫外灯无法点亮，首先应检查的部件是（    ）

A.刮刀	B.树脂槽	C.紫外灯电源线路	D.送丝轮

535.FDM零件重新打印的前提是（    ）

A.缺陷无法修复或修复成本过高	B.所有不合格品均可重新打印	C.零件尺寸较小	D.材料成本较低

536.FDM设备打印尼龙6材料时，为解决“层间粘结力不足”问题，应优化的操作流程是（    ）

A.线材提前80℃烘干4h→喷头温度提高至250-260℃→层间停留时间延长至3s	B.降低喷头温度	C.加快打印速度	D.减小层厚

537.SLA设备紫外光光源功率衰减率超过（    ）时，需更换光源

A.20%	B.5%	C.50%	D.1%

538.金属SLM零件的“‘拉伸强度’”通过“热等静压”处理后，可提高（    ）以上不同材料不同提升，

A提高   B变小   C不变    D不确定

539.FDM用尼龙材料打印前，通常需要进行（    ）处理，以去除水分

A.高温烘烤	B.低温冷冻	C.紫外线照射	D.化学浸泡

540.粘结剂喷射成型（BJ）工艺中，后续脱脂烧结的主要目的是（    ）

A.去除黏结剂	B.提高零件致密度	C.降低内应力	D.改善表面质量

541.SLA设备使用的透明树脂，其表面张力约为（    ），影响涂层均匀性

A.20-30mN/m	B.40-50mN/m	C.60-70mN/m	D.80mN/m以上

542.SLA设备树脂槽密封圈压缩量超过（    ）时，需更换密封圈

A.50%	B.10%	C.100%	D.1%

543.SLA设备中，“树脂的折射率”影响（    ）

A.树脂颜色	B.激光聚焦精度	C.成型速度	D.树脂黏度

544.FDM设备中，送丝机构的作用是（    ）

A.将线材送入喷头熔化	B.固定线材	C.冷却线材	D.测量线材直径

545.SLA零件树脂残留检测的方法是（    ）

A.溶剂萃取后称重	B.硬度检测	C.透光率检测	D.拉伸试验

546.FDM设备打印模型时，若出现“送丝电机过载”，应排查的流程是（    ）

A.检查线材直径（是否超标）→检查送丝管堵塞→检查电机驱动故障	B.继续打印	C.提高送丝速度	D.降低送丝轮压力

547.FDM设备打印大型零件（尺寸＞500mm）时，为避免累积误差，需采用的工艺措施是（    ）

A.增加填充率	B.分段打印与拼接校准（拼接误差≤0.1mm）	C.提高喷头温度	D.降低冷却风扇转速

548.增材制造中，“‘模型的‘圆角过渡’’”设计目的是（    ）

A.减少应力集中，提高零件强度	B.提高成型速度	C.减少材料消耗	D.便于支撑去除

549.增材制造设备操作前，应检查设备的（    ）是否完好，防止有害气体或粉末泄漏

A.密封件（如密封圈、盖板）	B.外观颜色	C.打印速度	D.材料余量

550.SLA设备操作时，皮肤接触光敏树脂后的处理步骤是（    ）

A.立即用肥皂水冲洗→涂抹护肤霜→严重时就医	B.用酒精擦拭	C.用水冲洗后继续操作	D.无需处理

551.SLA设备打印模型时，若出现“模型表面有杂质”，应排查的流程是（    ）

A.检查树脂过滤情况→检查树脂槽清洁→检查打印环境（是否有灰尘）	B.继续打印	C.直接过滤树脂	D.无需检查环境

552.金属SLM零件喷砂处理后，需进行（    ）以去除表面残留砂粒

A.超声波清洗（5—10min）	B.酸洗	C.热等静压	D.退火

553.SLS设备中，“‘粉末的‘烧结密度’’”检测可通过（    ）进行

A.阿基米德原理	B.重量测量	C.尺寸测量	D.硬度测量

554.SLA设备打印后，若模型固化不完全，应（    ）

A.重新进行紫外后固化	B.丢弃模型	C.用溶剂清洗后再固化	D.加热模型

555.SLM工艺中，316L不锈钢零件的屈服强度通常可达（    ）

A.200-300MPa	B.300-400MPa	C.400-500MPa	D.500-600MPa

556.SLM设备打印过程中，若粉末床出现“局部凹陷”，应采取的处理流程是（    ）

A.暂停打印→手动补充粉末→用铺粉辊轻压→重新铺粉	B.继续打印	C.提高铺粉速度	D.降低平台温度

557.FDM设备喷头热端温度传感器误差超过（    ）时，需更换传感器

A.±2℃	B.±10℃	C.±20℃	D.±0.2℃

558.FDM设备中，“‘送丝管的‘弯曲半径’”更换应选择（    ）的规格，减少送丝阻力

A.任意半径	B.大于最小弯曲半径	C.半径最小	D.半径最大

559.SLM设备打印过程中，若激光扫描声音异常，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，记录故障现象上报维修人员	C.降低激光功率	D.增加粉末用量

560.SLM设备激光泄漏检测的周期通常为（    ）

A.每月1次	B.每季度1次	C.每半年1次	D.每年1次

561.SLA设备使用的牙科树脂，其收缩率需控制在（    ）以下，保证修复体尺寸精度

A.0.5%	B.1%	C.2%	D.3%

562.FDM设备送丝轮的“齿形深度”磨损超过（    ）时，会导致丝材打滑，需更换送丝轮

A.0.1mm	B.0.5mm	C.1mm	D.0.01mm

563.增材制造设备的“‘冷却风扇’”故障会导致（    ）

A.设备部件过热损坏	B.设备无法开机	C.电机不转	D.加热温度失控

564.下列哪种材料打印后需要进行高温烧结处理才能获得致密零件（    ）

A.FDM用ABS线材	B.SLA用液态树脂	C.SLM用金属粉末	D.黏结剂喷射用金属粉末

565.粘结剂喷射设备粘结剂的安全使用要求是（    ）

A.避免接触皮肤和吸入蒸汽	B.可随意倾倒废液	C.与食品混放	D.无需通风

566.SLM设备打印时，若“粉末‘铺粉后出现凹陷’”，应调整的铺粉参数是（    ）

A.铺粉辊速度降低20%+铺粉压力增加10%	B.提高速度	C.降低压力	D.更换铺粉辊

567.金属SLM设备打印高温合金Inconel718零件时，激光功率应设置为（    ），以保证致密度≥99.5%

A.280—320W	B.200—250W	C.350—400W	D.150—180W

568.增材制造中，“支撑高度”参数应设置为（    ）零件悬空高度

A.低于	B.等于	C.高于	D.远低于

569.FDM设备打印过程中，若平台突然移动异常，应（    ）

A.继续打印	B.立即按下急停按钮，检查设备运动系统	C.调整打印速度	D.降低平台温度

570.粘结剂喷射设备过滤器堵塞会导致（    ）

A.黏结剂压力不足	B.粉末床密度升高	C.脱脂时间延长	D.烧结收缩率降低

571.SLA设备使用的牙科树脂，其维氏硬度（HV）通常为（    ），可满足临时修复体的强度要求

A.50-80HV	B.100-150HV	C.200-250HV	D.300HV以上

572.金属SLM零件的“冲击试验”中，试样缺口加工精度应达到（    ），避免影响测试结果

A.IT8级	B.IT10级	C.IT9级	D.IT7级

573.以下哪种故障属于SLS设备的常见机械故障（    ）

A.光敏树脂变质	B.喷头堵塞	C.铺粉辊卡死	D.激光无法点亮

574.增材制造用材料的“电绝缘性”适合用于（    ）领域

A.导电零件	B.绝缘零件	C.导热零件	D.磁性零件

575.在选择性激光熔化（SLM）工艺中，激光与金属粉末作用的核心物理过程是（    ）

A.熔化 - 凝固 	B.烧结 - 固化 	C. 黏结 - 成型	D. 光聚合 - 交联

576.SLA设备“溶剂蒸汽浓度超标（＞500ppm）”，应采取的措施是（    ）

A.开启防爆排风扇→停止操作→检测浓度（降至100ppm以下）→检查通风系统	B.继续操作	C.仅开启排风扇	D.无需检测浓度

577.金属SLM零件的“弯曲强度”检测时，三点弯曲试验的跨距应设置为试样厚度的（    ）倍，符合GB/T9341标准

A.16倍	B.10倍	C.20倍	D.12倍

578.金属SLM零件的“‘喷丸处理’”主要目的是（    ）

A.降低表面粗糙度	B.提高表面硬度与疲劳强度	C.消除内部孔隙	D.改变零件尺寸

579.操作SLA设备的溶剂存储时，应远离（    ），防止火灾

A.打印材料	B.设备	C.明火和高温源	D.操作手册

580.用于BJ工艺的粘结剂，其“黏度”应控制在（    ）范围内

A.1-5cP	B.5-15cP	C.15-30cP	D.30-50cP

581.FDM设备使用的木质填充PLA材料，其密度约为（    ），比普通PLA略高

A.0.9—1.0g/cm³	B.1.1—1.2g/cm³	C.1.3—1.4g/cm³	D.1.5g/cm³以上

582.SLA设备成型平台的“升降电机步距角”误差超过（    ）时，会导致层厚精度下降，需校准

A.±0.5%	B.±1%	C.±0.1%	D.±2%

583.金属SLM零件的“‘内部孔隙率’”通常要求控制在（    ）以下

A.0.1%	B.0.5%	C.1%	D.5%

584.SLA设备中，“树脂回收泵”的作用是（    ）

A.将未固化树脂抽回回收槽	B.输送金属粉末	C.输送线材	D.输送冷却水

585.EBM设备零件取出后，真空舱冷却时间通常为（    ）

A.10—20min	B.20—30min	C.30—60min	D.60—90min

586.FDM设备采用双喷头打印碳纤维PLA与普通PLA拼接的模型时，为保证拼接处强度，需调整的核心参数是（    ）

A.拼接处喷头重叠率（设置5%—10%），同时统一两喷头温度（±2℃）	B.提高打印速度	C.增加填充密度	D.减小层厚

587.处理SLA设备“树脂无法完全固化”故障时，排除光源与树脂，下一步应检查（    ）

A.成型平台与树脂槽平行度（误差超过0.1mm）	B.送丝速度	C.冷却风扇转速	D.惰性气体流量

588.SLA设备中，“‘树脂槽的‘清洁频率’’”应根据（    ）确定

A.打印零件数量	B.树脂颜色	C.成型速度	D.激光功率

589.FDM设备打印过程中，若加热平台突然降温，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，检查加热平台电源和加热棒	C.提高喷头温度	D.加快打印速度

590.FDM工艺中，ABS材料的打印环境温度应控制在（    ）

A.15-25℃	B.25-35℃	C.35-45℃	D.45-55℃

591.SLA设备的树脂槽底部的透明窗口若出现划痕，会对打印产生的影响是（    ）

A.树脂无法固化	B.固化层厚度不均匀	C.喷头无法移动	D.设备报警

592.SLA设备树脂的“储存周期”在未开封条件下，应不超过（    ），避免性能下降。

A.6个月	B.3个月	C.12个月	D.1个月

593.SLA设备中，“紫外线泄漏”的检测方法是（    ）

A.目视观察	B.使用紫外辐射检测仪	C.触摸设备表面	D.闻气味

594.FDM设备打印模型出现“支撑断裂”，可能的原因是（    ）

A.支撑密度设置过高	B.支撑密度设置过低或支撑位置不合理	C.打印速度过慢	D.喷头温度过高

595.FDM工艺中，“填充速度”通常（    ）轮廓打印速度

A.高于	B.低于	C.等于	D.无固定关系

596.SLA设备使用的溶剂废液处理，应遵循的安全规范是（    ）

A.直接倒入下水道	B.收集在专用密封容器中→交由有资质单位处理→记录处理台账	C.倒入普通垃圾桶	D.用于清洁设备

597.处理SLA设备“零件表面粘树脂”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.后固化不充分与树脂黏度（过高）	B.送丝速度	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

598.FDM设备中，“‘送丝电机的‘扭矩’’”应根据（    ）选择

A.丝材直径与送丝阻力	B.材料颜色	C.打印零件数量	D.设备功率

599.SLA设备打印时出现“树脂消耗过快”，可能的原因是（    ）

A.树脂槽无渗漏	B.模型尺寸过大或树脂槽有隐蔽渗漏	C.打印速度过慢	D.紫外灯功率过低

600.黏结剂喷射设备的金属粉末输送管道应（    ）

A.防静电、定期检查密封性	B.普通塑料管道	C.随意拼接	D.无固定要求

二、判断题（共400题）

1. FDM设备PLA材料存储湿度应≤50% （    ）

2. 金属SLM设备送粉精度误差应≤±3% （    ）

3. SLS设备惰性气体纯度要求不低于99.99% （    ）

4. FDM设备喷头喷嘴孔径磨损后，挤出量波动会超过±3% （    ）

5. SLA设备零件后固化时间不足20min时，硬度会低于标准值10%—15% （    ）

6. FDM 工艺中，柔性材料（TPU）的邵氏硬度通常为 70A—90A （    ）

7. ABS材料支撑密度通常设置为10%—20% （    ）

8. SLS设备激光能量密度计算公式为功率/（扫描速度×扫描间距）（    ）

9. SLA设备后固化时间需根据模型厚度调整，厚度＞10mm的模型需延长后固化时间至30分钟以上 （    ）

10. SLM设备打印中若粉末床出现局部隆起，需立即暂停设备，用专用工具轻轻压平隆起部分后继续 （    ）

11. SLA设备“溶剂存储柜‘通风故障’报警”，故障原因是通风扇堵塞（灰尘过多）或风道堵塞，需清洁通风扇滤网（每两周一次）并疏通风道，确保溶剂挥发气体浓度≤50ppm （    ）

12. EBM工艺中，零件成型高度超过300mm时，需增加层厚补偿以保证精度 （    ）

13. FDM工艺中，丝材的含水率应控制在0.2%以下，以避免打印缺陷 （    ）

14. FDM设备打印木质填充PLA材料时，需使用专用的“高温喷嘴”（耐温≥300℃），因木质纤维颗粒会增加喷嘴磨损，普通喷嘴易损坏 （    ）

15. 用于BJ工艺的高分子粉末，安息角应≤35°，以保证流动性 （    ）

16. SLA设备批量打印小型模型时，模型布局应遵循“边缘紧凑、中心分散”原则，既提高平台利用率，又避免中心区域树脂流动不畅导致涂层不均 （    ）

17. SLM设备的打印平台表面，需每打印20批次零件后用砂纸（400目）轻轻打磨一次，去除残留粉末 （    ）

18. 普通SLA树脂的颜色越深，紫外线固化速度越快，打印效率越高 （    ）

19. EBM设备粉末输送管道堵塞时，应采用高压气流吹扫清理 （    ）

20. SLM设备的平台预热加热管需每半年检查一次，若加热不均匀，需更换加热管，保证平台温度一致 （    ）

21. SLA工艺中，光敏树脂的颜色调节通过添加染料实现，而非颜料 （    ）

22. 增材制造设备的工艺参数优化不需要考虑打印材料的成本因素 （    ）

23. SLA设备的树脂槽液位传感器需每月校准一次，确保液位检测准确，防止树脂不足导致打印中断 （    ）

24. SLM设备紧急停机按钮的颜色应为红色，位置应显眼、易于触及，按下后立即切断设备总电源或关键系统电源 （    ）

25. SLM工艺中，激光功率补偿功能用于解决激光功率衰减问题 （    ）

26. SLM设备调试“扫描路径方向”时，沿零件受力方向扫描比垂直受力方向扫描，零件拉伸强度高20%—30%，需根据零件用途调整 （    ）

27. SLM设备打印完成后，零件温度较高，可使用普通手套包裹零件，快速取出放置在散热台上 （    ）

28. SLM打印不锈钢医疗器械零件时，通过“保护气体纯度99.999%+打印后清洗（超声+酒精）+灭菌（121℃蒸汽）”，零件无菌性符合ISO11135标准，且无残留粉末（＜0.1mg）（    ）

29. FDM 工艺中，回抽距离通常设定为 0.3—0.5mm （    ）

30. 增材制造设备打印复杂内腔结构的模型时，FDM工艺比SLA工艺更具优势 （    ）

31. 增材制造设备的打印精度主要取决于设备的价格，价格越高精度越高 （    ）

32. FDM设备顶层层数若仅设置1层，会导致填充结构暴露，模型表面出现明显纹路 （    ）

33. SLM设备粉末床清理时，可使用普通毛刷清扫残留粉末，无需专用工具 （    ）

34. 黏结剂喷射设备操作时，黏结剂喷射量异常应停机校准喷射头，不可继续打印，否则会导致零件强度不足或缺陷 （    ）

35. FDM设备喷嘴堵塞的常见原因包括丝材含杂质、喷嘴温度过低和回抽距离不足 （    ）

36. FDM工艺中，PETG材料的主要优势是透明度高，耐冲击性好 （    ）

37. SLM设备的保护气体钢瓶支架需每月检查一次，确保支架牢固，防止钢瓶倾倒 （    ）

38. EBM零件检测数据应存储为可长期读取的通用格式（如PDF、Excel），避免因设备专用格式无法打开导致数据丢失 （    ）

39. FDM打印PETG透明模型时，采用“喷头温度235℃+平台温度75℃+顶层层数6层+无支撑自支撑角度≤45°”，模型透光率（未抛光）从50%提升至70%，且表面无明显丝痕 （    ）

40. 碳纤维增强PLA材料的强度比普通PLA高30%左右，但打印时易磨损喷嘴 （    ）

41. SLA零件检测设备（如粗糙度仪）的校准周期通常为每年1次，校准不合格的设备不得使用 （    ）

42. FDM设备的线材切断刀需每月检查一次，若刀刃变钝，需打磨或更换，确保线材切断平整 （    ）

43. 金属粉末的粒度分布越窄，铺粉越均匀，SLM零件的致密度越高 （    ）

44. FDM设备打印ABS材料时，打印环境的湿度对模型翘曲影响不大 （    ）

45. SLA设备树脂槽的石英玻璃若出现划痕，需更换玻璃，因划痕会导致紫外线折射，影响树脂固化均匀性 （    ）

46. SLA设备调试“后固化时间”时，柔性树脂设为10—15分钟，刚性树脂设为20—30分钟，时间过长会导致模型变脆，过短则固化不充分 （    ）

47. SLA设备树脂槽的密封胶条若老化，会导致树脂泄漏，需定期更换密封胶条 （    ）

48. 黏结剂喷射零件表面缺陷检测时，需重点检查气孔、裂纹和层间分离，激光烧蚀不属于该工艺的典型缺陷 （    ）

49. FDM设备若不慎发生轻微漏电（手触外壳有轻微麻感），可继续打印，待打印完成后再检查接地 （    ）

50. FDM设备“喷头‘撞模型导致喷嘴损坏’”，故障原因是防碰撞灵敏度过低（触发力＞8N）或模型坐标偏移，需将触发力调整为5—6N并重新校准模型坐标（原点误差±0.02mm），更换喷嘴后需重新调平 （    ）

51. 铝合金粉末打印的SLM零件，可进行喷砂处理，改善表面粗糙度 （    ）

52. EBM工艺中，零件预热采用电子束加热方式 （    ）

53. 水溶性支撑材料（如PVA）需在60℃以上的温水中才能快速溶解 （    ）

54. SLM设备打印后，零件需冷却至室温后再进行后续处理，防止高温烫伤 （    ）

55. FDM设备打印PETG材料时，若模型表面需要喷漆处理，需在切片时设置“外壳层数3层+表面粗糙度Ra5μm”，过光滑的表面会导致油漆附着力下降 （    ）

56. SLM设备“粉末床‘加热棒报错‘开路’’”，故障原因是加热棒接线端子松动或加热棒烧毁，需重新紧固端子并检测加热棒电阻（应符合额定值，如1kW加热棒电阻约50Ω），烧毁需更换同功率加热棒 （    ）

57. SLA树脂材料的黏度随温度升高而降低，温度每升高10℃，黏度约下降20% （    ）

58. 操作增材制造设备前，不需要检查设备的接地情况 （    ）

59. SLM设备调试“激光头与平台距离与光斑大小的关系”时，距离0.15mm时光斑直径50μm，距离每增加0.01mm，光斑直径增加1μm，需精准控制距离 （    ）

60. FDM设备丝材的安全储存要求是干燥、避光，ABS丝材需防潮（易吸水），PLA丝材需防高温（易软化）（    ）

61. SLA设备后固化箱工作时，需关闭箱门，防止紫外线泄漏灼伤皮肤，初级操作员需严格遵守 （    ）

62. SLM设备“粉末回收系统堵塞且负压不足”，故障原因是回收管路有粉末结块或过滤器堵塞（超过3批次未更换），需用压缩空气疏通管路并更换高效过滤器（过滤精度≤5μm）（    ）

63. FDM设备加热平台温度应根据材料调整，如ABS材料需设置80-110℃ （    ）

64. 金属粉末在使用前，若发现有少量结块，可直接用手捏碎后再倒入设备，不影响打印 （    ）

65. SLM设备打印金属零件时，惰性气体的纯度对零件的致密度无影响 （    ）

66. FDM零件翘曲变形量检测时，使用平板和塞尺测量的是零件与平板间的最大间隙，可直观反映变形程度 （    ）

67. SLA设备调试“模型支撑去除后的表面粗糙度”时，支撑去除后表面粗糙度Ra≤5μm，粗糙度过高需调整支撑连接点直径，减小支撑与模型的接触面积 （    ）

68. SLA设备紫外灯的照射强度需每月检测，强度下降超过20%时需更换灯管 （    ）

69. 铝合金粉末的密度约为2.7g/cm³，比不锈钢粉末（7.9g/cm³）轻，适合轻量化零件打印 （    ）

70. SLM工艺中，零件力学性能的各向异性差异通常在5%—10% （    ）

71. FDM零件耐温性能检测可通过热变形温度测试（HDT）实现，该测试能反映零件在一定压力下的耐热温度 （    ）

72. SLM设备的设备内部粉尘过滤网需每月更换一次，防止粉尘堆积影响设备散热和部件寿命 （    ）

73. 增材制造设备操作区域需保持整洁，操作通道宽度不小于1.2m，确保逃生通畅 （    ）

74. 普通SLA树脂的保质期通常为6个月，从生产日期开始计算，与是否开封无关 （    ）

75. FDM设备加热平台温度设置为60℃时，可直接用手触摸平台边缘检查温度，无需等待冷却 （    ）

76. SLA设备打印完成后，模型需先在空气中放置10分钟，再进行后固化处理 （    ）

77. SLA设备打印模型的支撑与模型本体的连接点直径需控制在0.5—1mm，过大难以去除，过小则支撑强度不足 （    ）

78. PLA材料是可降解材料，在土壤中自然降解时间通常为6-12个月 （    ）

79. PLA材料打印的模型，若长期处于潮湿环境中，会吸收水分导致表面发粘，强度下降 （    ）

80. FDM设备的送丝轮清洁刷需每月检查一次，确保刷毛完好，能有效清洁送丝轮表面残留线材 （    ）

81. SLA工艺中，光敏树脂的毒性主要来源于单体和光引发剂分解产物 （    ）

82. 不锈钢粉末打印的SLM零件，后续可进行热处理（如退火），消除内部应力 （    ）

83. SLA零件固化度不足会导致零件强度低、表面发粘，即使进行后固化处理也无法完全弥补 （    ）

84. SLA设备后固化箱应定期清洁，去除箱内残留的树脂或零件碎屑，防止紫外线反射不均匀，影响后固化效果 （    ）

85. SLM设备保护气体钢瓶需存放在阴凉通风处，远离热源（如加热平台、激光电源），防止钢瓶受热爆炸 （    ）

86. SLM设备保护气体管路需每季度检查一次，若发现管路有腐蚀，需更换管路，防止气体泄漏导致零件氧化 （    ）

87. 普通SLA树脂开封后，若在阴凉避光处存储，未超过保质期即可正常使用，无需检测黏度 （    ）

88. SLA设备使用的打印材料是热塑性线材 （    ）

89. 黏结剂喷射零件烧结后的致密度若未达到要求，可通过热等静压（HIP）处理进一步提高，降低孔隙率 （    ）

90. 普通SLA树脂若不慎滴落在皮肤上，用清水冲洗即可，无需专用清洁剂 （    ）

91. FDM设备步进电机若出现丢步，需暂停设备，检查电机驱动或负载，不可继续打印 （    ）

92. 增材制造设备开机前，必须检查设备接地是否良好，接地电阻需小于4Ω （    ）

93. FDM设备打印时，若喷头温度超过200℃，需佩戴棉纱手套靠近喷头，防止烫伤 （    ）

94. 增材制造设备操作人员必须经过专业培训，考核合格后才能独立操作设备 （    ）

95. SLA设备维护记录应包含激光功率校准数据、树脂更换时间和离型膜更换记录 （    ）

96. SLA打印柔性波纹管时，设置“树脂ShoreA硬度30+打印层厚0.1mm+后固化（40℃×10分钟）”，波纹管疲劳寿命（100万次弯曲）提升50%，且无开裂现象 （    ）

97. SLM设备激光扫描速度越快，单位面积接收的激光能量越少，零件表面粗糙度会增加 （    ）

98. 增材制造中，SLM零件的力学性能通常接近锻造件，优于铸造件 （    ）

99. FDM设备打印模型取出时，若模型与平台粘连过紧，可强行拉扯模型边缘，快速取下 （    ）

100. FDM设备的送丝轮调节弹簧需每季度检查一次，若弹性不足，需更换弹簧，保证送丝轮压力稳定 （    ）

101. FDM设备的送丝管固定夹需每月检查一次，防止送丝管晃动导致送丝不稳定 （    ）

102. ABS材料打印的模型，可进行3D扫描后二次建模，实现零件修复 （    ）

103. SLM零件尺寸超差的调整措施包括校准扫描系统、调整层厚补偿和优化成型方向，更换树脂无法解决（SLM无树脂）（    ）

104. FDM工艺中，加热床隔热层损坏会导致加热效率下降，温度不均匀 （    ）

105. SLM零件质量改进的常用方法是试验设计（DOE），通过多因素优化找到最佳工艺参数组合 （    ）

106. SLM设备“打印的零件‘边角处未融化粉末堆积’”，故障原因是激光扫描边界偏移或功率不足（边缘区域未补功率），需重新校准扫描边界（误差±0.02mm）并对边缘区域提高功率（+10—15W）（    ）

107. SLA零件固化不充分的调整措施是增加曝光时间或激光功率，提高喷嘴温度无法解决（SLA无喷嘴）（    ）

108. 高分子材料增材制造（如FDM）中，零件的各向异性主要源于层间结合强度低于层内强度 （    ）

109. FDM设备送丝轮若表面有残留线材，需清理干净后再使用，防止影响送丝稳定性 （    ）

110. 增材制造设备的安全检查频率是每日开机前，检查内容包括防护装置、电气线路、应急设施等，确保设备无安全隐患 （    ）

111. PLA材料的存储时间超过1年，即使未开封，也可能出现性能下降 （    ）

112. FDM设备的“回抽功能”并非设置越大越好，过大可能导致线材断裂或送丝不畅 （    ）

113. SLM设备“粉末床‘加热后平台变形’（平整度差＞0.1mm）”，故障原因是平台材质不耐高温（如铝合金＜200℃）或加热不均匀，需更换耐高温平台（如不锈钢＞300℃）并采用多区域加热，变形会导致铺粉不均 （    ）

114. SLA设备“后固化箱温度失控（超过设定值10℃）”，故障原因是温度传感器故障或加热管短路，需更换温度传感器（精度±0.5℃）并检测加热管电阻（应无短路），维修时需断电操作 （    ）

115. SLM工艺中，“岛状扫描”策略可减少热积聚，降低零件翘曲风险 （    ）

116. PEEK材料的耐高温性能优异，长期使用温度可达250℃，适合高温环境零件打印 （    ）

117. FDM设备的送丝管需每2个月检查一次，若内壁有残留线材，需用通丝工具清理 （    ）

118. FDM设备“平台‘加热棒短路导致跳闸’”，故障原因是加热棒绝缘层破损或接线端子短路，需更换加热棒（绝缘电阻≥10MΩ）并检查端子（避免短路），短路会导致设备损坏，需断电维修 （    ）

119. FDM设备调试“喷头温度稳定性”时，连续打印1小时，温度波动≤±2℃，波动过大易导致挤出量不稳定，影响模型质量，需检查加热棒和传感器 （    ）

120. 增材制造设备操作时，若遇到设备报警，需先查看报警代码，按说明处理，不可强行启动 （    ）

121. FDM设备打印平台水平度误差超过0.05mm/m时需进行校准 （    ）

122. FDM工艺中，ABS材料的打印喷嘴温度通常为210-230℃ （    ）

123. FDM工艺中，打印耐高温零件时，优先选择PEEK材料 （    ）

124. FDM工艺中，PLA材料的打印平台温度通常设定为40-60℃ （    ）

125. 增材制造设备操作结束后，不需要清洁设备工作台 （    ）

126. SLM设备“粉末床‘铺粉后厚度偏差大’（＞±0.02mm）”，故障原因是铺粉辊高度偏移或粉末流动性差，需校准铺粉辊高度（厚度偏差≤±0.01mm）并改善粉末流动性（烘干筛选），厚度偏差会导致层厚不均 （    ）

127. SLA设备打印透明模型时，需关闭切片软件中的“抗锯齿”功能，因抗锯齿会导致模型表面出现细微纹路，影响透光率 （    ）

128. EBM工艺中，电子束能量通常设定为15-30kV （    ）

129. FDM设备打印ABS材料时，加热平台温度一般比打印PLA材料时低 （    ）

130. FDM设备加热平台若不慎洒上线材碎屑，可在平台加热状态下用镊子直接清理，提高效率 （    ）

131. 黏结剂喷射成型中，黏结剂黏度越低，渗透粉末床的深度越大 （    ）

132. FDM设备切片时，模型旋转45°摆放可减少支撑用量，降低后续处理工作量 （    ）

133. SLM设备激光功率校准需使用专业功率计，确保精度符合要求 （    ）

134. SLA设备支撑密度应低于模型本体（如模型密度80%，支撑密度50%），方便去除且节省树脂 （    ）

135. SLA设备打印模型的“壁厚”需至少为喷嘴直径的2倍（如喷嘴直径0.4mm，壁厚≥0.8mm），防止模型打印时出现破裂 （    ）

136. SLM设备打印前需检查设备接地情况，防止静电导致粉末吸附在设备部件上 （    ）

137. SLA设备打印模型的支撑高度需比模型悬空部分低0.5mm，避免支撑与模型粘连过紧 （    ）

138. SLA设备的树脂温度传感器需每季度校准一次，确保温度检测准确 （    ）

139. SLA设备打印完成后，模型需在异丙醇中浸泡至少10分钟，才能去除表面残留树脂 （    ）

140. 金属粉末的球形度越好，SLM打印时的流动性越差，需降低铺粉速度 （    ）

141. 黏结剂喷射零件脱脂效果的核心评价指标是脱脂失重率，正常范围通常为5%—10% （    ）

142. SLM设备操作人员佩戴普通医用口罩即可防止金属粉末吸入，无需专用N95口罩（初级场景，少量粉末）（    ）

143. 操作SLA设备时，若树脂固化在刮刀上，需用溶剂清理，不可用硬物刮除，防止损坏刮刀 （    ）

144. FDM设备打印的模型“底层与平台分离”，故障原因是平台涂层磨损（PEI膜使用超过50次）或底层线宽过小（＜0.5mm，0.4mm喷嘴），需更换PEI膜并将底层线宽调整为0.55—0.6mm （    ）

145. SLA设备打印的模型，其尺寸精度不受打印环境温度的影响 （    ）

146. SLA树脂材料若出现分层，说明已变质，不可继续使用 （    ）

147. FDM设备调整打印速度时，将PLA的打印速度从50mm/s提高到80mm/s，无需同步调整喷头温度 （    ）

148. ABS材料打印的模型，长期暴露在阳光下会出现变色，但不会影响模型强度 （    ）

149. SLA设备调试“紫外灯照射强度补偿”时，强度每下降10%，照射时间延长15%，补偿强度衰减，确保固化深度不变，需定期检测强度 （    ）

150. 黏结剂喷射成型中，烧结保温时间通常为4—8h （    ）

151. SLA设备调试“刮刀磨损补偿”时，刮刀使用50小时后，刮刀压力需增加0.02-0.03MPa，补偿刀刃磨损导致的涂层压力下降 （    ）

152. SLA设备打印完成后，树脂槽内剩余树脂需通过100目滤网过滤后，与新树脂按3:7比例混合使用，混合比例过高会导致树脂性能下降 （    ）

153. 增材制造设备的加热平台温度越高，打印模型质量越好 （    ）

154. SLM设备调试“保护气体循环时间”时，设为每打印5层循环一次，循环时间30—60秒，确保腔内氧气浓度稳定在0.05%以下 （    ）

155. EBM工艺中，Inconel718零件的烧结温度通常为1300-1400℃ （    ）

156. SLM设备粉末回收系统堵塞会导致粉末利用率下降，铺粉不均匀 （    ）

157. SLM工艺中，Inconel718合金零件的高温强度（650℃）可达700MPa左右 （    ）

158. 增材制造技术适合大批量生产相同规格的零件 （    ）

159. 增材制造设备可以打印出任意复杂形状的零件 （    ）

160. EBM设备真空系统泄漏率超过1×10⁻³mbar・L/s时需检修密封件 （    ）

161. SLM设备的激光头聚焦镜需每3个月清洁一次，用专用镜头纸蘸酒精轻轻擦拭 （    ）

162. SLA设备后固化处理时，可将多个小型模型堆叠放入后固化箱，提高处理效率 （    ）

163. FDM设备的加热平台硅胶垫，若出现轻微破损，可继续使用，无需立即更换（初级维护，不影响附着力）（    ）

164. SLM设备“激光安全联锁‘误触发’（安全门关紧仍报警）”，故障原因是联锁开关接触不良或线路松动，需清洁联锁开关触点（用酒精擦拭）并检查线路（重新插拔接头），不可短接联锁线路 （    ）

165. SLA设备“树脂搅拌电机不转且有异响”，故障原因是电机堵转（树脂内有固化块）或减速箱缺油，需清理树脂槽内固化块并添加专用齿轮油（减速箱每半年补油一次），不可强行启动电机 （    ）

166. 钛合金粉末打印的SLM零件，生物相容性好，适合制作医疗植入物 （    ）

167. FDM设备线材燃烧时，会产生有害气体，灭火时需先关闭设备电源，再用湿抹布覆盖灭火 （    ）

168. FDM设备切片软件中，模型填充密度设为100%时，无需再设置顶层层数，设备会自动优化 （    ）

169. SLA树脂材料打印的模型，耐溶剂性差，不可接触丙酮、酒精等溶剂 （    ）

170. EBM零件内部缺陷检测的合格标准是无大于规定尺寸的气孔、裂纹，例如航空航天零件通常要求气孔直径＜0.2mm （    ）

171. 铝合金粉末打印的SLM零件，导热系数约为120W/(m・K），适合制作散热部件 （    ）

172. SLA工艺中，光敏树脂的固化收缩率通常控制在3%以下 （    ）

173. SLM设备保护气体压力显示0.03MPa时，仍可继续打印，无需更换气瓶 （    ）

174. FDM设备“平台加热后温度不均（温差＞±5℃）”，故障原因是加热棒局部损坏或平台隔热层老化，需用万用表检测加热棒通断（损坏则更换）并更换隔热棉（厚度≥10mm）（    ）

175. 增材制造设备的维护中，对SLA设备的树脂槽进行清洁时，可使用普通有机溶剂 （    ）

176. SLA设备调试“支撑与模型间距与去除难度的关系”时，间距0.1mm时去除力5N，间距每增加0.05mm，去除力减少1N，间距0.2mm时去除力3N（易去除）（    ）

177. SLM设备打印完成后，零件表面的残留粉末需用高压空气枪（压力0.5-0.8MPa）清理，再进行喷砂处理，提高表面质量 （    ）

178. FDM设备“打印的模型‘沿X轴方向拉伸’（尺寸大0.2mm）”，故障原因是X轴同步带张紧度不足（形变＞3mm）或步进电机参数错误，需调整同步带张紧度（形变1—2mm）并重新校准电机参数（步距角误差±0.1°）（    ）

179. SLA设备“紫外灯‘灯罩内有树脂残留’”，故障原因是树脂槽泄漏（密封不良）或打印时树脂飞溅，需清洁灯罩（用异丙醇）并检查树脂槽密封（更换胶条），树脂残留会影响紫外线穿透，导致固化不均 （    ）

180. 金属粉末的振实密度测量时，振动频率通常为50Hz左右 （    ）

181. FDM工艺中，填充密度过高会导致零件翘曲风险增加，打印时间延长 （    ）

182. SLA设备调试“树脂温度”时，需通过“黏度测试”判断：25℃时树脂粘度为300-500cP，说明温度适宜，黏度过高需加热，过低需冷却 （    ）

183. FDM设备打印模型时，若模型出现翘曲导致与喷头碰撞，需暂停打印，调整模型或参数 （    ）

184. SLM设备打印钛合金零件时，保护气体需使用高纯度氩气（纯度≥99.999%），氩气纯度不足会导致零件氧化，影响力学性能 （    ）

185. SLM零件质量标准的制定需结合客户需求、行业标准和应用场景，例如航空航天零件标准高于民用零件 （    ）

186. SLS设备成型室温度均匀性误差应≤±2℃ （    ）

187. 金属SLM零件喷砂砂粒粒径通常为0.1—0.3mm （    ）

188. SLA设备树脂槽液位应高于槽口1—2mm （    ）

189. 金属SLM零件表面打磨抛光可降低粗糙度至Ra1.6μm （    ）

190. FDM设备加热平台平整度误差应≤0.1mm （    ）

191. SLA设备成型平台升降速度通常为5—10mm/min （    ）

192. FDM设备加热平台最大功率通常为100—300W （    ）

193. 操作设备时，可长时间离开设备 （    ）

194. FDM设备PLA材料打印层宽通常为喷头直径1.2-1.5倍 （    ）

195. FDM设备加热平台平整度检测可用水平仪与百分表 （    ）

196. 增材制造设备参数备份仅需存储在设备内部 （    ）

197. 更换金属粉末时，无需清理料仓 （    ）

198. SLS设备激光功率衰减可通过目视观察检测 （    ）

199. 设备出现异常噪声时，应继续操作观察 （    ）

200. SLA设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为刮刀直线度误差 （    ）

201. SLM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉厚度偏差 （    ）

202. 数字光处理（DLP）工艺与 SLA 工艺均属于 “光固化类”，且均为点成型方式 （    ）

203. SLA设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为刮刀导轨直线度误差 （    ）

204. SLA设备成型平台升降电机编码器故障，会导致零件高度误差 （    ）

205. FDM设备喷头温度传感器故障会导致温度显示异常 （    ）

206. 增材制造“模型悬空长度”不超过10mm可无需加支撑 （    ）

207. 金属SLM零件尺寸精度检测常用游标卡尺 （    ）

208. SLS设备粉末床平整度检测常用直尺 （    ）

209. FDM设备送丝管长度检测可用卷尺 （    ）

210. 金属粉末存储时可与氧气长时间接触 （    ）

211. FDM设备金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为炉内气氛不纯 （    ）

212. 金属SLM设备激光头偏移需每周校准一次 （    ）

213. SLA设备树脂储存后粘度升高过快，需低温储存 （    ）

214. SLA设备紫外线照射范围应略大于层片尺寸 （    ）

215. 高分子材料增材制造（如 FDM）中，零件的各向异性主要源于层间结合强度低于层内强度 （    ）

216. SLM设备粉末床铺粉后出现隆起，是因为铺粉辊压力过大 （    ）

217. 直接能量沉积（DED）工艺适合小尺寸精密零件的批量生产 （    ）

218. SLA设备金属零件拉伸试验断后伸长率低于标准值，是因为晶粒粗大 （    ）

219. SLM 工艺中，“岛状扫描” 策略可减少热积聚，降低零件翘曲风险 （    ）

220. SLA 工艺中，零件悬挑角度小于 45° 时无需设计支撑结构 （    ）

221. SLA设备成型平台加热后出现局部热点，是因为加热管安装不当 （    ）

222. FDM 工艺中，喷嘴温度过高会导致丝材碳化，堵塞喷嘴 （    ）

223. SLA设备树脂黏度异常仅因温度过低 （    ）

224. EBM 工艺中，真空度不足会导致电子束聚焦精度下降 （    ）

225. 金属SLM设备送粉器电机故障会导致激光功率降低 （    ）

226. FDM设备喷头热端长度从20mm缩短至15mm，丝材软化堵塞风险会降低 （    ）

227. SLS设备成型室预热温度应高于材料熔点 （    ）

228. SLM设备喷头挤出丝材直径波动，是因为喷头振动 （    ）

229. FDM设备送丝机构的作用是控制喷头移动 （    ）

230. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为刮刀驱动电机转速波动 （    ）

231. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为树脂黏度波动 （    ）

232. FDM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致零件致密度波动 （    ）

233. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致送丝量波动 （    ）

234. SLS设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉辊跳动 （    ）

235. FDM 设备喷头热端与喉管连接松动，会导致喷头温度波动 （    ）

236. FDM设备零件表面光泽度不足，需提高树脂温度 （    ）

237. SLM设备粉末筛分后仍有细小团聚，需降低筛分温度 （    ）

238. 增材制造“支撑高度”应设置为等于零件悬空高度 （    ）

239. SLA设备树脂搅拌可提高树脂黏度 （    ）

240. SLM设备惰性气体置换时间过长，需检查气体纯度 （    ）

241. FDM设备填充速度通常高于轮廓速度 （    ）

242. FDM设备粉末回收后松装密度下降，是因为筛分过度 （    ）

243. 金属SLM零件表面喷砂可提高表面粗糙度 （    ）

244. 增材制造支撑密度应高于零件密度 （    ）

245. 金属SLM零件热处理包括电镀 （    ）

246. FDM设备零件后固化后硬度仍不足，是因为后固化时间过短 （    ）

247. SLM设备激光扫描完成后无法关闭，是因为激光使能信号未切断 （    ）

248. SLM 工艺中，打印高硬度工具钢（如 H13）时，优先选择光纤激光器 （    ）

249. 增材制造批量打印零件应随意摆放 （    ）

250. FDM填充速度过快会导致丝材挤出充分 （    ）

251. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致炉内温度过高 （    ）

252. FDM设备送丝电机步进角越小，送丝精度越高 （    ）

253. FDM设备金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为处理温度过高 （    ）

254. SLM设备送丝电机运行时电流过大，是因为电机转速过高 （    ）

255. FDM设备零件后固化后硬度仍不足，是因为后固化炉湿度过高 （    ）

256. FDM喷头磨损会导致喷头温度无法升高 （    ）

257. FDM设备激光头观察窗玻璃起雾，是因为环境湿度过高 （    ）

258. SLA设备金属零件化学抛光后尺寸精度下降，是因为抛光液温度过高 （    ）

259. SLA设备树脂过滤频率与打印零件数量无关 （    ）

260. SLA设备树脂固化深度与紫外线强度无关 （    ）

261. SLS设备粉末流动性差与粉末颜色有关 （    ）

262. 金属SLM设备惰性气体更换周期与打印数量无关 （    ）

263. 金属SLM零件后处理成本与零件复杂度无关 （    ）

264. 增材制造“层厚设置”与零件精度无关 （    ）

265. SLA设备成型室冷却水路泄漏，需更换水管 （    ）

266. PLA材料相比ABS材料，耐热性更好 （    ）

267. SLM设备送丝电机停机后无法重启，需检查控制信号 （    ）

268. FDM设备零件表面光泽度不足，需增加层厚 （    ）

269. 光敏树脂固化过程中产生的挥发物无需防护 （    ）

270. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致零件表面氧化 （    ）

271. 增材制造设备接地不良会导致电气元件损坏 （    ）

272. 增材制造设备电源模块故障会导致无法开机 （    ）

273. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需校准激光能量计 （    ）

274. SLA设备树脂打印时固化速度突然减慢，是因为树脂中混入抑制剂 （    ）

275. SLA设备树脂固化深度随照射时间延长而无限增加 （    ）

276. FDM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉辊噪声增加 （    ）

277. FDM设备树脂使用后剩余量保存不当，会导致固化收缩率增加 （    ）

278. FDM设备树脂使用后剩余量保存不当，会导致黏度增加 （    ）

279. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致后固化效果不佳 （    ）

280. 增材制造设备开机前，应首先检查零件模型文件 （    ）

281. Cura软件是常用的模型修复软件 （    ）

282. 增材制造批量打印应优先安排大尺寸零件 （    ）

283. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致送丝精度下降 （    ）

284. FDM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉效率下降 （    ）

285. FDM设备送丝轮齿形磨损后，送丝效率会下降 （    ）

286. FDM设备喷头喷嘴孔径磨损后，打印精度会下降 （    ）

287. FDM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致粉末流动性下降 （    ）

288. FDM设备树脂使用后剩余量保存不当，会导致透光率下降 （    ）

289. ABS材料后处理包括烧结 （    ）

290. 结束当班工作时，无需记录设备运行数据 （    ）

291. 增材制造设备软件升级无需备份数据 （    ）

292. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为刮刀重量不均 （    ）

293. FDM设备金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为喷丸时间不均 （    ）

294. FDM设备金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为喷丸距离不均 （    ）

295. FDM设备金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为喷丸速度不均 （    ）

296. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致炉内温度分布不均 （    ）

297. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为树脂膜厚度不均 （    ）

298. SLA设备零件表面出现橘皮纹且无法消除，是因为树脂黏度不均 （    ）

299. FDM设备金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为喷丸角度不均 （    ）

300. FDM设备金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为弹丸粒径不均 （    ）

301. FDM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致粉末铺粉不均 （    ）

302. FDM设备惰性气体流量计显示为零，是因为进气阀门未打开 （    ）

303. SLA设备喷头热端温度传感器故障，会导致喷头温度失控 （    ）

304. 金属SLM设备成型室冷却系统故障会导致零件冷却过快 （    ）

305. SLA设备紫外线光源功率不足会导致树脂固化过快 （    ）

306. SLS设备扫描间距减小会导致成型速度加快 （    ）

307. 金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为冷却速度过快 （    ）

308. SLA设备树脂打印时固化速度突然减慢，是因为紫外线波长偏离 （    ）

309. FDM设备打印时出现拉丝现象，需增加回抽距离 （    ）

310. BJ 工艺中，粉末床的压实密度越高，零件烧结后的收缩率越小 （    ）

311. FDM设备喷头堵塞可直接拆卸喷头清理 （    ）

312. 增材制造工艺中，SLM、SLS、EBM 均属于 “粉末床熔融类” 工艺 （    ）

313. SLA 工艺中，光敏树脂的黏度越高，成型速度越快 （    ）

314. 增材制造中，FDM 工艺的零件各向异性比 SLM 工艺更显著 （    ）

315. SLM 工艺中，减小激光扫描间距可提高零件致密度 （    ）

316. FDM设备打印PLA材料时，喷头温度设置为190-220℃合理 （    ）

317. SLA设备成型平台氧化处理可提高附着力 （    ）

318. 金属SLM设备惰性气体应实时监测压力 （    ）

319. FDM设备喷头温度过低可能导致层间结合不良 （    ）

320. SLA设备喷头热端温度传感器故障，会导致树脂固化不良 （    ）

321. SLA设备喷头热端与喉管连接松动，会导致热端散热不良 （    ）

322. FDM设备激光头观察窗玻璃起雾，是因为观察窗密封不良 （    ）

323. 尼龙粉末是SLM工艺常用的高分子材料 （    ）

324. PLA耗材使用后剩余量保存不当，会导致丝材易于断裂 （    ）

325. 增材制造“模型圆角半径”过小会导致零件易断裂 （    ）

326. SLA 工艺中，后固化处理可提高零件强度，但会增加残余应力 （    ）

327. FDM 工艺中，零件填充率越高，打印时间越长，重量越大 （    ）

328. SLM设备激光功率显示值与实际值偏差，需检查激光光路 （    ）

329. 增材制造中“填充率”指的是材料利用率 （    ）

330. 光敏树脂使用后剩余量保存不当，会导致固化速度减慢 （    ）

331. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致零件冷却缓慢 （    ）

332. 金属SLM设备扫描策略包括随机扫描 （    ）

333. SLA（光固化成型）工艺使用的材料是金属粉末 （    ）

334. SLS设备料仓粉末不足时会自动添加新粉末 （    ）

335. SLA设备光敏树脂保质期通常为1年 （    ）

336. SLA设备紫外线功率密度过高会导致零件表面气泡 （    ）

337. SLA设备紫外线波长应与树脂吸收波长匹配 （    ）

338. FDM设备喷头喷嘴孔径应与打印精度匹配 （    ）

339. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需校准光路衰减器 （    ）

340. SLA设备紫外线滤镜损坏不会影响操作员安全 （    ）

341. SLS设备激光头观察窗玻璃起雾，是因为观察窗玻璃污染 （    ）

342. FDM设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致电机发热 （    ）

343. 增材制造“层间等待时间”用于等待设备散热 （    ）

344. 增材制造设备冷却风扇故障会导致部件过热 （    ）

345. FDM设备喷头热端与喉管连接松动，会导致喷头堵塞 （    ）

346. 增材制造“模型修复”可优化模型颜色 （    ）

347. 增材制造打印失败分析应首先检查材料颜色 （    ）

348. JPG格式是增材制造常用的模型文件格式 （    ）

349. 操作增材制造设备时，可佩戴首饰 （    ）

350. FDM设备送丝轮清洁可用酒精擦拭 （    ）

351. SLM制造的金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为弹丸材质不合适 （    ）

352. SLM设备粉末回收后松装密度下降，是因为粉末破碎 （    ）

353. EBM 工艺中，粉末预热温度通常设定为材料熔点的 60%—80% （    ）

354. SLA设备刮刀清洁功能用于清洁成型平台 （    ）

355. 更换光敏树脂需戴防护手套 （    ）

356. 提高ABS材料填充率可解决翘曲问题 （    ）

357. FDM设备成型平台硅胶垫边缘翘起，需增加边缘压条 （    ）

358. FDM设备喷头热端材质常用黄铜 （    ）

359. SLA设备成型室冷却水路泄漏，需检查水管接头 （    ）

360. SLS设备未烧结粉末筛选需使用专用筛网 （    ）

361. SLA设备树脂槽刮刀更换后刮胶不均匀，需调整树脂液位 （    ）

362. SLS设备零件表面出现微小划痕，是因为刮刀刃口有异物 （    ）

363. SLS设备粉末筛选目数过低会导致表面粗糙度减小 （    ）

364. SLM设备惰性气体流量计显示为零，是因为流量计校准失效 （    ）

365. 切片软件的核心功能是设计3D模型 （    ）

366. 增材制造设备定期维护包括更换零件模型 （    ）

367. 金属SLM设备成型室通常保持微正压 （    ）

368. SLS设备激光头运动精度检测需用三坐标测量仪 （    ）

369. 增材制造零件表面粗糙度Ra检测常用表面粗糙度仪 （    ）

370. ABS材料适合用于SLA成型工艺 （    ）

371. FDM设备填充率过高是导致堵头的常见原因 （    ）

372. 增材制造设备紧急停机后，可直接重启继续打印 （    ）

373. FDM 工艺中，平台校准的核心是保证喷嘴与平台间距均匀 （    ）

374. SLS设备中，未被激光烧结的粉末需直接丢弃，不可复用 （    ）

375. SLA设备树脂储存湿度超过60%RH时，需烘干后再使用 （    ）

376. SLA设备成型平台清洁可用汽油 （    ）

377. 增材制造设备维护记录无需包含操作人员 （    ）

378. 增材制造中，拓扑优化零件更适合采用 SLM 工艺成型，因该工艺能实现复杂结构 （    ）

379. SLA设备激光功率显示值与实际值偏差，需检查激光电源 （    ）

380. 增材制造设备更换部件时，无需切断电源 （    ）

381. SLM 工艺中，金属粉末 “卫星球” 过多会导致粉末流动性下降，铺粉不均匀 （    ）

382. FDM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致加热时间延长 （    ）

383. 增材制造设备线路短路属于机械故障 （    ）

384. SLA 工艺中，树脂槽离型膜的透光率下降会导致零件固化不充分 （    ）

385. 增材制造设备喷头堵塞属于软件故障 （    ）

386. 增材制造设备运动部件润滑需用专用润滑脂 （    ）

387. SLM设备激光扫描边界与填充区域过渡不平滑，需调整边界补偿值 （    ）

388. FDM 工艺中，丝材干燥不充分会导致打印时产生气泡，影响层间结合 （    ）

389. 黏结剂喷射成型中，脱脂工艺的升温速率过快会导致零件开裂 （    ）

390. SLA 工艺中，零件剥离时的离型力过大可能导致零件表面损伤 （    ）

391. SLA设备中，光敏树脂需存储在高温高湿环境中 （    ）

392. 增材制造“模型填充起点”随机可减少应力集中 （    ）

393. BJ 工艺中，粉末粒径越小，零件表面粗糙度越低 （    ）

394. FDM设备冷却风扇故障会导致丝材冷却不足 （    ）

395. SLM 工艺中，零件成型方向选择垂直方向时，支撑用量通常最多 （    ）

396. SLM 工艺中，激光扫描速度过快会导致熔池深度减小，熔合不良 （    ）

397. SLA 工艺中，激光功率越高，光敏树脂的固化深度越大 （    ）

398. FDM 工艺中，“回抽” 功能可避免喷嘴渗料，提高零件表面质量 （    ）

399. EBM 工艺中，电子束能量越高，零件致密度一定越高 （    ）

400. 增材制造中，SLM 零件的力学性能通常接近锻造件，优于铸造件 （    ）