第19届“振兴杯”全国青年职业技能竞赛

增材制造设备操作员赛项“职工组”理论题库

一、选择题（共600题）

1.SLM设备粉末回收系统堵塞会导致（    ）

A.粉末利用率下降	B.激光功率波动	C.铺粉速度加快	D.零件致密度升高

2.金属 SLM 零件的 “拉伸弹性模量” 检测时，应采用（    ），精度可达 ±1GPa

A.电子万能试验机	B.液压万能试验机	C.拉力计	D.弹簧测力计

3.EBM工艺中，电子束能量密度过高会导致（    ）

A.熔池过深	B.粉末飞溅	C.零件翘曲	D.以上都是

4.FDM设备打印模型后，若需进行“超声波焊接”，预处理流程是（    ）

A.打磨焊接面（Ra＜3.2μm）→专用清洁剂清洁→充分干燥→定位焊接位置	B.直接焊接	C.仅清洁	D.仅打磨

5.EBM工艺中，零件支撑与基体的连接厚度通常设定为（    ）

A.0.5～1mm	B.1～2mm	C.2～3mm	D.3～4mm

6.FDM工艺中，打印速度过快会导致（    ）

A.丝材挤出量不足	B.层间结合增强	C.表面粗糙度降低提高	D.零件尺寸偏大

7.操作FDM设备时，若需要靠近高温喷头（＞200℃），必须佩戴（    ）

A.棉质手套	B.耐高温手套（如芳纶材质）	C.橡胶手套	D.无需佩戴手套

8.SLA工艺中，激光波长为355nm时，通常适合打印（    ）类型光敏树脂

A.水洗型	B.耐高温型	C.高韧性型	D.LCD工艺树脂

9.SLM设备粉末床的“铺粉辊磨损量”超过（    ）时，会导致铺粉不均，需更换铺粉辊

A.0.1mm	B.0.5mm	C.1mm	D.0.01mm

10.SLA零件颜色均匀性检测应在（    ）光源下进行

A.标准白光（D65）	B.紫外线	C.红外线	D.自然光

11.（ ）

A.设备无供电，无法开机	B.电机不转	C.冷却风扇不转	D.以上都对

12.SLA工艺中，打印精细结构零件（特征尺寸≤0.5mm）时，层厚应设定为（    ）

A.0.02～0.05mm	B.0.05～0.1mm	C.0.1～0.15mm	D.0.15～0.2mm

13.黏结剂喷射设备操作中，N95口罩的使用期限应不超过（    ）

A.8小时（或污染后立即更换）	B.1周	C.1个月	D.3个月

14.黏结剂喷射成型中，粉末床压实密度不足会导致零件（    ）

A.脱脂后开裂	B.烧结后收缩率过大	C.表面粗糙度升高	D.强度不足

15.SLS设备中，激光的功率检测可通过（    ）进行

A.激光功率计	B.万用表	C.示波器	D.温度计

16.金属SLM设备激光扫描速度误差超过（    ）时，需校准扫描系统

A.±5%	B.±20%	C.±50%	D.±1%

17.金属SLM设备激光头冷却水温从25℃升至35℃时，激光功率稳定性会下降（    ）

A.1～2%	B.5～8%	C.10～15%	D.0.1～0.5%

18.DLP 工艺中，单次曝光成型的层厚上限取决于（    ）

A.光敏树脂固化深度	B.成像单元尺寸 	C.平台升降精度	D. 树脂槽厚度

19.SLA设备打印时出现“树脂表面结皮”，可能的原因是（    ）

A.树脂槽盖未及时关闭，暴露在紫外线下	B.树脂槽盖密封良好	C.打印环境无紫外线干扰	D.树脂温度过低

20.SLA设备紫外线照射时间从8s延长至12s时，树脂固化度会从85%提升至（    ）

A.95%以上	B.86%—88%	C.70%—75%	D.60%—65%

21.SLA设备打印后发现“模型重量过轻”，可能的原因是（    ）

A.模型尺寸与设计一致	B.树脂固化不完全，或模型内部有未填充空洞	C.树脂密度正常	D.紫外灯照射时间充足

22.FDM设备使用的木质填充PLA材料，其密度约为（    ），比普通PLA略高

A.0.9～1.0g/cm³	B.1.1～1.2g/cm³	C.1.3～1.4g/cm³	D.1.5g/cm³以上

23.FDM设备车间的空气净化系统应（    ）

A.每季度清洁滤网，每年检测净化效果	B.无需维护	C.损坏后再更换	D.仅在异味明显时开启

24.EBM设备高压系统的绝缘电阻应不小于（    ）

A.100MΩ	B.0.5MΩ	C.0.1MΩ	D.0.01MΩ

25.FDM设备喷头的“喷嘴材质”选择（    ）时，适合打印碳纤维增强材料，耐磨性好

A.碳化钨（WC）	B.黄铜	C.不锈钢	D.陶瓷

26.黏结剂喷射成型中，“烧结保温时间”通常为（    ）

A.1—2h	B.2—4h	C.4—8h	D.8—12h

27.SLM设备送粉器的“料仓”容积应满足（    ）的连续打印需求，减少补粉次数

A.8h	B.4h	C.12h	D.2h

28.SLM设备打印金属粉末时，若粉末流动性变差（霍尔流速＞35s/50g），应采取的处理流程是（    ）

A.真空烘干（80℃×2h）→筛分（100目）→添加流动性改进剂（0.1%）	B.直接使用	C.仅烘干	D.仅筛分

29.SLA设备中，“树脂槽的‘使用寿命’”通常为（    ），取决于使用频率

A.3-6个月	B.6-12个月	C.12-18个月	D.18-24个月

30.增材制造中，“模型的‘壁厚均匀性’”不佳会导致（    ）

A.成型速度减慢	B.零件冷却收缩不均，产生变形	C.材料消耗增加	D.支撑用量减少

31.黏结剂喷射零件耐腐蚀性检测应依据（    ）标准

A.GB/T10125	B.GB/T228.1	C.GB/T1040.1	D.GB/T232

32.SLA设备中，用于搅拌树脂的部件是（    ）

A.搅拌桨	B.刮刀	C.送丝轮	D.喷嘴

33.SLA零件质量控制的难点是（    ）

A.固化均匀性	B.熔池稳定性	C.真空度控制	D.粉末床密度

34.FDM零件翘曲变形的调整措施不包括（    ）

A.提高平台温度	B.增加支撑密度	C.降低激光功率	D.调整填充角度

35.SLM工艺中，Inconel718零件的高温疲劳寿命（650℃）在优化工艺条件下比铸造件（    ）    A.长	B.短	C.相同	D.无法比较

36.FDM工艺中，“喷嘴磨损”的主要原因是（    ）

A.温度过高	B.丝材杂质	C.打印速度过快	D.平台碰撞

37.EBM设备真空舱门密封不良会导致（    ）

A.真空度无法达到要求	B.电子束能量升高	C.粉末预热过度	D.零件致密度升高

38.黏结剂喷射成型中，黏结剂喷射压力过低会导致（    ）

A.喷射量不足	B.滴径过大	C.喷嘴堵塞	D.零件强度过高

39.SLA设备树脂温度波动超过（    ）时，需检查温控系统

A.±2℃	B.±10℃	C.±20℃	D.±0.2℃

40.SLA设备紫外光光源的“使用寿命”与启动次数相关，启动次数超过（    ）时，寿命缩短50%

A.2000次	B.1000次	C.3000次	D.500次

- SLA设备树脂的“储存周期”在未开封条件下，应不超过（    ），避免性能下降

A.6个月	B.3个月	C.12个月	D.1个月

42.黏结剂喷射设备操作时，粘结剂喷射量异常的安全处理是（    ）

A.停机检查→校准喷射头→重新测试	B.继续打印	C.增加粉末用量	D.降低烧结温度

43.SLS设备中，“粉末的‘粒径’”越小，成型精度（    ）

A.越高	B.越低	C.不变	D.先高后低

44.FDM设备中，送丝轮的清洁方法是（    ）

A.用酒精擦拭	B.用清水冲洗	C.用砂纸打磨	D.用压缩空气吹扫

45.SLM设备激光操作员的资质要求是（    ）

A.经专项培训并考核合格	B.任意人员均可操作	C.仅设备维护人员可操作	D.仅管理人员可操作

46.SLA设备紫外光光源的“启动电流”应控制在额定电流的（    ）以内，防止电源冲击

A.1.5倍	B.2倍	C.2.5倍	D.1倍

47.SLM工艺中，扫描路径为“轮廓－填充”模式时，轮廓扫描速度通常（    ）填充扫描速度

A.高于	B.低于	C.等于	D.无固定关系

48.SLM设备维护记录应至少保存（    ）

A.3个月	B.6个月	C.1年	D.2年

49.用于SLM工艺的CoCrMo合金粉末，其“铬含量”约为（    ）

A.10%—15%	B.15%—20%	C.20%—25%	D.25%—30%

50.FDM设备使用的可降解PHA材料，其弯曲模量约为（    ），刚性接近普通PLA

A.1-2GPa	B.3-4GPa	C.5-6GPa	D.7GPa以上

51.增材制造车间的通风要求是（    ）

A.每小时通风次数不低于6次	B.无需通风	C.每小时通风次数不低于2次	D.每小时通风次数不低于1次

52.黏结剂喷射设备的安全使用要求是（    ）

A.避免接触皮肤和吸入蒸汽	B.可随意倾倒废液	C.与食品混放	D.无需通风

53.SLA设备成型平台表面划痕深度超过（    ）时，需打磨平台

A.0.1mm	B.1mm	C.5mm	D.0.01mm

54.SLA设备打印后，若“模型表面有溶剂残留”，应延长的处理步骤是（    ）

A.通风干燥时间（至24h）+热风（40℃）吹拂30min	B.直接使用	C.紫外后固化	D.打磨

55.FDM设备成型平台的“硅胶垫”耐温性应达到（    ）以上，适合高温材料打印

A.200℃	B.150℃	C.250℃	D.100℃

56.SLA设备平台离型剂涂抹过多会导致（    ）

A.零件附着力不足	B.固化速度减慢	C.树脂黏度升高	D.表面粗糙度降低

57.SLA工艺中，树脂槽更换新树脂后，需进行（    ）以校准固化参数

A.试打印	B.激光焦距校准	C.平台水平调整	D.树脂黏度测量

58.SLM设备送粉器的“螺杆送粉”机构磨损量超过（    ）时，会导致送粉量波动

A.0.05mm	B.0.5mm	C.1mm	D.0.01mm

59.SLA设备树脂黏度检测时，操作人员吸入过多挥发气体，正确的处理流程是（    ）

A.立即转移至通风处→吸氧（必要时）→观察症状→不适就医	B.继续操作	C.饮酒缓解	D.无需处理

60.SLM设备激光模块故障的常见表现是（    ）

A.激光无法出光或功率骤降	B.铺粉不均匀	C.零件翘曲	D.粉末氧化

61.SLA设备树脂的“固化速度”应与打印速度匹配，固化时间应小于（    ），保证层间结合

A.层间停留时间的80%	B.层间停留时间的50%	C.层间停留时间的100%	D.层间停留时间的60%

62.FDM用线材的“表面质量”要求不包括（    ）

A.无划痕	B.无气泡	C.颜色均匀	D.重量均匀

63.处理SLM设备“层间未熔合”故障时，若排除激光功率与扫描速度，下一步应检查（    ）

A.粉末松装密度（低于0.6g/cm³需烘干）	B.树脂黏度	C.冷却风扇转速	D.送丝轮压力

64.校准SLM设备送粉器搅拌速度时，允许的误差是（    ）

A.±5%	B.±20%	C.±50%	D.±1%

65.SLA设备成型平台升降电机出现“异响”，其原因可能是（    ）

A.电机轴承缺油	B.树脂污染	C.金属粉末湿度高	D.铺粉辊磨损

66.FDM设备打印碳纤维增强PLA模型时，“送丝轮表面磨损过快”，应采取的措施是（    ）

A.更换硬质合金送丝轮（耐磨性高）→调整送丝轮压力（0.25MPa）→定期清洁送丝轮	B.继续使用磨损送丝轮	C.提高送丝速度	D.降低送丝轮压力

67.EBM零件硬度检测通常采用（    ）方法

A.维氏硬度（HV）	B.布氏硬度（HB）	C.洛氏硬度（HRC）D.肖氏硬度（HS）

68.SLM设备激光头的“保护镜片”耐激光功率密度应达到（    ）以上，避免损伤

A.500W/mm²	B.50W/mm²	C.150W/mm²	D.200W/mm²

69.SLA设备操作中，丁腈手套的更换频率应不低于（    ）

A.每次操作后	B.每日1次	C.每周1次	D.每月1次

70.SLM设备成型室的“压力传感器”精度应达到（    ）以上，保证压力控制准确

A.±0.001MPa	B.±0.005MPa	C.±0.01MPa	D.±0.05MPa

71.SLA设备使用的弹性树脂，其拉伸强度约为（    ），可承受一定的拉伸载荷

A.5-10MPa	B.15-20MPa	C.25-30MPa	D.35MPa以上

72.校准SLM设备成型室温度传感器时，采用标准温度计，允许的误差是（    ）

A.±1℃	B.±5℃	C.±10℃	D.±0.1℃

73.金属SLM设备打印钛合金零件时，“激光能量密度”应控制在（    ），以保证致密度

A.50—80J/mm³	B.30—50J/mm³	C.80—100J/mm³	D.20—30J/mm³

74.SLM零件尺寸检测的抽样比例应不低于批量的（    ）

A.5%	B.10%	C.15%	D.20%

75.增材制造设备的“‘电气柜通风扇’”故障会导致（    ）

A.电气元件过热	B.设备无法开机	C.电机不转	D.冷却风扇不转

76.SLM设备送粉器的“料位传感器”检测距离应控制在（    ）以内，保证检测准确

A.50mm	B.100mm	C.150mm	D.200mm

77.FDM设备中，“冷却风扇故障”会导致（    ）

A.喷头温度过高	B.丝材冷却不足，出现拉丝或变形	C.加热平台温度失控	D.送丝不畅

78.FDM设备打印零件层间结合强度低于标准值（    ）时，需调整工艺

A.10%	B.1%	C.50%	D.90%

79.处理FDM设备“零件翘曲且无法通过温度调整改善”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.材料收缩率补偿值（偏差超过0.5%）	B.送丝轮压力	C.树脂黏度	D.惰性气体压力

80.处理SLA设备“零件表面出现针孔”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.树脂脱泡时间（不足）与紫外线强度（过低）	B.送丝速度	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

81.EBM工艺中，Inconel718零件的烧结温度通常为（    ）

A.1100-1200℃	B.1200-1300℃	C.1300-1400℃	D.1400-1500℃

82.SLM设备激光防护门开启后，设备应（    ）

A.立即切断激光输出	B.降低激光功率继续打印	C.保持激光功率不变	D.仅发出报警但不停止激光

83.FDM设备车间的噪声控制措施不包括（    ）

A.设备加装隔音罩	B.操作人员佩戴耳塞	C.增加设备运行速度	D.优化车间布局远离办公区

84.EBM设备高压电击的急救措施是（    ）

A.立即切断电源→进行心肺复苏→拨打120	B.直接接触伤者	C.等待医护人员	D.继续操作设备

85.金属SLM设备打印高温合金零件时，“成型室冷却速度”应根据零件尺寸调整，尺寸＞200mm时，速度为（    ）

A.3-5℃/h	B.8-10℃/h	C.15-20℃/h	D.1-2℃/h

86.EBM工艺中，“真空系统”的抽气时间主要取决于（    ）

A.舱体体积	B.真空泵功率	C.初始气压	D.以上都是

87.SLM设备打印的Ti-6Al-4V钛合金零件，经过650℃×2h的真空热处理后，其屈服强度可提高（    ）

A.5%—10%	B.15%—20%	C.30%—40%	D.50%以上

88.SLA设备操作时，皮肤接触光敏树脂后的处理步骤是（    ）

A.立即用肥皂水冲洗→涂抹护肤霜→严重时就医	B.用酒精擦拭	C.用水冲洗后继续操作	D.无需处理

89.SLM设备激光扫描的“填充路径角度”设置为（    ）时，可减少零件各向异性，提高力学性能均匀性

A.相邻层相差60° 	B.相邻层相差90° 	C.所有层相同角度	D.相邻层相差30°°

90.SLA设备光源的“使用寿命”到期前（    ），应提前备货，避免停产

A.100h	B.50h	C.200h	D.150h

91.SLM设备粉末回收系统的“筛分效率”应控制在（    ）以上，避免粗颗粒影响铺粉质量

A.95%	B.85%	C.90%	D.80%

92.增材制造中，“模型的‘壁厚’”设计过薄会导致（    ）

A.成型速度加快	B.零件易断裂	C.材料消耗增加	D.支撑用量减少

93.FDM成型中，“ABS材料的‘填充图案’”通常选择（    ），提高各向强度

A.网格状	B.直线状	C.蜂窝状	D.任意图案

94.增材制造设备的“软件升级”应在（    ）进行

A.设备运行时	B.设备停机且备份数据后	C.打印任务中断后	D.无需备份直接升级

95.FDM成型中，“PLA材料的‘回抽速度’”通常设置为（    ），防止拉丝

A.50—80mm/s	B.80—110mm/s	C.110—140mm/s	D.140—170mm/s

96.FDM设备使用的PETG材料，其熔点约为（    ），打印时需控制喷头温度在230-250℃

A.180-200℃	B.220-240℃	C.260-280℃	D.300℃以上

97.FDM工艺中，打印柔性材料（如TPU）时，应优先降低（    ）

A.喷嘴温度	B.平台温度	C.打印速度	D.层厚

98.SLM设备成型室的“冷却系统”应具备（    ）功能，保证温度稳定

A.闭环温控	B.开环温控	C.手动温控	D.定时温控

99.电子束熔融（EBM）工艺与SLM工艺的主要区别在于（    ）

A.成型材料类型	B.能量源类型	C.层厚范围	D.后处理要求

100.SLA设备中，“树脂槽的‘材质’”通常为（    ），具有良好的透光性

A.玻璃	B.亚克力	C.石英玻璃	D.塑料

101.FDM设备打印模型时，若需“提高耐水性”，后处理流程是（    ）

A.涂覆环氧树脂（2-3遍）→固化（24h）→打磨抛光（800目砂纸）	B.直接涂覆一遍环氧树脂	C.仅固化	D.无需涂覆

102.金属SLM零件热等静压处理温度误差超过（    ）时，需调整温控系统

A.±10℃	B.±50℃	C.±100℃	D.±1℃

103.金属SLM零件的“拉伸弹性模量”检测时，应采用（    ）的加载速率，符合GB/T228.1标准

A.2—5mm/min	B.0.5—1mm/min	C.8—10mm/min	D.10—15mm/min

104.SLM设备激光防护眼镜的选择依据是（    ）

A.激光波长和功率	B.设备型号	C.操作人员视力	D.工作环境亮度

105.SLM设备打印时出现“粉末床表面出现划痕”，可能的原因是（    ）

A.铺粉辊表面光滑，无异物	B.铺粉辊表面有异物或磨损，刮伤粉末床	C.粉末流动性好	D.打印速度适宜

106.金属SLM设备惰性气体纯度检测周期超过（    ）时，需重新检测

A.1周	B.1年	C.3年	D.1个月

107.FDM设备成型室的“排气过滤装置”应选择（    ），过滤效率≥99%

A.HEPA高效滤网（H13级）	B.初效滤网	C.中效滤网	D.活性炭滤网

108.金属SLM零件进行“高周疲劳试验”时，循环基数应达到（    ）以上，符合GB/T3075标准

A.1×10⁷次	B.1×10⁶次	C.1×10⁸次	D.1×10⁵次

109.下列哪种因素会影响FDM设备的打印精度（    ）

A.打印模型的重量	B.打印线材的颜色	C.喷头直径	D.设备放置的地面材质

110.增材制造设备的“接地电阻检测”周期通常为（    ）

A.每月一次	B.每季度一次	C.每半年一次	D.每年一次

111.SLS设备中，“成型室的降温时间”通常为（    ）

A.1—2小时	B.2—4小时	C.4—6小时	D.6—8小时

- 处理SLA设备“树脂黏度过低导致流淌”故障时，应该采取的方式是（    ）

A.检查树脂配方或更换树脂	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

113.FDM成型中，“PLA材料的打印速度”调整过快会导致（    ）

A.丝材挤出不充分	B.成型速度减慢	C.零件强度提高	D.喷头温度降低

114.SLA工艺中，“零件剥离力”的大小与（    ）无关

A.层厚	B.固化面积	C.树脂黏度	D.激光功率

115.SLM设备操作时，激光安全联锁装置的作用是（    ）

A.防止激光泄漏伤人	B.提高打印精度	C.保护设备部件	D.减少材料消耗

116.SLA设备树脂的“透光率”检测时，在405nm波长下，透光率应控制在（    ）以上，保证固化均匀

A.85%	B.70%	C.90%	D.80%

117.SLA设备成型平台的“水平度校准周期”超过（    ）时，需重新校准，防止层厚不均

A.1个月	B.1周	C.3个月	D.6个月

118.EBM零件残余应力检测通常采用（    ）方法

A.盲孔法	B.应力松弛法	C.X射线衍射法	D.弯曲试验法

119.FDM零件重新打印的前提是（    ）

A.缺陷无法修复或修复成本过高	B.所有不合格品均可重新打印	C.零件尺寸较小	D.材料成本较低

120.增材制造操作员在结束当班工作时，应（    ）

A.直接关闭设备电源	B.清理设备，记录运行数据，关闭电源与气源	C.保留材料在设备内	D.无需记录数据

121.FDM工艺中，TPU（热塑性聚氨酯）材料的邵氏硬度范围通常为（    ）

A.50A—70A	B.70A—90A	C.50D-70D	D.70D-90D

122.SLA设备紫外线照射范围偏差超过（    ）时，需校准光路

A.0.1mm	B.1mm	C.5mm	D.0.01mm

123.增材制造车间的安全出口应（    ）

A.畅通无阻、标识清晰	B.堆放杂物	C.上锁	D.无须设置

124.处理SLA设备“零件层间结合强度不足”故障时，优先调整的参数是（    ）

A.增加单层曝光时间与提高激光功率密度	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

125.FDM设备加热床漏电的应急处理是（    ）

A.立即切断总电源→检查接地→联系电工检修	B.继续使用但降低温度	C.用绝缘手套操作	D.忽略漏电继续打印

126.SLA设备紫外光光源的“使用寿命”检测时，当功率衰减至初始值的（    ）时，需更换光源

A.80%	B.90%	C.70%	D.60%

127.黏结剂喷射成型中，粉末粒径与粘结剂滴径的匹配关系是（    ）

A.滴径=粒径	B.滴径=1.5×粒径	C.滴径=2×粒径	D.滴径=3×粒径

128.FDM设备送丝管的“材质”选择（    ）时，耐磨损性好，适合长期使用

A.PTFE+玻璃纤维复合管	B.纯PTFE管	C.尼龙管	D.橡胶管

129.FDM设备送丝电机驱动器使用寿命超过（    ）时，需更换驱动器

A.5000h	B.500h	C.50h	D.5h

130.FDM设备丝材的安全储存要求是（    ）

A.干燥、避光、远离热源	B.潮湿环境	C.高温环境	D.与化学品混放

131.SLA设备的“树脂槽加热均匀性监测模块”采用（    ）检测槽内不同区域温度，确保温差≤2℃

A.多点温度传感器	B.红外热像仪	C.光学传感器	D.压力传感器

132.SLM设备的“激光功率稳定性控制模块”通过（    ）实时调整激光电源输出，保证功率波动≤±2%

A.功率反馈传感器	B.温度传感器	C.压力传感器	D.光学传感器

133.金属SLM零件喷丸处理后，疲劳寿命会提升（    ）

A.20%—50%	B.1%—2%	C.5%—10%	D.0.1%—0.5%

134.金属SLM零件喷丸处理时，压力过大会导致（    ）

A.表面凹陷，尺寸超差	B.硬度下降	C.致密度提升	D.氧化层增厚

135.SLA设备打印模型时，若树脂黏度随打印时间升高（环境温度波动），应采取的应对措施是（    ）

A.开启树脂槽恒温系统（维持25±2℃）→每2小时搅拌一次树脂	B.提高打印速度	C.降低紫外灯功率	D.增加树脂用量

136.SLA设备中，“树脂的‘固化收缩率’”通常在（    ）范围内

A.0.1%—0.5%	B.0.5%—2%	C.2%—5%	D.5%—10%

137.用于EBM工艺的金属粉末，其“粒径分布”应满足（    ）

A.单峰分布	B.双峰分布	C.多峰分布	D.无要求

138.EBM设备粉末输送管道堵塞的清理方法是（    ）

A.高压气流吹扫	B.高温加热	C.化学清洗	D.机械疏通

139.SLM设备打印时出现“粉末浪费过多”，可能的原因是（    ）

A.铺粉均匀，回收及时	B.铺粉不均或回收系统故障，导致粉末无法重复使用	C.打印速度适宜	D.激光功率正常

140.金属SLM设备中，惰性气体（氩气）的更换周期主要取决于（    ）

A.打印零件数量	B.气体纯度检测结果	C.设备运行时间	D.粉末类型

141.处理SLA设备“树脂槽石英玻璃破裂”故障时，优先检查的原因是（    ）

A.平台升降冲击力过大或冲击、玻璃应力集中	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

142.处理SLA设备“树脂槽底部出现固化层”故障时，优先检查的部件是（    ）

A.紫外光光源密封性（是否存在漏光）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

143.EBM设备高压控制柜的门应（    ）

A.加装联锁装置，开门断电	B.随意开启	C.仅用钥匙锁闭	D.无需防护

144.SLA设备打印透明模型时，若出现“表面划痕多影响透光率”，后处理应补充的步骤是（    ）

A.400目→800目→1500目→2000目砂纸梯度抛光→氧化铬抛光膏镜面处理	B.仅用800目砂纸抛光	C.重新打印	D.延长后固化时间

145.金属增材制造中，“熔池”的温度梯度与冷却速度直接影响（    ）

A.粉末流动性	B.零件表面粗糙度	C.显微组织类型	D.扫描路径规划

146.SLA设备成型平台的“表面平整度校准工具”应选择（    ），精度可达0.001mm

A.百分表+大理石平台	B.水平仪	C.直尺	D.游标卡尺

147.金属粉末的“流动性”差会导致SLM工艺中（    ）

A.铺粉不均匀	B.致密度升高	C.扫描速度加快	D.激光功率降低

148.SLS设备中，“粉末床的清理频率”应为（    ）

A.每次打印后	B.每周1次	C.每月1次	D.每打印5次后

149.SLA工艺中，“零件尺寸精度”的误差来源不包括（    ）

A.树脂收缩	B.层厚误差	C.激光偏移	D.粉末流动性

150.SLA设备打印前，校准平台升降精度的目的是（    ）

A.确保层厚精度	B.提高平台温度	C.清洁平台	D.固定平台

151.FDM成型中，“ABS材料的支撑去除工具”通常为（    ）

A.钳子与刮刀	B.线切割	C.超声波清洗机	D.高温炉

152.FDM设备中，“加热平台的加热棒”更换应选择（    ）的规格，匹配平台功率

A.任意规格	B.与平台功率匹配	C.功率最大	D.功率最小

153.黏结剂喷射设备废黏结剂的处理方式是（    ）

A.作为危废处理	B.直接排放	C.倒入土壤	D.混入饮用水

154.增材制造中，“模型的悬空长度”不超过（    ）时，可无需添加支撑

A.5mm	B.10mm	C.15mm	D.20mm

155.SLM设备打印完成后，零件的无损检测流程是（    ）

A.目视检查（表面缺陷）→超声检测（内部孔隙）→尺寸测量（三维扫描）	B.仅目视检查	C.仅尺寸测量	D.无需检测

156.SLA设备中，“树脂的过滤精度”通常选择（    ）的滤网

A.50-100μm	B.100-200μm	C.200-300μm	D.300-400μm

157.SLA设备操作中，专用溶剂的储存应（    ）

A.远离火源、与树脂分开存放	B.与树脂混合储存	C.敞口存放	D.与食品混放

158.FDM设备成型平台的“真空吸附流量”应控制在（    ）以上，保证大尺寸零件吸附力

A.50L/min	B.30L/min	C.80L/min	D.20L/min

159.FDM设备打印模型时，若模型表面需要后续喷漆处理，切片时应设置（    ）

A.增加外壳层数	B.减小外壳层数，降低表面光滑度	C.提高打印速度	D.增加填充密度

160.SLM工艺中，打印Inconel718合金时，激光功率通常设定为（    ）

A.150—200W	B.200—250W	C.250—300W	D.300—350W

161.金属SLM零件的“‘化学抛光’”使用的溶液通常为（    ）

A.盐酸溶液	B.专用金属抛光液（如酸性或碱性溶液）	C.酒精	D.丙酮

162.FDM设备丝材干燥箱温度过高会导致（    ）

A.丝材软化变形	B.含水率升高	C.丝材强度下降	D.挤出速度加快

163.SLA设备打印时出现“紫外灯照射范围缩小”，可能的原因是（    ）

A.紫外灯灯罩有污渍遮挡，或灯体老化导致照射范围偏移	B.紫外灯功率设置正确	C.树脂温度适宜	D.刮刀涂层均匀

164.金属SLM设备中，“成型室的‘密封检查周期’”应为（    ）

A.每次打印前	B.每周1次	C.每月1次	D.每季度1次

165.EBM设备操作时的电磁辐射防护措施是（    ）

A.设备接地、屏蔽	B.佩戴护目镜	C.佩戴口罩	D.穿防静电服

166.SLM零件质量追溯系统的核心是记录（    ）

A.工艺参数、材料批次、检测结果	B.设备维护记录	C.操作人员考勤	D.设备能耗

167.SLA设备的“高精度树脂槽”采用的石英玻璃厚度偏差需控制在（    ）以内，以保证紫外线均匀穿透

A.±0.1mm	B.±0.5mm	C.±1mm	D.±2mm

168.增材制造中，“切片软件的‘支撑接触类型’”选择“点接触”的优点是（    ）

A.支撑强度最高	B.去除时不易损伤零件表面	C.成型速度最快	D.材料消耗最少

169.SLM设备激光头的“保护镜片”更换后，应重新检测（    ），保证光路正常

A.激光功率（偏差≤5%）	B.送丝轮压力	C.树脂液位	D.冷却风扇转速

170.SLM设备打印后发现“零件表面出现氧化斑点”，可能的原因是（    ）

A.保护气体纯度不足或泄漏，导致零件氧化	B.激光功率过高	C.平台预热温度过高	D.粉末铺粉均匀

171.EBM零件打印过程中的实时质量监控重点是（    ）

A.电子束聚焦状态	B.树脂黏度	C.层厚均匀性	D.填充密度

172.FDM零件打印过程中的实时质量监控重点是（    ）

A.丝材挤出稳定性	B.激光功率	C.真空度	D.黏结剂喷射量

173.处理FDM设备“零件层间剥离”故障时，若喷头温度正常，应调整的参数是（    ）

A.层间等待时间（缩短0.5s）与填充重叠率（提高至20%）	B.送丝轮压力	C.树脂黏度	D.惰性气体压力

174.SLA设备树脂槽的“容积利用率”应控制在（    ）以内，避免树脂过多导致溢出

A.80%	B.90%	C.70%	D.60%

175.增材制造车间的安全警示标识不包括（    ）

A.禁止吸烟	B.激光危险	C.高压危险	D.禁止通行

176.SLA设备滤镜表面污渍面积超过（    ）时，需清洁滤镜

A.5%	B.50%	C.100%	D.1%

177.SLA设备打印模型时，若“紫外灯闪烁导致固化不均”，应检查的部件是（    ）

A.紫外灯电源线路（是否接触不良）+灯体（是否老化）	B.树脂温度	C.打印速度	D.模型尺寸

178.FDM设备喷头喷嘴磨损量超过（    ）时，需更换喷嘴

A.0.05mm	B.0.5mm	C.5mm	D.0.001mm

179.处理3DSystemsProX800SLA设备“树脂固化深度不足且不均匀”故障时，需同时调整的参数是（    ）

A.紫外线功率（±5mW校准）与树脂温度（25±1℃）	B.送丝速度	C.金属粉末粒径	D.铺粉辊压力

180.SLA零件检测设备的校准周期通常为（    ）

A.每年1次	B.每季度1次	C.每月1次	D.每打印100个零件

181.SLA工艺中，激光功率密度过高会导致光敏树脂（    ）

A.固化不充分	B.过度固化	C.黏度升高	D.收缩率降低

182.黏结剂喷射设备故障报警代码显示“喷射压力高”，应首先检查（    ）

A.喷射头是否堵塞	B.黏结剂黏度	C.粉末床密度	D.脱脂温度

183.SLM设备中，激光光斑大小与零件的最小特征尺寸的关系是（    ）

A.激光光斑越大，最小特征尺寸越大	B.激光光斑越大，最小特征尺寸越小	C.两者无关系	D.激光光斑大小与最小特征尺寸成反比

184.SLA设备树脂“凝固”在树脂槽中，其原因可能是（    ）

A.紫外线泄漏，提前固化	B.树脂污染	C.金属粉末湿度高	D.铺粉辊磨损

185.EBM设备真空系统的安全操作要求是（    ）

A.确保舱门密封后再抽真空	B.无需检查密封即可抽真空	C.抽真空时可打开舱门	D.真空度无需达标即可打印

186.操作SLA设备的紫外灯时，应佩戴（    ），防止紫外线灼伤眼睛

A.普通眼镜	B.防紫外线眼镜	C.太阳镜	D.老花镜

187.SLA工艺中，光敏树脂的“黏度”随温度升高会（    ）

A.显著升高	B.显著降低	C.基本不变	D.先升高后降低

188.SLA设备光源的“光谱峰值波长”偏差应控制在（    ）以内，保证树脂吸收

A.±5nm	B.±10nm	C.±15nm	D.±20nm

189.增材制造设备中，“限位开关”的主要功能是（    ）

A.控制打印温度	B.限制部件运动范围，防止超程	C.检测材料用量	D.清洁喷头

190.金属SLM设备打印高温合金零件时，“激光脉冲宽度”应设置为（    ），以控制熔池深度

A.100-200μs	B.50-80μs	C.300-400μs	D.20-30μs

191.FDM成型中，“PLA材料的加热平台温度”调整过高会导致（    ）

A.零件底部过热变形	B.零件无法剥离	C.成型速度加快	D.喷头堵塞

192.FDM零件打印方向对力学性能的影响检测时，需测试的方向不包括（    ）

A.X方向（水平）	B.Y方向（水平）	C.Z方向（垂直）	D.任意方向

193.黏结剂喷射成型中，“脱脂失重率”通常为（    ）

A.1%—5%	B.5%—10%	C.10%—15%	D.15%—20%

194.FDM设备成型室的“压力控制精度”应控制在（    ）以内，以保证温度均匀性

A.±0.01MPa	B.±0.05MPa	C.±0.1MPa	D.±0.001MPa

195.FDM设备中，加热平台的主要作用是（    ）

A.熔化线材	B.固定打印模型，防止翘曲	C.冷却模型	D.控制打印速度

196.SLA设备打印透明树脂零件时，为提高透光率（＞85%），需控制的后固化参数是（    ）

A.紫外线强度50mW/cm²，时间30min	B.激光功率100W	C.送丝速度50mm/s	D.铺粉厚度0.1mm

197.SLM工艺中，激光功率波动超过（    ）时需进行校准

A.±2%	B.±5%	C.±8%	D.±10%

198.SLA设备成型平台的“表面粗糙度”经过氧化处理后，应控制在（    ），以保证零件附着力

A.Ra0.8-1.6μm	B.Ra3.2-6.3μm	C.Ra0.4-0.6μm	D.Ra10-12.5μm

199.增材制造设备操作人员的岗前安全培训内容不包括（    ）

A.设备操作技巧	B.危险源识别	C.应急处理流程	D.个人防护用品使用

200.FDM工艺中，“回抽”功能的主要作用是（    ）

A.减少丝材浪费	B.避免喷嘴渗料	C.提高挤出速度	D.降低喷嘴温度

201.黏结剂喷射成型中，“脱脂时间”主要取决于（    ）

A.零件尺寸	B.黏结剂含量	C.升温速率	D.以上都是

202.FDM设备打印时出现“喷头滴料”，导致模型表面有丝痕，可能的原因是（    ）

A.回抽距离设置过小	B.回抽距离设置过大	C.喷头温度过低	D.打印速度过慢

203.SLA设备打印大型曲面模型（曲率半径＞500mm）时，为避免涂层不均，需调整的刮刀参数是（    ）

A.刮刀运动速度随曲面曲率变化（曲率大处降低速度），同时增大刮刀压力稳定性补偿	B.提高刮刀速度	C.降低刮刀压力	D.增加涂层厚度

204.SLM设备的激光安全警示标识应包含（    ）

A.激光等级、防护要求、紧急联系方式	B.设备型号、操作人员姓名	C.打印参数、材料类型	D.维护周期、备件型号

205.处理SLA设备“树脂变色”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.紫外线照射时间（过长）与树脂存储条件	B.送丝速度	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

206.FDM零件力学性能改进的措施是（    ）

A.优化层间温度和填充密度	B.降低喷嘴温度	C.减少支撑密度	D.增加层厚

207.SLA设备紫外光光源的“功率检测频率”应达到（    ），保证工艺稳定性

A.每次打印前	B.每周1次	C.每月1次	D.每打印10件后

208.FDM设备送丝电机的“步进角精度”应控制在（    ）以内，保证送丝精度

A.±0.5%	B.±1%	C.±1.5%	D.±2%

209.增材制造中，“模型的拔模角度”设置过小会导致（    ）

A.支撑去除困难	B.成型速度加快	C.材料消耗减少	D.零件强度提高

210.金属SLM零件喷砂处理后，表面残余应力会降低（    ）

A.30%—50%	B.1%—2%	C.5%—10%	D.0.1%—0.5%

211.SLA设备中，“成型平台的升降速度”通常设置为（    ）

A.1—5mm/min	B.5—10mm/min	C.10—20mm/min	D.20—30mm/min

212.黏结剂喷射零件烧结后收缩率应控制在（    ）以内

A.3%	B.5%	C.8%	D.10%

213.FDM工艺中，PEEK材料的打印速度通常设定为（    ）

A.10—30mm/s	B.30—50mm/s	C.50—70mm/s	D.70—90mm/s

214.SLA设备树脂固化收缩率超过（    ）时，需调整工艺参数

A.3%	B.1%	C.10%	D.0.1%

215.用于EBM工艺的Ti6Al4V粉末，其“氧含量”应控制在（    ）以下

A.0.12%	B.0.2%	C.0.3%	D.0.5%

216.SLM设备成型室的“温度均匀性”检测时，应在（    ）高度处测量，覆盖粉末床区域

A.5mm（粉末床表面上方）	B.10mm	C.15mm	D.20mm

217.FDM设备喷头的“热端材质”选择（    ）时，适合打印高温材料，导热性好

A.铜合金（CuCrZr）	B.铝合金	C.不锈钢	D.钛合金

218.黏结剂喷射零件报废处理的环保要求是（    ）

A.符合危险废弃物处理标准	B.可随意丢弃	C.可焚烧处理	D.可回收重新利用

219.下列哪种材料不适合用于FDM设备打印（    ）

A.PLA（聚乳酸）	B.ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）	C.光敏树脂	D.PETG（聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯）

220.FDM设备送丝管的“内径公差”应控制在（    ）以内，保证与丝材匹配

A.±0.05mm	B.±0.1mm	C.±0.15mm	D.±0.2mm

221.SLM 工艺中，“扫描方向交替” 策略的主要作用是（    ）

A.提高致密度     B.减少各向异性    C.降低表面粗糙度     D. 缩短成型时间

222.SLM设备打印316L不锈钢零件前，对粉末进行“分级筛选（20-50μm）”的目的是（    ）

A.保证粉末粒度均匀，减少打印时的飞溅和孔隙	B.增加粉末流动性	C.降低粉末成本	D.提高粉末松装密度

223.FDM设备打印“带螺纹模型”，为保证螺纹精度，应调整的切片参数是（    ）

A.螺纹区域层厚0.05mm+外壳层数10层+禁用“螺纹简化”功能	B.层厚0.2mm	C.外壳层数5层	D.启用螺纹简化

224.金属粉末的“松装密度”测量时，粉末应通过（    ）孔径的筛网

A.100μm	B.150μm	C.200μm	D.250μm

225.FDM设备送丝轮与丝材接触面积磨损超过（    ）时，需更换送丝轮

A.10%	B.50%	C.100%	D.1%

226.FDM设备送丝管的“弯曲半径”检测时，应采用（    ），精度可达±1mm

A.曲率半径测量仪	B.直尺	C.游标卡尺	D.卷尺

227.SLA工艺中，光敏树脂的“固化时间”与曝光面积的关系是（    ）

A.面积越大，时间越长	B.面积越大，时间越短	C.无直接关系	D.取决于激光功率

228.金属SLM零件“热裂纹”，其原因可能是（    ）

A.温度梯度过大，内应力超过材料强度	B.树脂黏度异常	C.金属粉末粒径不均	D.紫外线功率波动

229.SLA设备操作中，废树脂容器的处理应（    ）

A.交由有资质机构处置，附危废转移联单	B.随意丢弃	C.焚烧处理	D.倒入下水道

230.增材制造设备中，“设备脚垫”的作用是（    ）

A.调节设备水平，减少振动传递	B.增加设备重量	C.美化设备外观	D.固定设备位置

231.增材制造中，“熔融挤压成型（FDM）”的最大成型尺寸受限于（    ）

A.喷嘴直径	B.丝材长度	C.打印平台尺寸	D.加热功率

232.金属SLM设备中，惰性气体（氩气）纯度从99.99%降至99.95%时，零件表面氧化层厚度会增加约（    ）

A.5-10μm	B.0.1-0.5μm	C.20-30μm	D.0.8-1.2μm

233.FDM设备中，“送丝轮的‘齿形’”设计主要是为了（    ）

A.增加与丝材的摩擦力，防止打滑	B.降低成本	C.便于加工	D.减少噪声

234.SLM设备操作中，添加金属粉末前需要检查的是（    ）

A.粉末的颜色	B.粉末的流动性和纯度	C.粉末的重量	D.粉末的保质期

235.SLA设备中，“刮刀清洁”功能用于（    ）

A.清理树脂槽内残留固化物	B.清洁成型平台	C.清洁激光头	D.清理操作员手部

236.EBM工艺中，“零件预热”的加热方式是（    ）

A.电阻加热	B.感应加热	C.电子束加热	D.红外加热

237.FDM成型中，“ABS材料的打印层宽”通常设置为喷头直径的（    ）倍

A.0.8～1.0	B.1.0～1.2	C.1.2～1.5	D.1.5～2.0

238.校准SLM设备激光扫描边界时，应使用（    ）精度的测量工具

A.0.01 mm	B.0.1mm	C.1mm	D.10 mm

239.EBM工艺中，零件的成型高度与打印时间的关系是（    ）

A.高度越高，时间越长	B.高度越高，时间越短	C.无直接关系	D.取决于层厚

240.FDM设备中，“喷头偏移”故障的校准方法是（    ）

A.调整送丝电机转速	B.重新校准Z轴零点	C.通过设备校准功能调整X/Y轴偏移量	D.更换喷头

241.金属SLM设备打印铝合金零件时，激光扫描速度应设置为（    ），以避免过热导致的零件变形

A.1200～1500 mm/s	B.800～1000 mm/s	C.1800～2000 mm/s	D.500～700 mm/s

242.SLM工艺中，打印AlSi10Mg零件时，激光功率通常设定为（    ）

A.100～150W	B.150～200W	C.200～250W	D.250～300W

243.SLA工艺中，树脂槽的使用寿命主要取决于（    ）

A.树脂更换频率	B.紫外线照射累积量	C.清洗次数	D.环境温度

244.金属SLM设备粉末筛分目数从200目降至150目时，粉末粒径均匀性会（    ）

A.下降	B.上升	C.不变	D.不确定

245.金属SLM设备打印钛合金零件时，激光光斑直径应根据（    ）调整，保证表面质量

A.零件表面粗糙度要求（Ra≤5μm）	B.粉末颜色	C.粉末湿度	D.铺粉厚度

246.SLM设备激光辐射的危害不包括（    ）

A.损伤眼睛和皮肤	B.影响打印精度	C.引起灼伤	D.长期暴露可能致癌

247.FDM工艺中，柔性材料（TPU）的支撑类型应选择（    ）

A.网格支撑	B.树状支撑	C.线性支撑	D.无支撑

248.FDM工艺中，“填充密度”从50%提高到100%，零件重量会增加约（    ）

A.30%	B.50%	C.70%	D.90%

249.金属SLM设备激光功率波动超过±5%时，会导致零件致密度（    ）

A.下降	B.上升	C.不变	D.不确定

250.SLM设备打印零件的致密度检测流程是（    ）

A.取样（按标准切取试样）→排水法测密度→计算致密度（实测密度/理论密度）	B.仅目视检查	C.仅测重量	D.无需取样

251.FDM设备成型室温度从40℃降至25℃时，ABS零件翘曲变形量会增加（    ）

A.0.5%～1%	B.10%～15%	C.20%～25%	D.0.1%～0.2%

252.用于EBM工艺的金属粉末，其“流动性”应满足（    ）

A.安息角≤35° 	B.安息角≤40° 	C.安息角≤45° 	D.安息角≤50°°

253.SLM设备激光系统的安全等级通常为（    ）

A.Class1	B.Class2	C.Class3R	D.Class4

254.SLA工艺中，光敏树脂固化收缩率过高会导致零件（    ）

A.尺寸精度下降	B.表面粗糙度升高	C.强度升高	D.层间结合增强

255.SLA 工艺中，零件剥离时的 “离型力” 过大可能导致（    ）

A.树脂固化不充分	B.零件表面损伤	C.平台温度升高	D. 激光能量损耗

256.EBM零件报废的判定条件是（    ）

A.内部缺陷超过允许范围	B.表面粗糙度略高	C.尺寸误差接近允许上限	D.硬度略低

257.黏结剂喷射成型中，烧结后的零件表面粗糙度Ra通常为（    ）

A.5-10μm	B.10-20μm	C.20-30μm	D.30-40μm

258.校准SLM设备激光功率时，采用功率计检测，测量点应选择（    ）

A.扫描范围中心与四角（共5点）	B.成型平台边缘	C.送粉器出口	D.冷却水箱

259.SLS设备中，“激光头冷却系统故障”会导致（    ）

A.激光功率降低	B.激光头过热损坏	C.粉末烧结不均	D.铺粉辊卡死

260.处理FDM设备“零件表面粗糙度过高”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.层厚（过大）与喷头温度（过低）	B.树脂黏度	C.金属粉末粒径	D.紫外线功率

261.SLA工艺中，“零件剥离”采用“底部分离”方式的优势是（    ）

A.减少离型力	B.提高成型速度	C.降低树脂消耗	D.简化支撑结构

262.FDM设备软件参数丢失的常见原因是（    ）

A.断电异常	B.丝材含水率过高	C.喷嘴堵塞	D.加热床损坏

263.处理SLA设备“树脂粘在平台上无法剥离”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.平台涂层（磨损或脱落）与后固化时间	B.送丝速度	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

264.FDM设备送丝电机的“驱动器型号”应与电机（    ）匹配，保证驱动性能

A.额定电流和步进角	B.转速	C.扭矩	D.功率

265.FDM设备送丝电机步进角为1.8°，细分参数设为16，其最小送丝精度可达（    ）

A.0.01mm	B.0.1mm	C.1mm	D.0.001mm

266.SLM设备激光功率稳定性偏差超过（    ）时，需更换激光源

A.±5%	B.±20%	C.±50%	D.±1%

267.FDM成型中，“PLA材料的‘冷却时间’”调整过长会导致（    ）

A.成型效率降低	B.层间结合不良	C.零件翘曲	D.表面粗糙度增大

268.SLA设备树脂槽使用寿命超过（    ）时，需检查槽体完整性

A.1000h	B.100h	C.10h	D.1h

269.处理SLA设备“树脂固化后硬度超标”故障时，优先调整的参数是（    ）

A.后固化时间（缩短5—10min）与紫外线强度（降低10mW/cm²）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

270.SLA设备打印后，模型的初步清洁方法是（    ）

A.用专用溶剂擦拭表面残留树脂	B.用水冲洗	C.用砂纸打磨	D.用高温烘烤

271.SLA设备打印过程中，若发现树脂量不足，应（    ）

A.立即停止打印，添加树脂	B.继续打印，直至树脂耗尽	C.关闭紫外灯	D.取出模型

272.FDM设备的“多喷头协同控制模块”在双喷头打印时，可实现（    ）

A.同一模型不同区域同时打印	B.支撑材料与模型材料同步打印	C.提高打印速度	D.降低喷头温度

273.FDM设备车间的环境温度应控制在（    ）

A.15-35℃	B.0-15℃	C.35-45℃	D.45-55℃

274.EBM工艺中，“零件后处理”不需要（    ）

A.去除支撑	B.热等静压	C.喷砂	D.酸洗

275.FDM设备送丝轮齿形角度误差超过（    ）时，需更换送丝轮

A.±2°	B.±10°	C.±20°	D.±0.2°

276.SLM工艺中，岛状扫描的“岛尺寸”通常设定为（    ）

A.5—10mm	B.10—15mm	C.15—20mm	D.20—25mm

277.金属SLM设备打印钛合金零件时，激光光斑直径应选择（    ），以保证致密度和表面质量平衡

A.70-90μm	B.50-60μm	C.100-120μm	D.30-40μm

278.FDM成型中，“PLA材料的‘打印速度’”通常设置为（    ），平衡精度与效率

A.40—70mm/s	B.70—100mm/s	C.100—130mm/s	D.130—160mm/s

279.校准SLM设备激光扫描路径重叠率时，允许的误差是（    ）

A.±2%	B.±10%	C.±20%	D.±0.1%

280.增材制造中，“模型文件格式”不包括（    ）

A.STL	B.OBJ	C.GCODE	D.JPG

281.SLA设备成型平台的“表面清洁度”检测时，油污含量应控制在（    ）以下，防止零件附着力下降

A.10mg/m²	B.50mg/m²	C.100mg/m²	D.5mg/m²

282.FDM设备喷头热端温度传感器误差超过（    ）时，需更换传感器

A.±2℃	B.±10℃	C.±20℃	D.±0.2℃

283.FDM设备打印零件“层间剥离”，其原因可能是（    ）

A.喷头温度过低，层间结合不良	B.树脂黏度异常	C.金属粉末粒径不均	D.紫外光功率过高

284.处理FDM设备“零件翘曲变形”故障时，若成型室温度正常，应调整的参数是（    ）

A.材料收缩率补偿（提高至1.5%）与填充路径角度（45°交替）	B.送丝轮压力	C.树脂黏度	D.惰性气体压力

285.操作SLA设备时，若树脂不慎接触皮肤，应立即（    ）

A.用肥皂水或专用清洗剂清洗	B.用酒精擦拭	C.用砂纸打磨	D.无需处理

286.SLM设备送粉器的“料仓加热温度”应控制在（    ），以保证粉末流动性，防止结块

A.40-60℃	B.20-30℃	C.70-80℃	D.10-15℃

287.SLA设备后固化箱温度失控（超过80℃），正确的应急流程是（    ）

A.继续使用	B.立即断电关闭加热→通风降温→温度降低后取出模型→检查温控系统	C.打开箱门降温	D.浇水冷却

288.金属SLM设备激光扫描边界补偿值误差超过（    ）时，需重新校准

A.±0.01mm	B.±0.1mm	C.±1mm	D.±0.001mm

289.SLA设备紫外线滤镜的“耐冲击强度”应达到（    ）以上，防止安装时破损

A.1.5kJ/m²	B.1kJ/m²	C.2kJ/m²	D.0.5kJ/m²

290.SLA设备打印模型后，若发现“支撑与模型粘连过紧难以去除”，下次打印时应调整的切片参数是（    ）

A.支撑与模型连接点直径减小（从0.8mm改为0.4mm），同时增加支撑间距	B.增加支撑密度	C.提高紫外灯功率	D.延长照射时间

291.SLA设备树脂槽石英玻璃厚度误差超过（    ）时，需更换玻璃

A.±0.1mm	B.±1mm	C.±5mm	D.±0.01mm

292.SLM用铝合金粉末打印的零件，主要优点是（    ）

A.重量轻、导热性好	B.耐腐蚀性极强	C.硬度极高	D.成本低

293.EBM设备真空系统真空泵油乳化会导致（    ）

A.真空度下降	B.真空泵寿命延长	C.电子束能量升高	D.粉末预热过渡

294.FDM设备成型平台的“水平度”校准后，应在（    ）后重新检测，验证稳定性

A.24h	B.12h	C.48h	D.6h

295.SLM设备激光扫描的“填充密度”设置为（    ）时，可在保证零件强度的前提下提高成型速度

A.95%—98%	B.90%—92%	C.99%—100%	D.85%—88%

296.FDM设备喷嘴烫伤的急救措施是（    ）

A.立即用冷水冲洗→涂抹烫伤膏→严重时就医	B.涂抹牙膏	C.用酒精擦拭	D.直接包扎

297.FDM零件批量生产时，确保工艺一致性的措施是（    ）

A.固化工艺参数	B.定期校准设备	C.更换不同品牌丝材	D.调整扫描策略

298.金属SLM设备打印钛合金零件时，激光扫描延迟时间应设置为（    ），以减少层间温度梯度

A.0.8—1.2s	B.0.3—0.5s	C.1.5—2s	D.0.1—0.2s

299.FDM设备的“平台温度均匀性调控系统”中，多区域加热棒的作用是（    ）

A.快速升高平台温度	B.针对模型不同区域调整温度，减少翘曲（如边缘温度高于中心）	C.降低平台能耗	D.延长加热棒寿命

300.处理FDM设备“喷头温度无法达到设定值”故障时，优先检查的部件是（    ）

A.加热棒损坏与温控器故障	B.树脂液位	C.紫外线功率	D.惰性气体压力

301.FDM零件检测试样的保存期限应不少于（    ）

A.产品保质期	B.3个月	C.6个月	D.1年

302.金属粉末的“球形度”对SLM工艺的影响不包括（    ）

A.流动性	B.致密度	C.激光吸收率	D.材料熔点

303.金属SLM设备粉末床铺粉速度误差超过（    ）时，需校准铺粉辊

A.±5%	B.±20%	C.±50%	D.±1%

304.EBM设备真空系统的真空泵应（    ）

A.定期检查油位、油质，按需更换	B.无需检查油位	C.油质浑浊后继续使用	D.无油也可运行

305.SLS设备中，“粉末的‘烧结密度’”通常应达到材料理论密度的（    ）以上

A.85%	B.90%	C.95%	D.99%

306.SLM工艺中，打印高长径比薄壁件（壁厚＜1mm，高度＞50mm）时，应优先优化（    ）

A.扫描速度	B.支撑密度	C.层厚	D.激光功率

307.处理SLA设备“树脂无法流动至刮刀边缘”故障时，优先调整的参数是（    ）

A.树脂黏度（降低至800-1000cP）与刮刀高度（提高0.1mm）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

308.FDM设备中，“加热平台硅胶垫”的作用是（    ）

A.增加平台硬度	B.使平台温度均匀，提高零件附着力	C.减少平台磨损	D.降低平台温度

309.EBM设备零件支撑去除工具磨损会导致（    ）

A.零件表面损伤	B.支撑去除不彻底	C.零件尺寸偏差	D.支撑去除时间延长

310.增材制造中，“模型的‘圆角半径’”检测可通过（    ）进行

A.圆角规	B.游标卡尺	C.千分尺	D.三坐标测量仪

311.EBM设备打印过程中电子束突然中断，可能的原因是（    ）

A.真空度下降	B.粉末预热过度	C.零件支撑不足	D.扫描速度过快

312.FDM设备冷却风扇“停转”，会导致（    ）

A.丝材冷却不足，零件变形	B.树脂固化过快	C.金属粉末氧化	D.紫外光功率波动

313.SLS设备中，“激光的‘扫描速度’”与“烧结宽度”的关系是（    ）

A.速度越快，烧结宽度越大	B.速度越慢，烧结宽度越小	C.无直接关系	D.速度过慢，烧结宽度不变

314.处理SLA设备“树脂固化后表面发黏”故障时，优先调整的后固化参数是（    ）

A.紫外光强度（提高至80mW/cm²）与时间（延长10min）	B.送丝速度	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

315.SLA工艺中，光敏树脂的固化深度通常为（    ）

A.0.1～0.2mm	B.0.2～0.4mm	C.0.4～0.6mm	D.0.6～0.8mm

316.金属SLM设备中，“送粉器的‘送粉量’”通常设置为（    ），匹配铺粉需求

A.5～10g/min	B.10～20g/min	C.20～30g/min	D.30～40g/min

317.校准SLM设备激光功率时，应在（    ）环境下进行以避免干扰

A.常温（20±2℃）无尘	B.高温高湿	C.低温	D.粉尘较多

318.EBM零件残余应力改进的措施是（    ）

A.优化预热温度和扫描策略	B.提高电子束能量	C.增加粉末粒径	D.减少层厚

319.SLM设备打印过程中，若保护气体压力为零，应（    ）

A.继续打印	B.立即暂停设备，检查气瓶或管路	C.提高激光功率	D.加快打印速度

320.SLM设备激光光斑直径从80μm增大至100μm时，零件表面粗糙度Ra会（    ）

A.增大	B.减小	C.不变	D.先减小后增大

321.增材制造中，“支撑与零件间隙”参数设置的目的是（    ）

A.便于支撑去除，避免损伤零件表面	B.增加支撑强度	C.提高成型速度	D.减少材料消耗

322.FDM设备送丝电机驱动器出现“过流报警”时，优先检查的电路部件是（    ）

A.电源滤波器	B.电机绕组绝缘性与信号线接触电阻	C.冷却风扇继电器	D.树脂泵电机

323.SLA设备中，树脂槽的石英玻璃厚度通常在（    ）

A.0.1～0.5mm	B.1～5mm	C.5～10mm	D.10～20mm

324.SLA设备成型平台升降速度误差超过（    ）时，需校准电机

A.±5%	B.±20%	C.±50%	D.±1%

325.SLM工艺中，激光光斑直径从50μm减小到30μm，零件表面粗糙度Ra会（    ）

A.升高	B.降低	C.不变	D.先升高后降低

326.金属SLM设备成型室“温度过高”，其原因可能是（    ）

A.冷却系统故障	B.树脂污染	C.金属粉末湿度高	D.铺粉辊磨损

327.FDM设备中，“喷头的‘热端长度’”过短可能导致（    ）

A.丝材熔化不充分	B.热量传导至送丝机构，导致丝材软化堵塞	C.成型速度减慢	D.零件强度降低

328.处理SLA设备“零件表面出现针孔”故障时，若脱泡充分，应检查的部件是（    ）

A.树脂过滤器（孔径堵塞超过50%）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

329.处理FDM设备“丝材断丝”故障时，优先检查的部件是（    ）

A.丝材张力（超过5N）与送丝轮齿形	B.树脂液位	C.紫外线功率	D.惰性气体压力

330.SLM工艺中，Ti6Al4V零件的硬度（HRC）通常为（    ）

A.30～35	B.35～40	C.40～45	D.45～50

331.SLM工艺中，316L不锈钢零件的耐腐蚀性能（    ）传统锻造件

A.优于	B.等于	C.劣于	D.无法比较

332.FDM工艺中，打印薄壁件（壁厚1—2mm）时，为避免壁面凹陷，应（    ）

A.提高填充速度	B.降低喷嘴温度	C.增加轮廓打印次数	D.减小层厚

333.FDM成型中，“ABS材料的‘冷却风扇转速’”通常设置为（    ）

A.30%—50%	B.50%—70%	C.70%—90%	D.90%—100%

334.FDM设备中，“喷头的‘冷端材质’”通常为（    ），隔热性好

A.塑料	B.金属	C.陶瓷	D.玻璃

335.SLA零件批量生产时，确保材料一致性的措施是（    ）

A.使用同一批次树脂	B.频繁更换激光模块	C.调整层厚	D.改变成型方向

336.SLA设备树脂的“储存温度”超过（    ）时，会导致树脂提前固化，缩短保质期

A.30℃	B.25℃	C.35℃	D.20℃

337.FDM工艺中，“支撑与模型间隙”通常设定为（    ）

A.0.1～0.2mm	B.0.2～0.5mm	C.0.5～1.0mm	D.1.0～1.5mm

338.SLM设备打印时出现“粉末铺粉不均”，可能的原因是（    ）

A.铺粉辊磨损或粉末流动性差	B.激光功率过高	C.保护气体压力过大	D.打印速度过慢

339.FDM 设备加热平台的主要作用是（    ）

A.加热丝材    B.防止零件翘曲变形    C.固化光敏树脂    D. 烧结粉末

340.SLA设备中，成型平台的氧化处理目的是（    ）

A.提高零件附着力	B.降低零件附着力	C.防止平台生锈	D.提高平台温度

341.SLS设备中，“粉末床的预热均匀性”直接影响（    ）

A.粉末颜色	B.零件烧结密度均匀性	C.激光功率	D.送粉速度

342.SLA设备的“树脂槽材质耐腐蚀性监测模块”通过（    ）判断槽体是否被树脂腐蚀。

A.定期检查槽体内壁	B.树脂颜色变化	C.树脂黏度变化	D.打印时间

343.SLA设备打印过程中，若发现刮刀运动有异响，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，检查刮刀是否卡有异物	C.关闭设备电源	D.提高刮刀压力

344.FDM设备备件中，易损件不包括（    ）

A.喷嘴	B.加热管	C.电子枪灯丝	D.丝材导向轮

345.SLM设备的“激光安全防护罩”采用（    ）材质，防止激光穿透

A.普通玻璃	B.防激光亚克力板（OD值≥7）	C.金属板材	D.塑料板材

346.SLA设备维护记录的内容不包括（    ）

A.激光功率校准数据	B.树脂更换时间	C.粉末粒径分布	D.离型膜更换记录

347.SLA设备树脂槽的“加热棒功率”误差超过（    ）时会导致树脂温度不均，需校准

A.±10%	B.±5%	C.±15%	D.±20%

348.黏结剂喷射设备粉末粉尘的允许浓度（PC-TWA）应不超过（    ）

A.1mg/m³	B.4mg/m³	C.10mg/m³	D.20mg/m³

349.下列哪种材料打印的模型适合用于食品接触场景（    ）

A.食品级PLA	B.普通ABS	C.工业级树脂	D.金属粉末

350.SLM设备打印过程中，若铺粉辊出现异响，应排查的流程是（    ）

A.检查辊面异物→检查辊轴轴承→检查铺粉电机	B.继续打印	C.提高铺粉速度	D.降低铺粉速度

351.FDM设备打印大型中空模型（高度＞300mm）时，为防止模型坍塌，应采取的切片策略是（    ）

A.增加填充密度至50%以上	B.设计内部加强筋，同时采用螺旋式填充路径	C.提高打印速度	D.降低喷头温度

352.操作SLA设备时，若树脂不慎接触设备显示屏，应（    ）

A.用酒精擦拭	B.用湿布轻轻擦拭，避免液体进入屏幕内部	C.用砂纸打磨	D.无需处理

353.金属SLM零件的“喷砂压力”通常设置为（    ）

A.0.1-0.3MPa	B.0.4-0.6MPa	C.0.7-0.9MPa	D.1.0-1.2MPa

354.FDM设备打印PEKK高性能材料时，为避免层间剥离，喷头温度与成型室温度的合理搭配是（    ）

A.240-260℃,50-60℃	B.380-410℃,120-140℃	C.180-220℃,30-40℃	D.280-320℃,80-100℃

355.SLA设备中，光敏树脂的保质期通常为（    ）

A.1个月	B.3-6个月	C.1年	D.2年

356.金属SLM零件热等静压处理压力“过低”，会导致（    ）

A.内部孔隙无法闭合，致密度不足	B.硬度提升	C.尺寸超差	D.氧化层增厚

357.FDM设备打印PETG材料时，喷头温度应控制在（    ）

A.230-250℃	B.B.180-200℃	C.300-320℃	D.150-170℃

358.FDM成型中，“PLA材料降解”的主要原因是（    ）

A.高温	B.高湿	C.光照	D.氧气

359.EBM零件批量生产时，确保真空度一致的措施是（    ）

A.定期检查真空系统密封性	B.改变电子束能量	C.调整粉末预热温度	D.更换粉末批次

360.SLM设备粉末烘干温度从80℃升至120℃时，粉末湿度会（    ）

A.降低	B.增大	C.不变	D.先增加后降低

361.金属SLM设备打印钛合金零件时，成型室的“氧气浓度”应控制在（    ）以下，防止零件表面氧化

A.100ppm	B.500ppm	C.1000ppm	D.200ppm

362.金属SLM设备中，“惰性气体纯度不足”会导致（    ）

A.零件表面氧化	B.成型速度加快	C.激光功率提高	D.送粉量增加

363.增材制造设备的“电机”故障会导致（    ）

A.运动部件无法移动或转速异常	B.设备无法开机	C.冷却风扇不转	D.加热温度失控

364.EBM设备偏转线圈故障会导致（    ）

A.电子束扫描路径偏移	B.真空度下降	C.粉末预热不足	D.零件尺寸偏大

365.SLM工艺中，“粉末床高度”的精度由（    ）保证

A.激光定位精度	B.铺粉辊直径	C.升降平台精度	D.粉末粒径

366.SLA设备树脂的“储存容器”应采用（    ）密封方式，防止潮气进入

A.螺纹+O型圈密封	B.卡扣密封	C.焊接密封	D.缠绕膜密封

367.FDM用线材的“圆度”通常要求偏差不超过（    ）

A.5%	B.10%	C.20%	D.30%

368.SLA设备中，“的照射时间”通常为（    ）perlayer

A.1—5秒	B.5—10秒	C.10—20秒	D.20—30秒

369.处理FDM设备“送丝轮打滑导致送丝量不足”故障时，若压力正常，应检查的部件是（    ）

A.送丝轮齿形（磨损量超过0.1mm）	B.树脂液位	C.紫外线功率	D.惰性气体压力

370.金属SLM零件的“耐腐蚀性”检测时，盐雾试验时间应达到（    ），符合行业要求

A.48h	B.24h	C.72h	D.12h

371.EBM工艺中，电子束的“扫描策略”不包括（    ）

A.岛状扫描	B.螺旋扫描	C.往返扫描	D.轮廓扫描

372.SLA设备树脂的“固化深度”检测时，在强度50mW/cm²、照射时间10s条件下，固化深度应控制在（    ），符合工艺要求

A.0.1—0.2mm	B.0.05—0.08mm	C.0.25—0.3mm	D.0.35—0.4mm

373.增材制造操作员在处理废弃光敏树脂时，应（    ）

A.倒入下水道	B.收集后交由专业机构处理	C.焚烧	D.混入生活垃圾

374.黏结剂喷射设备粉末的防爆等级应符合（    ）

A.粉尘防爆区域要求	B.气体防爆要求	C.无需防爆	D.任意等级

375.FDM设备打印模型出现“底层与平台分离”，可能的原因是（    ）

A.加热平台温度过高	B.平台表面有油污，模型附着力不足	C.底层打印速度过慢	D.填充密度过高

376.SLM设备备件更换时，需选择（    ）的备件

A.同一品牌型号	B.兼容型号即可	C.价格最低	D.功能相似

377.EBM设备维护记录中，需重点记录的参数是（    ）

A.电子枪灯丝使用时间	B.树脂黏度	C.丝材直径	D.填充密度

378.SLA设备操作可能导致的职业健康危害不包括（    ）

A.化学物质接触	B.激光辐射	C.粉尘吸入	D.噪声污染

379.金属SLM零件退火处理时，保温时间从1h延长至2h，内部应力消除率会从70%提升至（    ）

A.90%以上	B.75%—80%	C.60%—65%	D.50%—55%

380.FDM设备切片软件中，“裙边”功能的主要作用是（    ）

A.装饰模型边缘	B.测试喷头挤出状态，清洁喷嘴	C.增加模型强度	D.减少模型翘曲

381.黏结剂喷射设备打印过程中突然停止喷射，可能的原因是（    ）

A.喷射头堵塞	B.粉末床密度低	C.脱脂温度波动	D.烧结时间延长

382.FDM设备打印碳纤维增强PEEK材料时，为减少喷头磨损，送丝速度应控制在普通PEEK的（    ）

A.60%—80%	B.90%—100%	C.110%—120%	D.50%—55%

383.FDM设备成型平台“变形”，会导致（    ）

A.零件尺寸误差，附着力下降	B.树脂固化过快	C.金属粉末氧化	D.紫外线功率波动

384.EBM零件硬度检测的压痕间距应不小于压痕对角线的（    ）

A.3倍	B.5倍	C.10倍	D.20倍

385.FDM设备冷却风扇叶片积尘量超过（    ）时，需清理风扇

A.10mg/cm²	B.100mg/cm²	C.1g/cm²	D.0.1mg/cm²

386.黏结剂喷射零件脱脂效果检测的指标是（    ）

A.脱脂失重率	B.致密度	C.表面粗糙度	D.硬度

387.SLS设备中，“‘粉末的‘烧结温度’’”检测可通过（    ）进行

A.差示扫描量热仪（DSC）	B.重量计	C.温度计	D.硬度计

388.SLM设备打印前，若“保护气体循环系统风压降低”，应检查的部件是（    ）

A.循环风扇滤网（是否堵塞）+气体管路（是否泄漏）	B.激光功率	C.粉末用量	D.打印速度

389.FDM成型中，“ABS材料的‘回抽速度’”通常设置为（    ）

A.20—40mm/s	B.50—80mm/s	C.90—120mm/s	D.130—160mm/s

390.SLA设备中，“‘树脂的‘脱泡处理’’”方法是（    ）

A.搅拌	B.加热	C.真空脱泡	D.超声脱泡

391.金属SLM设备打印钛合金零件时，“惰性气体流量”应根据成型室体积调整，体积100L时，流量为（    ）

A.15—20L/min	B.10—12L/min	C.25—30L/min	D.5—8L/min

392.SLA工艺中，曝光面积增大会导致（    ）

A.固化时间延长	B.固化时间缩短	C.固化时间不变	D.树脂消耗减少

393.增材制造设备操作前，操作员需要穿戴的防护用品不包括（    ）

A.耐高温手套（FDM/SLM）	B.防毒面具（树脂/粉末）	C.绝缘鞋	D.礼服

394.黏结剂喷射零件打印过程中的实时质量监控重点是（    ）

A.黏结剂喷射量和粉末床密度	B.激光功率	C.电子束能量	D.丝材挤出量

395.SLA设备树脂过滤精度从50μm降至20μm时，树脂杂质去除率会提升（    ）

A.40%—60%	B.1%—2%	C.5%—10%	D.0.1%—0.5%

396.SLA工艺中，激光焦距偏差会导致零件（    ）

A.尺寸精度下降	B.表面粗糙度降低	C.固化速度加快	D.层间结合增强

397.EBM工艺中，打印Ti6Al4V零件时，预热温度通常设定为（    ）

A.500-700℃	B.700-900℃	C.900-1100℃	D.1100-1300℃

398.FDM设备维护记录的核心作用是（    ）

A.追溯故障原因	B.提高打印速度	C.降低材料消耗	D.简化操作流程

399.SLM设备粉末床的“铺粉均匀性检测频率”应达到（    ），保证工艺稳定性

A.每打印10件后	B.每天1次	C.每周1次	D.每月1次

400.SLM设备送粉器的“料仓加热方式”选择（    ）时，加热均匀性好，防止粉末局部过热

A.电磁感应加热‌	B.电阻加热	C.红外加热	D.微波加热

401.SLM设备激光头的“冷却水流速”应控制在（    ），保证散热效果

A.1—2L/min	B.0.5—0.8L/min	C.2.5—3L/min	D.0.1—0.3L/min

402.FDM设备中，“喷头温度传感器故障”会导致（    ）

A.喷头无法加热	B.喷头温度显示异常，无法准确控制	C.送丝电机不工作	D.冷却风扇不转

403.SLA设备的“树脂槽温度梯度控制模块”通过（    ）减少槽内温度梯度，保证黏度均匀

A.多区域加热	B.搅拌	C.冷却	D.保温

404.FDM工艺中，当打印高填充率（≥80%）零件时，应优先调整（    ）

A.填充速度	B.喷嘴温度	C.层间冷却时间	D.支撑密度

405.处理FDM设备“零件表面粗糙度过高”故障时，若层厚正常，应检查的部件是（    ）

A.喷头喷嘴（内壁磨损超过0.05mm）	B.送丝轮压力	C.树脂液位	D.冷却风扇转速

406.增材制造设备操作区域应配备（    ），用于处理轻微的化学品接触或烫伤

A.急救箱（含消毒液、创可贴、烫伤膏等）	B.灭火器	C.饮水机	D.工具箱

407.EBM工艺中，“粉末回收利用率”通常可达（    ）

A.50%—60%	B.60%—70%	C.70%—80%	D.80%—90%

408.黏结剂喷射零件尺寸稳定性检测需在（    ）条件下放置规定时间

A.恒温恒湿（23℃±2℃，50%±5%RH）	B.高温高湿（60℃，90%RH）	C.低温（-20℃）	D.任意环境

409.FDM设备中，“送丝管材质”通常为（    ）

A.金属管	B.聚四氟乙烯（PTFE）管	C.橡胶管	D.玻璃管

410.处理FDM设备“零件表面出现气泡”故障时，若丝材烘干充分，应检查的部件是（    ）

A.喷头喷嘴（孔径堵塞超过20%）	B.送丝轮压力	C.树脂液位	D.冷却风扇转速

411.SLA设备成型平台涂层使用寿命超过（    ）时，需重新涂层

A.300h	B.3000h	C.30h	D.3h

412.校准SLM设备激光振镜扫描范围时，允许的误差是（    ）

A.±0.1mm	B.±1mm	C.±5mm	D.±0.01mm

413.FDM设备中，“送丝管弯曲过度”会导致（    ）

A.丝材阻力增大，送丝不畅	B.送丝管破裂	C.喷头温度升高	D.加热平台温度降低

414.FDM设备中，“送丝管的‘内径’”应（    ）丝材直径

A.小于	B.等于	C.略大于	D.远大于

415.FDM设备送丝电机的“驱动器”应具备（    ）保护功能，防止过载损坏

A.过流、过压、过热	B.过流、过压	C.过压、过热	D.过流、过热

416.SLA设备树脂槽密封不良会导致（    ）

A.树脂泄漏	B.激光功率下降	C.固化速度减慢	D.零件尺寸误差

417.EBM零件内部缺陷检测优先采用（    ）方法

A.X射线探伤	B.超声检测	C.磁粉检测	D.渗透检测

418.FDM工艺中，“填充速度”通常（    ）轮廓打印速度

A.高于	B.低于	C.等于	D.无固定关系

419.金属SLM设备打印不锈钢零件时，“粉末床预热温度”应根据零件壁厚调整，壁厚＞10mm时，温度为（    ）

A.220-250℃	B.180-220℃	C.280-300℃	D.150-170℃

420.金属粉末的“振实密度”测量时，需要将粉末在振动台上振动（    ）

A.100次	B.200次	C.300次	D.500次

421.SLA工艺中，“树脂槽”的材质通常为（    ）

A.玻璃	B.金属	C.陶瓷	D.塑料

422.金属增材制造中，“熔池” 的温度梯度与冷却速度直接影响（    ）

A.粉末流动性     B.零件表面粗糙度    C.显微组织类型    D. 扫描路径规划

423.SLM设备成型室的“温度传感器”安装位置应距离粉末床（    ）以内，保证测温准确

A.50mm	B.100mm	C.150mm	D.200mm

424.FDM线材的直径公差通常要求控制在（    ）以内，以保证打印稳定性

A.±0.05mm	B.±0.5mm	C.±1mm	D.±2mm

425.FDM成型中，“‘PLA材料的‘耐温性’’”通常在（    ）以下

A.40℃	B.60℃	C.80℃	D.100℃

426.SLS设备中，“粉末回收效率”过低会导致（    ）

A.材料浪费增加	B.成型速度加快	C.零件致密度提高	D.设备噪声减小

427.SLM设备送粉器的“料位报警阈值”应设置为料仓容量的（    ），以提前预警粉末不足

A.10%—15%	B.5%—8%	C.20%—25%	D.30%—35%

428.FDM设备打印ABS材料时，为减少模型翘曲，可采取的措施是（    ）

A.降低加热平台温度	B.提高打印环境湿度	C.恒温、封箱打印	D.减小喷头直径

429.FDM成型中，“ABS材料使用的喷头”通常采用（    ）材质

A.黄铜	B.不锈钢	C.陶瓷	D.塑料

430.FDM设备冷却风扇安装时，需保证（    ）以确保冷却效果

A.出风口朝向喷头热端	B.随意安装	C.出风口朝向送丝管	D.出风口朝向成型平台

431.SLM设备打印前，若保护气体纯度不达标，应（    ）

A.继续打印	B.更换高纯度保护气体	C.提高打印速度	D.减少粉末用量

432.处理SLA设备“零件尺寸超差且无规律”故障时，优先检查的部件是（    ）

A.成型平台升降电机编码器（丢脉冲＞0.1%）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

433.增材制造操作员在存储光敏树脂时，应将其放置在（    ）的环境中

A.高温高湿	B.阴凉干燥	C.露天	D.阳光直射

434.黏结剂喷射设备粉末压实机构压力不足会导致（    ）

A.粉末床密度低	B.黏结剂喷射量过大	C.脱脂时间延长	D.烧结收缩率降低

435.SLM工艺中，“粉末流动性”的评价指标是（    ）

A.松装密度	B.振实密度	C.安息角	D.粒径分布

436.增材制造中，“模型文件的‘修复’”是指修复（    ）

A.设备故障	B.材料缺陷	C.STL文件的拓扑缺陷（如漏洞、重叠面）	D.切片错误

437.黏结剂喷射成型中，粉末床平整度误差超过（    ）时需重新校准

A.0.01mm	B.0.05mm	C.0.1mm	D.0.2mm

438.增材制造（3D打印）的核心原理是（    ）

A.材料去除成型	B.材料堆积成型	C.模具注塑成型	D.锻造成型

439.SLA设备紫外光光源的“功率密度”应控制在（    ），以保证树脂固化速度和零件强度平衡

A.30-50mW/cm²	B.10-20mW/cm²	C.60-80mW/cm²	D.5-8mW/cm²

440.金属SLM零件的“拉伸强度”应达到锻件的（    ）以上，符合应用要求

A.90%	B.80%	C.95%	D.85%

441.EBM工艺中，真空度不足会导致（    ）

A.电子束聚焦不良	B.粉末氧化	C.零件致密度降低	D.以上都是

442.FDM成型中，“层厚”设置过大会导致（    ）

A.成型速度减慢	B.零件表面粗糙度增大	C.材料利用率降低	D.零件强度提高

443.SLA设备中，“‘紫外光的‘波长’”更换应选择（    ）的规格，匹配光敏树脂

A.任意波长	B.与树脂吸收波长匹配	C.波长最长	D.波长最短

444.SLA设备中，“‘树脂的‘固化度’’”通常要求达到（    ）以上，保证零件性能

A.80%	B.85%	C.90%	D.95%

445.SLS设备中，“激光扫描边界”设置过大会导致（    ）

A.零件尺寸偏小	B.零件边缘过度烧结，出现毛刺	C.成型速度加快	D.粉末用量减少

446.SLA设备打印模型时，若“树脂‘固化速度过快’导致层间开裂”，应调整的参数是（    ）

A.紫外灯功率降低20%+层间照射时间缩短30%	B.提高功率	C.延长照射时间	D.提高树脂温度

447.增材制造设备在打印含有悬臂结构的模型时，若不添加支撑，可能出现的问题是（    ）

A.模型层间分离	B.模型悬臂部分下垂	C.喷头堵塞	D.加热平台损坏

448.FDM工艺中，“柔性材料（TPU）”的打印温度通常为（    ）

A.180-200℃	B.200-220℃	C.220-240℃	D.240-260℃

449.SLA设备中，“树脂回收泵”的作用是（    ）

A.将未固化树脂抽回回收槽	B.输送金属粉末	C.输送线材	D.输送冷却水

450.EBM工艺中，零件的支撑结构去除通常采用（    ）

A.机械切割	B.化学腐蚀	C.激光切割	D.超声波清洗

451.SLM设备激光头的“扫描范围校准工具”应选择（    ），精度可达0.001mm

A.激光干涉仪	B.三坐标测量仪	C.百分表	D.直尺

452.FDM设备冷却风扇转速低于额定值（    ）时，需更换风扇

A.80%	B.50%	C.10%	D.95%

- 增材制造工艺中，“层间结合强度” 最低的通常是（    ）

A.SLM	B.SLA	C.FDM	D. DLP

454.SLM设备“打印完成后零件取出时粉末散落起火”，应急处理是（    ）

A.用干粉灭火器→覆盖防火毯→清理粉末→检查粉末干燥度	B.用水灭火	C.继续取件	D.仅用灭火器

455.下列哪种材料打印时产生的挥发性有机化合物（VOCs）较少（    ）

A.普通ABS	B.PLA	C.溶剂型树脂	D.油性黏结剂

456.SLA设备打印时出现“树脂固化速度突然变快”，可能的原因是（    ）

A.紫外灯功率降低	B.树脂温度过高或紫外灯强度异常升高	C.树脂静置时间不足	D.刮刀涂层过厚

457.金属SLM零件的“拉伸试验”中，试样数量应至少为（    ），保证结果代表性

A.3个	B.2个	C.5个	D.1个

458.增材制造操作员在处理易燃材料时，应远离（    ）

A.设备	B.电源	C.火源与高温源	D.其他材料

459.处理FDM设备“喷头漏丝”故障时，优先检查的部件是（    ）

A.喷嘴密封圈（磨损或老化）与回抽参数	B.树脂液位	C.紫外线功率	D.惰性气体压力

460.SLA设备成型平台升降电机噪声超过（    ）时，需润滑电机

A.60dB	B.100dB	C.120dB	D.40dB

461.SLA零件表面粗糙度超差的主要原因不包括（    ）

A.层厚过大	B.激光功率波动	C.粉末粒径不均匀	D.离型膜磨损

462.FDM设备成型平台的“真空吸附孔”直径应设置为（    ），以保证吸附力均匀且不影响零件底部质量

A.0.5—1mm	B.2—3mm	C.1.5—2mm	D.0.1—0.3mm

463.增材制造设备的“维护记录”应包含（    ）

A.维护日期、内容、更换部件、操作人员	B.仅维护日期	C.仅更换部件	D.无需记录

464.黏结剂喷射成型中，脱脂后的零件密度通常为理论密度的（    ）

A.40%—50%	B.50%—60%	C.60%—70%	D.70%—80%

465.FDM用尼龙材料打印前，通常需要进行（    ）处理，以去除水分

A.高温烘烤	B.低温冷冻	C.紫外线照射	D.化学浸泡

466.增材制造设备的安全操作规程应（    ）

A.张贴在设备旁显眼位置	B.存放在办公室	C.仅操作人员知晓	D.无需制定

467.增材制造设备操作人员的安全培训考核频率是（    ）

A.每年1次	B.每两年1次	C.每三年1次	D.仅岗前考核

468.金属SLM设备送粉器搅拌电机转速从30rpm降至20rpm时，粉末团聚率可能会（    ）

A.增加	B.降低	C.不变	D.不确定

469.处理FDM设备“零件尺寸沿Z轴方向超差”故障时，优先校准的部件是（    ）

A.成型平台升降电机步距（误差≤0.001mm/步）	B.送丝轮压力	C.树脂液位	D.冷却风扇转速

470.SLA工艺中，“树脂更换”时不需要（    ）

A.清洁树脂槽	B.校准激光焦距	C.排空管道	D.测试固化效果

471.SLA设备树脂槽的离型膜更换标准是（    ）

A.使用100h后	B.出现划痕或透光率下降＞10%	C.每打印50个零件	D.树脂更换3次后

472.金属SLM设备中，“‘送粉器的‘搅拌装置’’”作用是（    ）

A.防止粉末团聚，保证送粉均匀	B.提高粉末温度	C.降低粉末湿度	D.筛选粉末粒径

473.FDM工艺中，平台附着力不足时，应（    ）

A.降低平台温度	B.增加平台温度	C.提高打印速度	D.减小层厚

474.FDM设备打印平台水平度误差超过（    ）时需校准

A.0.01mm/m	B.0.05mm/m	C.0.1mm/m	D.0.2mm/m

475.FDM设备中，“加热平台温控器故障”会导致（    ）

A.平台温度失控（过高或过低）	B.平台无法升降	C.喷头温度异常	D.送丝不畅

476.SLM设备扫描系统定位误差超过（    ）时需校准

A.0.01mm	B.0.05mm	C.0.1mm	D.0.2mm

477.SLA设备操作中，皮肤过敏后的处理措施是（    ）

A.立即停止接触→清洗→就医→记录过敏史	B.继续操作	C.涂抹药膏后继续	D.忽略过敏症状

478.SLM设备打印时出现“温度报警（平台或激光头）”，可能的原因是（    ）

A.温度传感器故障或散热系统堵塞	B.温度设置合理	C.散热风扇正常工作	D.打印速度过慢

479.FDM设备打印过程中，若线材突然断裂并弹出，应（    ）

A.继续打印	B.暂停设备，清理弹出的线材，防止缠绕	C.更换线材	D.提高送丝速度

480.FDM设备喷头的“喷嘴磨损率”检测时，应采用（    ），精度可达0.001mm

A.激光测径仪	B.千分尺	C.游标卡尺	D.光学显微镜

481.SLM设备打印的金属粉末，其松装密度通常为（    ），影响铺粉厚度和致密度

A.1.0—2.0g/cm³	B.2.5—4.0g/cm³	C.4.5—6.0g/cm³	D.6.5g/cm³以上

482.FDM设备控制系统死机的常见原因是（    ）

A.丝材含水率过高	B.软件版本不兼容	C.喷嘴温度过高	D.加热床损坏

483.数字光处理（DLP）工艺中，成像单元的分辨率直接影响零件的（    ）

A.致密度	B.尺寸精度	C.力学性能	D.表面粗糙度

484.SLM设备中，“粉末床”的升降精度直接影响（    ）

A.打印模型的颜色	B.打印层厚精度	C.树脂黏度	D.线材直径

485.SLM设备打印后，未使用的粉末应存储在（    ）

A.开放容器中	B.密封、干燥、避光的容器中	C.潮湿环境中	D.高温环境中

486.EBM工艺中，粉末床高度精度通常控制在（    ）

A.±0.01mm	B.±0.02mm	C.±0.03mm	D.±0.05mm

487.SLM设备激光头保护镜片污染程度超过（    ）时，需更换镜片

A.5%透光率下降	B.50%透光率下降	C.90%透光率下降	D.1%透光率下降

488.金属粉末的“松装密度”通常为理论密度的（    ）

A.30%—40%	B.40%—50%	C.50%—60%	D.60%—70%

489.以下哪种故障属于SLS设备的常见机械故障（    ）

A.光敏树脂变质	B.喷头堵塞	C.铺粉辊卡死	D.激光无法点亮

490.SLM设备打印后，零件的初步处理是（    ）

A.去除支撑结构和表面残留粉末	B.高温烧结	C.电镀	D.焊接

491.SLA设备树脂槽清理周期超过（    ）时，会导致树脂污染

A.1周	B.1年	C.3年	D.1个月

492.增材制造操作员在操作设备时，应（    ），确保操作安全

A.遵守设备操作规程	B.随意更改参数	C.用手触摸高温部件	D.边操作边吸烟

493.SLM零件激光熔合质量检测的关键指标是（    ）

A.熔合线完整性	B.表面粗糙度	C.尺寸精度	D.硬度

494.FDM 工艺中，打印柔性材料（如 TPU）时，应优先降低（    ）

A.喷嘴温度    B.平台温度    C.打印速度    D. 层厚

495.FDM设备送丝电机步进电机丢步率超过（    ）时，需更换电机

A.0.1%	B.1%	C.10%	D.50%

496.SLM设备打印时出现“氧气浓度报警”，可能的原因是（    ）

A.保护气体供应充足，无泄漏	B.保护气体泄漏或氧气传感器故障	C.打印速度过快	D.粉末用量不足

497.SLM设备的“平台平整度长期监测模块”通过（    ）定期检测平台平整度，防止变形

A.激光干涉仪	B.标准块测量	C.图像分析	D.手动调整

498.金属SLM设备惰性气体流量从15L/min降至8L/min时，零件表面氧化层厚度会增加（    ）

A.0.5-1μm	B.5-10μm	C.20-30μm	D.0.1-0.2μm

499.金属SLM设备打印不锈钢零件时，“粉末松装密度”应控制在（    ），保证铺粉均匀

A.0.65—0.7g/cm³	B.0.55—0.6g/cm³	C.0.75—0.8g/cm³	D.0.5—0.55g/cm³

500.处理SLA设备“零件表面出现不规则气泡”故障时，若排除树脂脱泡不充分，下一步应检查（    ）

A.送丝轮压力	B.紫外线滤镜透光率（低于85%需更换）	C.金属粉末流动性	D.铺粉速度

501.SLA设备成型平台的“升降电机编码器分辨率”应达到（    ），保证升降精度

A.1000线/转	B.500线/转	C.2000线/转	D.250线/转

502.FDM设备打印模型后，若需进行“喷漆处理”，预处理流程是（    ）

A.砂纸打磨（400-800目）→酒精清洁→喷涂底漆→晾干	B.直接喷漆	C.仅酒精清洁	D.仅打磨

503.处理SLA设备“零件表面出现不规则凹陷”故障时，优先检查的参数是（    ）

A.树脂液位（低于槽口2mm以上）与刮刀清洁度	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

504.SLM设备打印零件的“表面粗糙度Ra＞10μm”，应采取的后处理方法是（    ）

A.200目→400目→800目砂纸打磨→金刚石抛光膏（粒度1μm）抛光	B.仅砂纸打磨	C.仅抛光膏抛光	D.喷砂处理

505.SLA设备紫外光光源的“功率密度均匀性”误差应控制在（    ）以内，保证固化均匀

A.±10%	B.±5%	C.±15%	D.±20%

506.金属SLM零件化学抛光时间过长，会导致（    ）

A.表面过腐蚀，尺寸超差	B.硬度提升	C.致密度下降	D.氧化层增厚

507.FDM设备打印碳纤维增强PLA模型时，“模型拉伸断裂伸长率低”，应调整的参数是（    ）

A.填充密度降低至40%+后固化时间缩短至5min+打印方向与拉伸方向呈45°	B.提高填充密度	C.延长后固化时间	D.打印方向与拉伸方向一致

508.SLS设备中，“粉末的‘松装密度’”用于评估（    ）

A.粉末颜色	B.粉末流动性与可烧结性	C.粉末纯度	D.粉末粒径

509.SLM零件关键尺寸的检测频率应（    ）一般尺寸

A.高于	B.低于	C.等于	D.无固定关系

510.金属SLM零件的“拉伸强度”检测时，应至少测试（    ）个试样，若有1个不合格需重新测试

A.3个	B.1个	C.5个	D.2个

511.黏结剂喷射成型中，“烧结后的零件收缩率”通常为（    ）

A.1%—3%	B.3%—5%	C.5%—8%	D.8%—12%

512.处理FDM设备“零件层间剥离”故障时，若温度正常，应调整的参数是（    ）

A.填充路径重叠率（提高至15%—20%）	B.送丝轮压力	C.树脂黏度	D.惰性气体压力

513.金属SLM设备中，“‘激光的‘脉冲宽度’’”调整主要影响（    ）

A.成型速度	B.粉末熔化深度	C.零件颜色	D.惰性气体消耗

514.SLA设备中，“‘成型平台的‘表面粗糙度’’”应控制在（    ）以下，保证零件附着力

A.Ra1.6μm	B.Ra3.2μm	C.Ra6.3μm	D.Ra12.5μm

515.SLA设备树脂槽密封圈硬度低于（    ）时，需更换密封圈

A.50ShoreA	B.20ShoreA	C.80ShoreA	D.10ShoreA

516.SLA设备成型平台的“氧化层电阻率”应控制在（    ）以下，保证零件附着力

A.1×10⁶Ω・cm	B.1×10⁸Ω・cm	C.1×10⁵Ω・cm	D.1×10⁷Ω・cm

517.增材制造中，“粘结剂喷射成型（BJ）”的主要劣势是（    ）

A.成型速度慢	B.零件精度低	C.需后续烧结	D.材料范围窄

518.金属SLM设备中，“‘送粉器的‘送粉速度’’”调整依据是（    ）

A.粉末颜色	B.铺粉厚度与成型面积	C.激光功率	D.成型速度

519.FDM设备中，“喷头温度波动”的原因不包括（    ）

A.温度传感器松动	B.加热棒接触不良	C.冷却风扇转速稳定	D.温控器参数异常

520.SLM零件不合格品的处理方式不包括（    ）

A.重新打印	B.返工修复	C.降级使用	D.直接销售

521.SLA设备树脂槽“泄漏”，其原因可能是（    ）

A.密封圈损坏	B.树脂黏度异常	C.金属粉末粒径不均	D.紫外线功率波动

522.FDM成型中，“PLA材料的‘回抽距离’”通常设置为（    ）

A.0.1—0.3mm	B.0.4—0.8mm	C.1.0—1.5mm	D.2.0—2.5mm

523.金属SLM零件的“弯曲强度”检测时，三点弯曲试验的跨距应设置为试样厚度的（    ），符合GB/T9341标准

A.16倍	B.10倍	C.20倍	D.12倍

524.校准SLM设备送粉器送粉速度时，采用计时称重法，允许的误差是（    ）

A.±3%	B.±10%	C.±20%	D.±0.1%

525.立体光固化（SLA）工艺中，光敏树脂固化速度主要取决于（    ）

A.树脂黏度	B.激光功率密度	C.层厚	D.扫描路径

526.SLM设备打印过程中，若平台温度波动超过±5℃，应排查的流程是（    ）

A.检查加热管故障→检查温度传感器→检查温控模块	B.继续打印	C.提高平台温度设定	D.降低打印速度

527.处理SLA设备“树脂固化后表面发黏”故障时，若后固化参数正常，应检查的部件是（    ）

A.树脂纯度（杂质含量＞0.5%需过滤）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

528.黏结剂喷射成型中，黏结剂固含量过低会导致（    ）

A.零件强度不足	B.喷射堵塞	C.脱脂时间延长	D.烧结收缩率升高

529.FDM设备中，若“送丝电机”不运转，排除电源问题后，应检查（    ）

A.树脂黏度	B.电机驱动器	C.金属粉末粒度	D.紫外灯寿命

530.FDM设备成型室的“温度梯度”控制时，上下温差应控制在（    ）以内，以减少零件翘曲

A.±3℃	B.±5℃	C.±1℃	D.±2℃

531.金属SLM设备中，“‘送粉器的‘容量’’”应根据（    ）选择

A.单次打印粉末用量	B.粉末颜色	C.成型速度	D.激光功率

532.SLA设备树脂的“黏度”随剪切速率增加而下降的特性，称为（    ），保证成型流动性

A.剪切变稀	B.剪切增稠	C.牛顿流体特性	D.粘弹性

533.SLM设备打印零件后，若“支撑去除后表面有‘凹痕’”，应采用的修复方法是（    ）

A.金属补焊（同材质粉末）→砂纸打磨平整	B.直接打磨	C.喷漆覆盖	D.忽略凹痕

534.SLM设备激光头的“扫描范围”应比成型平台实际尺寸大（    ），避免边缘扫描不充分

A.5mm	B.10mm	C.15mm	D.20mm

535.增材制造中，“‘切片软件的‘支撑生成阈值角度’’”设置越小，会导致（    ）

A.支撑用量减少	B.B.支撑用量增加	C.零件强度降低	D.成型速度加快

536.SLM设备粉末床的“铺粉辊材质”选择（    ）时，可减少粉末粘连，保证铺粉均匀

A.聚四氟乙烯（PTFE）涂层钢辊	B.不锈钢辊	C.橡胶辊	D.铝合金辊

537.SLA设备打印后，若“模型‘尺寸偏差’（X轴偏小0.5%）”，应调整的切片参数是（    ）

A.X轴方向缩放比例设置为100.5%（补偿收缩）	B.缩放比例100%	C.缩放比例99.5%	D.Y轴缩放比例调整

538.EBM设备温度传感器故障会导致（    ）

A.粉末预热温度不准确	B.电子束聚焦不良	C.真空度波动	D.零件冷却过快

539.金属SLM设备激光功率“突然下降”，其原因可能是（    ）

A.激光电源故障	B.树脂污染	C.金属粉末湿度高	D.铺粉辊磨损

540.增材制造中，“打印失败分析”应首先检查（    ）

A.材料颜色	B.切片参数与设备状态	C.后处理工具	D.模型文件大小

541.FDM设备送丝轮压力调整工具精度应达到（    ）

A.±1N	B.±10N	C.±20N	D.±0.1N

542.SLM设备粉末床的“铺粉辊转速”调整为（    ）时，可保证铺粉厚度均匀且效率高

A.50-100rpm	B.B.20-30rpm	C.150-200rpm	D.10-15rpm

543.处理FDM设备“零件表面出现气泡”故障时，若丝材烘干充分，应调整的参数是（    ）

A.喷头温度（降低5-10℃）与回抽距离（增加0.2mm）	B.送丝轮压力	C.树脂黏度	D.惰性气体压力

544.黏结剂喷射成型中，烧结降温速率过快会导致零件（    ）

A.氧化	B.开裂	C.致密度升高	D.尺寸偏大

545.EBM零件航空航天应用的质量要求是（    ）

A.高致密度、低残余应力、可追溯性	B.高表面粗糙度	C.高收缩率	D.低硬度

546.FDM设备送丝管内壁“粘丝”，会导致（    ）

A.送丝阻力增大，挤出量波动	B.树脂固化过快	C.金属粉末氧化	D.紫外光功率下降

547.SLA工艺中，“柔性光敏树脂”的断裂伸长率通常可达（    ）

A.50%—100%	B.100%—200%	C.200%—300%	D.300%—400%

548.SLM设备成型室的“冷却水管路”压力损失应控制在（    ）以内，保证散热效率

A.0.05MPa	B.0.1MPa	C.0.15MPa	D.0.2MPa

549.金属SLM零件的“耐腐蚀性”检测时，采用中性盐雾试验，盐雾浓度应控制在（    ），符合GB/T10125标准

A.5%±1%NaCl溶液	B.3%±1%NaCl溶液	C.10%±1%NaCl溶液	D.1%±1%NaCl溶液

550.黏结剂喷射成型中，脱脂时间通常为（    ）

A.1—3h	B.3—6h	C.6—12h	D.12—24h

551.黏结剂喷射零件强度不足的主要原因是（    ）

A.黏结剂喷射量过少	B.激光功率过低	C.电子束聚焦不良	D.丝材挤出量不足

552.SLM设备故障报警代码显示“激光功率低”，应首先检查（    ）

A.激光模块电源	B.铺粉机构	C.粉末床温度	D.冷却系统

553.金属SLM零件X射线探伤（XRT）时，可检测出的最小内部孔隙尺寸是（    ）

A.5-10μm	B.50-100μm	C.200-300μm	D.1-2μm

554.FDM工艺中，“平台校准”的核心目的是保证（    ）

A.平台水平度	B.喷嘴与平台间距均匀	C.平台温度均匀	D.打印速度稳定

555.FDM成型中，ABS材料的常用加热平台温度范围是（    ）

A.50-80℃	B.90-110℃	C.120-150℃	D.160-180℃

556.FDM成型中，“‘ABS材料的‘回抽速度’’”调整过慢会导致（    ）

A.零件表面出现拉丝	B.成型速度减慢	C.丝材无法挤出	D.喷头堵塞

557.校准SLM设备送粉量精度时，采用称重法，单次送粉量误差应控制在（    ）以内

A.±2%	B.±10%	C.±20%	D.±0.1%

558.SLA设备光敏树脂的储存温度应控制在（    ）

A.15-25℃	B.0-15℃	C.25-35℃	D.35-45℃

559.SLA工艺中，零件后固化的紫外线波长通常为（    ）

A.200-250nm	B.250-300nm	C.300-365nm	D.365-400nm

560.EBM设备电子束聚焦电流波动会导致（    ）

A.零件表面精度下降	B.真空度波动	C.粉末预热温度偏差	D.零件致密度升高

561.SLS设备中，“‘激光的‘扫描模式’’”选择“螺旋扫描”的优点是（    ）

A.减少零件内应力	B.成型速度最快	C.材料利用率最高	D.零件致密度最高

562.增材制造设备的“参数保存”功能主要是为了（    ）

A.防止数据丢失，便于重复打印相同零件	B.提高成型速度	C.降低材料消耗	D.简化切片流程

563.EBM工艺中，真空系统油雾过滤器的更换周期通常为（    ）

A.100h	B.500h	C.1000h	D.2000h

564.FDM设备打印零件尺寸“变大”，其原因可能是（    ）

A.喷头偏移（X/Y轴校准误差）	B.树脂收缩率异常	C.金属粉末湿度高	D.紫外线功率过低

565.SLA设备中，“树脂槽的‘液位高度’”应保持在（    ）范围内

A.低于槽口1—2mm	B.与槽口平齐	C.高于槽口1—2mm	D.无固定要求

566.SLM设备打印Ti-6Al-4V零件时，“零件密度低于99%”，应优化的工艺参数组合是（    ）

A.激光功率与扫描速度的匹配关系	B.降低激光功率	C.提高扫描速度	D.增加层厚

567.金属SLM零件的“冲击韧性”检测时，试样缺口深度应控制在（    ），符合GB/T229标准

A.2mm	B.1mm	C.3mm	D.D.0.5mm

568.FDM设备使用的PETG材料，其透光率在打印后未抛光时约为（    ），抛光后可提升至80%以上

A.40%—50%	B.60%—70%	C.80%—90%	D.95%以上

569.金属SLM设备打印钛合金零件时，“惰性气体置换时间”应达到（    ）以上，保证氧气浓度达标

A.15min	B.5min	C.25min	D.10min

570.SLM工艺中，打印Ti6Al4V零件时，激光能量密度通常设定为（    ）

A.50—100J/mm³	B.100—150J/mm³	C.150—200J/mm³	D.200—250J/mm³

571.EBM设备高压电源故障会导致（    ）

A.电子束无法产生	B.真空度下降	C.粉末预热过度	D.零件致密度降低

572.SLA设备树脂的“储存湿度”应控制在（    ）以下，防止树脂吸潮导致黏度增大

A.50%RH	B.60%RH	C.40%RH	D.70%RH

573.SLA设备成型平台的“自动找平”功能精度检测时，找平后平台平面度误差应控制在（    ）以内

A.0.02mm/m	B.0.1mm/m	C.0.05mm/m	D.0.2mm/m

574.SLS设备中，“粉末回收系统”的主要作用是（    ）

A.收集未烧结粉末，筛选后复用	B.处理废弃粉末	C.冷却粉末	D.输送新粉末

575.DLP工艺中，单次曝光成型的层厚上限取决于（    ）

A.光敏树脂固化深度	B.成像单元尺寸	C.平台升降精度	D.树脂槽厚度

576.SLA设备的“紫外灯扫描精度校准模块”使用的标准校准件是（    ）

A.十字线校准板	B.标准立方体模型	C.阶梯状测试件	D.镂空测试件

577.SLA零件固化度检测通常采用（    ）方法

A.差示扫描量热法（DSC）	B.称重	C.硬度检测	D.拉伸试验

578.黏结剂喷射设备粉末爆炸的最小点火能量通常（    ）

A.较低（易被静电、火花点燃）	B.较高（需高温明火点燃）	C.与金属粉末相同	D.无需关注

579.SLA工艺中，零件后固化后的尺寸收缩率通常为（    ）

A.0.1%—0.5%	B.0.5%—1%	C.1%—2%	D.2%—3%

580.SLM设备打印前，检查激光安全联锁装置的目的是（    ）

A.确保激光不泄漏，保障人身安全	B.提高激光功率	C.延长激光头寿命	D.优化打印精度

581.金属增材制造中，“残余应力”的主要来源是（    ）

A.粉末颗粒间的摩擦力	B.熔池快速冷却产生的热应力	C.激光反射导致的能量损失	D.支撑结构的约束作用

582.SLM设备打印完成后，“零件表面出现微裂纹”，应采取的修复流程是（    ）

A.激光熔覆修复（功率150W，扫描速度800mm/s）→打磨修复区域→探伤检测	B.直接使用	C.重新打印	D.退火处理

583.FDM设备的送丝管若出现堵塞，应（    ）

A.继续使用	B.停止使用，用压缩空气或专用工具疏通，严重时更换	C.提高送丝速度	D.降低送丝速度

584.SLM设备打印时出现“粉末进料速度异常”，可能的原因是（    ）

A.进料机构电机故障或粉末结块堵塞进料口	B.粉末流动性好	C.粉末用量充足	D.打印速度适宜

585.FDM设备喷头喷嘴孔径误差超过（    ）时，需更换喷嘴

A.±0.01mm	B.±0.1mm	C.±1mm	D.±0.001mm

586.SLS设备中，“‘成型室的‘降温方式’’”通常为（    ）

A.风冷	B.水冷	C.自然冷却	D.油冷

587.SLA设备搬运时，需重点保护的部件是（    ）

A.激光振镜	B.加热床	C.丝材进给机构	D.粉末回收系统

588.FDM成型中，“PLA材料的拉伸强度”通常在（    ）范围内

A.10-20MPa	B.30-60MPa	C.70-90MP	D.D.100-120MPa

589.增材制造车间的“禁止烟火”标识应张贴在（    ）

A.材料储存区、设备操作区	B.走廊通道	C.卫生间	D.楼梯间

590.处理SLA设备“树脂固化后出现白化”故障时，若波长正常，应检查的参数是（    ）

A.树脂光敏剂含量（低于2%需补加）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊速度

591.SLM设备激光头的“聚焦镜焦距”误差超过（    ）时，会导致激光光斑直径增大，影响成型精度

A.±0.1mm	B.±0.5mm	C.±1mm	D.±0.01mm

592.处理SLA设备“树脂固化后出现分层”故障时，优先调整的参数是（    ）

A.层间停留时间（延长1—2s）与树脂温度（提高3-5℃）	B.送丝轮压力	C.金属粉末湿度	D.铺粉辊压力

593.FDM设备成型平台温度传感器使用寿命超过（    ）时，需更换传感器

A.3000h	B.300h	C.30h	D.3h

594.增材制造操作员在更换金属粉末时，应（    ），避免粉末交叉污染

A.直接倒入料仓	B.清理料仓与送粉系统后添加	C.混合不同粉末	D.无需清理

595.FDM设备加热床温控器故障会导致（    ）

A.加热床温度失控	B.丝材挤出量不准确	C.回抽功能失效	D.零件翘曲

596.SLM设备打印零件时，“激光光斑偏移导致尺寸偏差”，应采取的校准流程是（    ）

A.使用激光干涉仪检测光斑位置→软件补偿扫描路径→打印标准立方体验证尺寸	B.手动调整激光头位置	C.更换激光发射器	D.重启设备

597.SLS设备中，“激光头运动精度”检测应使用（    ）

A.测试件（如网格件）	B.游标卡尺	C.表面粗糙度仪	D.三坐标测量仪

598.金属SLM设备粉末床预热时间不足，会导致（    ）

A.层间未熔合	B.树脂固化过快	C.金属粉末氧化	D.送丝速度下降

599.SLM设备运行时，环境温度应控制在（    ）

A.15-25℃	B.20-30℃	C.25-35℃	D.30-40℃

600.增材制造中，“‘切片软件的‘支撑高度’’”应设置为从（    ）到零件悬空处

A.成型平台表面	B.支撑底座	C.其他零件表面	D.设备底部

二、判断题（共400题）

1. SLM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致打印过程中断 （    ）

2. FDM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致轴承过热 （    ）

3. 增材制造中，SLM零件的力学性能通常接近锻造件，优于铸造件。 （    ）

4. FDM设备操作时，若加热床温度失控（持续升温），应立即切断设备总电源，防止加热床过热损坏或引发火灾。 （    ）

5. 增材制造打印任务暂停后，可直接继续打印 （    ）

6. FDM设备成型室加热后温度分布不均，需检查加热管功率差异 （    ）

7. SLM设备打印金属零件时，惰性气体的纯度对零件的致密度无影响。 （    ）

8. FDM设备送丝轮磨损会导致送丝打滑、挤出不稳定。 （    ）

9. 金属SLM设备送粉速度应根据铺粉厚度调整 （    ）

10. SLM设备操作人员佩戴普通医用口罩即可防止金属粉末吸入，无需专用N95口罩。 （    ）

11. SLA设备树脂槽的“密封盖”需每次打印后及时盖上，防止树脂挥发和灰尘落入，影响树脂性能。 （    ）

12. 增材制造设备长期停机前，应清理材料通道 （    ）

13.金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为喷丸速度不均 （    ）

14. SLM设备金属零件拉伸试样加工后表面有划痕，是因为加工环境有杂质 （    ）

15. 增材制造设备的维护中，对SLA设备的树脂槽进行清洁时，可使用普通有机溶剂。 （    ）

16. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致送丝精度下降 （    ）

17. SLA设备成型室排气系统故障，会导致材料挥发物浓度过高 （    ）

18. SLM设备的保护气体钢瓶支架需每月检查一次，确保支架牢固，防止钢瓶倾倒。 （    ）

19. FDM工艺中，丝材干燥箱的温度通常为60-80℃（PLA）或80-100℃（ABS）。 （    ）

20. FDM设备粉末回收后松装密度下降，是因为粉末破碎 （    ）

21. SLA设备零件后固化后硬度仍不足，是因为后固化时间过长 （    ）

22. FDM设备打印柔性材料时，需更换硬度更低的喷嘴，防止材料磨损喷嘴。 （    ）

23. FDM设备打印PLA材料时，冷却风扇转速设置为80%—100%可减少翘曲 （    ）

24. SLM设备激光头观察窗玻璃起雾，可能是因为激光头内外温差过大或密封不良。 （    ）

25. FDM设备零件固化后出现翘曲，需调整扫描路径 （    ）

26. SLA设备打印完成后，模型需先在空气中放置10分钟，再进行后固化处理。 （    ）

27. SLM设备金属零件拉伸试验断口出现沿晶断裂，是因为成型室氧气浓度过高 （    ）

28. SLM设备激光功率衰减超过2%时，需检查激光头镜片 （    ）

29. SLM设备激光扫描完成后无法关闭，是因为激光安全联锁误动作 （    ）

30. 光固化打印零件后固化后硬度仍不足，是因为后固化紫外线强度不足 （    ）

31. FDM设备送丝轮表面若有磨损，会导致送丝打滑，需更换新送丝轮。 （    ）

32. SLA设备树脂纯度检测可用折射率测量 （    ）

33. SLM设备粉末筛分后仍有细小团聚，需降低筛分温度 （    ）

34. FDM工艺中，PLA材料的主要优势是耐高温性好。 （    ）

35. FDM设备调试“送丝管内壁光滑度”时，内壁粗糙度Ra≤0.8μm，粗糙度过高会增加送丝阻力，导致送丝打滑，需定期清洁送丝管。 （    ）

36. SLA设备打印模型的支撑高度需比模型悬空部分低0.5mm，避免支撑与模型粘连过紧。 （    ）

37. 金属SLM设备激光扫描路径通常相邻层垂直 （    ）

38. “百层高度”检测目的是测试设备最大成型高度 （    ）

39. FDM设备的步进电机驱动器需每半年检查一次，若出现故障代码，需记录代码并联系维修人员，不可自行拆解。 （    ）

40. FDM设备喷头散热风扇可冷却送丝机构 （    ）

41. 黏结剂喷射设备粉末的防爆等级应符合粉尘防爆区域要求（如ExtDA21），设备选型需匹配防爆等级。 （    ）

42. FDM 工艺中，ABS 丝材的熔点通常高于 PLA 丝材。 （    ）

43. FDM打印碳纤维增强尼龙零件时，通过“送丝管优化（特氟龙材质）+喷嘴（红宝石材质）+填充角度沿受力方向”，零件弯曲模量从10GPa提升至18GPa，且耐磨性提升40%。 （    ）

44. SLA设备成型平台表面不平整会导致树脂固化不均 （    ）

45. 金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为弹丸材质不合适 （    ）

46. FDM设备零件表面出现微小划痕，是因为丝材中有硬颗粒 （    ）

47. SLS设备激光功率检测可用功率计 （    ）

48. SLA设备树脂槽使用寿命与维护情况有关 （    ）

49. FDM设备送丝电机若出现“异响”，需检查送丝轮是否磨损或线材是否卡阻，送丝轮磨损需更换，线材卡阻需清理送丝管。 （    ）

50. 金属SLM零件热等静压处理后强度可提高10%以上 （    ）

51. SLM设备惰性气体流量计显示为零，是因为流量计校准失效 （    ）

52. SLA设备“后固化箱温度失控（超过设定值10℃）”，故障原因是温度传感器故障或加热管短路，需更换温度传感器（精度±0.5℃）并检测加热管电阻（应无短路），维修时需断电操作。 （    ）

53. FDM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉均匀性下降 （    ）

54.金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为喷丸距离不均 （    ）

55. SLM设备送丝电机运行时电流过大，是因为电机轴承润滑不良 （    ）

56. EBM零件硬度检测优先采用维氏硬度（HV），因该方法压痕小，对零件损伤小，适合精密零件。 （    ）

57. 增材制造打印失败零件应直接丢弃 （    ）

58. SLM设备粉末回收后松装密度下降，是因为筛分过度或粉末破碎。 （    ）

59. FDM设备“双喷头切换时缺料”，故障原因是备用喷头未提前预热（与目标温度差＞10℃）或切换后未挤出预存料，需提前5分钟加热备用喷头并设置“切换后挤出10mm预存料”。 （    ）

60. SLA设备的树脂槽维护记录需每次维护后填写，记录维护日期、内容和部件更换情况，便于追溯设备状态。 （    ）

61. FDM设备打印模型时，若发现支撑断裂，需暂停打印，增加支撑密度后重新打印。 （    ）

62. SLA设备树脂“使用中突然分层且搅拌后仍分层”，故障原因是树脂过期（超过6个月保质期）或储存温度过高（＞30℃），需废弃过期树脂并将新树脂储存在20-25℃环境中。 （    ）

63. 黏结剂喷射成型中，粉末粒径与黏结剂滴径的最佳匹配是滴径为粒径的1.5倍。 （    ）

64. 光敏树脂使用后剩余量保存不当，会导致固化速度减慢或性能下降。 （    ）

65. FDM设备零件表面光泽度不足，需提高树脂温度 （    ）

66. EBM设备打印完成后，零件致密度不足，可能的原因是电子束能量过低或扫描速度过快。 （    ）

67. 金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为炉内气氛不纯 （    ）

68. FDM设备粉末回收后松装密度下降，是因为粉末湿度增加 （    ）

69. 金属SLM零件X射线探伤可检测内部缺陷 （    ）

70. 黏结剂喷射设备粉末吸入后，应立即将操作人员转移至新鲜空气处，鼓励其咳嗽排出粉尘，严重时就医检查。 （    ）

71. SLA设备喷头热端温度传感器故障，会导致材料浪费 （    ）

72. SLM设备激光扫描边缘出现过熔，是因为边界补偿值过大 （    ）

73. SLA设备喷头热端温度传感器故障，会导致材料降解 （    ）

74. FDM设备打印ABS材料时，喷头温度设置为230-250℃合理 （    ）

75. 增材制造设备打印复杂内腔结构的模型时，FDM工艺比SLA工艺更具优势。 （    ）

76. FDM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉辊跳动 （    ）

77. SLM设备打印完成后，零件表面的残留粉末需用高压空气枪（压力0.5-0.8MPa）清理，再进行喷砂处理，提高表面质量。 （    ）

78. SLM设备的激光扫描头散热风扇需每月清洁一次，确保散热良好，防止激光头过热。 （    ）

79. SLA设备激光头聚焦镜更换后光斑直径增大，需校准聚焦镜位置 （    ）

80. SLA设备成型平台加热后出现局部热点，是因为加热管安装不当 （    ）

81. SLM设备激光头聚焦镜污染，会导致聚焦镜过热 （    ）

82. SLA设备喷头热端与喉管连接松动，会导致热端散热不良 （    ）

83. SLM设备粉末筛分后仍有细小团聚，需增加筛分压力 （    ）

84. SLA设备成型室排气系统故障，会导致成型室压力波动 （    ）

85. SLM设备激光功率显示值与实际值偏差超过10%，需校准激光功率计 （    ）

86. FDM设备切片时应选择“易剥离支撑”类型，支撑与模型连接面越小，后续去除越方便且不易损伤模型。 （    ）

87. FDM设备打印木质填充PLA材料时，需使用专用的“高温喷嘴”（耐温≥300℃），因木质纤维颗粒会增加喷嘴磨损，普通喷嘴易损坏。 （    ）

88. SLM设备打印中若粉末床出现局部隆起，需立即暂停设备，用专用工具轻轻压平隆起部分后继续。 （    ）

89. ABS材料后处理包括烧结 （    ）

90. SLM设备打印钛合金零件时，保护气体需使用高纯度氩气（纯度≥99.999%），氩气纯度不足会导致零件氧化，影响力学性能。 （    ）

91. SLM设备运行时，环境温度应控制在20-30℃，避免温度波动影响设备稳定。 （    ）

92. FDM设备更换0.4mm喷嘴后，无需重新校准喷头与平台的初始间距，直接打印即可。 （    ）

93. SLA设备的树脂过滤器需每打印20次更换一次，防止杂质进入树脂槽。 （    ）

94. 数字光处理（DLP）工艺与SLA工艺均属于“光固化类”，且均为点成型方式。 （    ）

95. 废弃光敏树脂可混入生活垃圾 （    ）

96. 金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为零件表面曲率变化 （    ）

97. 增材制造设备的加热平台温度越高，打印模型质量越好。 （    ）

98. SLM设备的打印平台表面，需每打印20批次零件后用砂纸（400目）轻轻打磨一次，去除残留粉末。 （    ）

99. SLM设备喷头挤出丝材直径波动，是因为喷头温度波动 （    ）

100. SLA设备成型室观察窗玻璃污染，会导致玻璃破裂风险增加 （    ）

101. 增材制造“扫描路径”设计不影响零件内应力 （    ）

102. SLS设备粉末流动性差与粉末颜色有关 （    ）

103. 金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为冷却速度过快 （    ）

104. SLA设备的紫外灯强度衰减后，可通过延长照射时间来弥补，保证固化效果。 （    ）

105. FDM工艺中，ABS材料的打印喷嘴温度通常为220-250℃。 （    ）

106. FDM零件质量控制的难点是层间结合强度，层间温度和挤出稳定性对结合强度影响显著。 （    ）

107. SLA设备紫外线强度衰减会导致树脂固化时间延长 （    ）

108. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为刮刀直线度误差 （    ）

109. SLA工艺中，后固化的紫外线波长通常为365-400nm。 （    ）

110. SLM工艺中，激光扫描方向每层旋转45°可减少零件各向异性。 （    ）

111. FDM设备打印模型取出时，若模型与平台粘连过紧，可强行拉扯模型边缘，快速取下。 （    ）

112. SLM设备的铺粉电机需每半年检查一次，若运行有异响，需检查电机轴承或齿轮。 （    ）

113. SLA设备紫外线滤镜透光率低于80%时，需立即更换滤镜 （    ）

114. 增材制造设备操作时，若设备出现冒烟，需立即撤离人员，拨打消防电话，不可自行灭火。 （    ）

115. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致送丝量波动 （    ）

116. SLM设备的粉末筛（100目），需每使用5次后用压缩空气吹洗一次，清理筛孔内的残留粉末。 （    ）

117. FDM工艺中，PEEK材料的打印喷嘴温度通常为360-400℃。 （    ）

118. SLM设备激光头观察窗玻璃起雾，是因为观察窗玻璃污染 （    ）

119. FDM设备送丝轮压力传感器误差超过±1%时，无需校准 （    ）

120. 金属SLM零件热处理包括电镀 （    ）

121. 增材制造批量打印时，零件摆放密度越高越好 （    ）

122. FDM设备惰性气体流量计显示为零，是因为气体纯度不足 （    ）

123. SLM设备调试“激光头与平台距离”时，需使用“厚度规”测试，距离为粉末床厚度+激光聚焦深度（如粉末床厚度0.1mm，聚焦深度0.05mm，距离0.15mm）。 （    ）

124. FDM设备零件后固化后硬度仍不足，是因为后固化时间过短 （    ）

125. EBM零件残余应力检测采用X射线衍射法时，可测量零件表面的应力分布，该方法属于无损检测。 （    ）

126. FDM工艺中，丝材含水率过高会导致打印时出现表面气泡。 （    ）

127. SLM设备粉末床铺粉后出现隆起，是因为铺粉辊转速过快 （    ）

128. FDM设备“打印的模型‘沿Z轴层厚不均’（偏差＞±0.05mm）”，故障原因是丝杠螺距误差（＞0.01mm）或步进电机参数错误，需校准丝杠螺距（误差≤±0.005mm）并重新设置电机参数，层厚不均会导致模型表面台阶明显。 （    ）

129. SLA设备喷头热端温度传感器故障，会导致喷头温度失控 （    ）

130. 金属SLM零件硬度测试常用维氏硬度（HV） （    ）

131. 操作激光设备时，护目镜可任意选择 （    ）

132. SLM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致粉末氧化率增加 （    ）

133. SLM设备惰性气体流量计显示为零，是因为气体压力不足 （    ）

134. FDM设备丝材的安全储存要求是干燥、避光，ABS丝材需防潮（易吸水），PLA丝材需防高温（易软化）。 （    ）

135. FDM设备丝材导向轮磨损会导致丝材进给不畅，影响挤出稳定性。 （    ）

136. PLA材料打印的模型，可通过浸泡在温水中（40℃）的方式去除水溶性支撑，无需专用溶剂。 （    ）

137. FDM设备打印的模型“底层与平台分离”，故障原因是平台涂层磨损（PEI膜使用超过50次）或底层线宽过小（＜0.5mm，0.4mm喷嘴），需更换PEI膜并将底层线宽调整为0.55—0.6mm。 （    ）

138. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需校准激光功率计 （    ）

139. SLM设备激光头观察窗玻璃起雾，是因为环境温度过高 （    ）

140. ABS+材料相比普通ABS，翘曲性更小 （    ）

141. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为刮刀驱动电机转速波动 （    ）

142. SLM设备粉末床铺粉后出现隆起，是因为粉末湿度增加 （    ）

143. FDM设备粉末回收后松装密度下降，是因为粉末储存不当 （    ）

144. FDM设备惰性气体流量计显示为零，是因为流量计传感器故障 （    ）

145. SLA设备树脂黏度超过1200cP时，成型速度会下降10%—15% （    ）

146. SLA设备成型平台升降电机编码器故障，会导致层厚精度偏差 （    ）

147. ABS材料的收缩率约为0.5%—2%，比PLA材料（0.1%—0.5%）高，因此更易出现翘曲。 （    ）

148. SLA设备喷头热端温度传感器故障，会导致树脂固化不良 （    ）

149. 金属SLM设备惰性气体纯度报警阈值通常为99.99% （    ）

150. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致零件表面氧化 （    ）

151. SLA设备喷头热端与喉管连接松动，会导致丝材熔化不均 （    ）

152. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需校准光路衰减器 （    ）

153. SLM设备粉末使用前未烘干，会导致粉末松装密度下降 （    ）

154. SLA设备调试“支撑连接点直径”时，设为0.5—1mm，直径过大难以去除，过小则支撑易断裂，需根据模型重量调整。 （    ）

155. SLM设备激光扫描速度越快，单位面积接收的激光能量越少，零件表面粗糙度会增加。 （    ）

156. FDM工艺中，丝材的拉伸强度应不低于30MPa。 （    ）

157. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为刮刀重量不均 （    ）

158. SLM设备铺粉辊运行时，若听到轻微异响，可继续打印，待打印结束后再检查。 （    ）

159. FDM设备调试“喷头散热风扇转速”时，ABS材料打印设为70%—80%转速，转速过高会导致喷头温度波动，过低则喷头散热不足。 （    ）

160. FDM设备打印时出现拉丝现象，需增加回抽距离 （    ）

161. 立体光固化（SLA）工艺中，光敏树脂固化收缩率越大，零件翘曲变形风险越低。 （    ）

162. SLM设备粉末床铺粉辊更换后铺粉不均，需调整料仓送粉量 （    ）

163. SLM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致粉末铺粉不均 （    ）

164. 金属粉末存储时可与氧气长时间接触 （    ）

165. FDM设备PLA材料支撑角度通常45°以下需加支撑 （    ）

166. FDM工艺中，ABS材料的熔点通常为220-250℃。 （    ）

167. PLA线材存储时，若发现线材出现轻微弯曲，可直接加热至50℃使其恢复平直后再使用。 （    ）

168. SLM设备激光安全联锁解除后仍无法出光，是因为扫描控制卡未发出信号 （    ）

169. SLM设备打印完成后，零件温度较高，可使用普通手套包裹零件，快速取出放置在散热台上。 （    ）

170. FDM设备零件后固化后硬度仍不足，是因为后固化炉功率不足 （    ）

171. SLM设备粉末床预热温度需根据金属粉末熔点调整，如不锈钢粉末（熔点1450℃）预热温度设为150-200℃，钛合金粉末（熔点1668℃）设为200-250℃。 （    ）

172. 增材制造设备运行日志无需记录异常情况 （    ）

173. FDM设备粉末回收后松装密度下降，是因为粉末颗粒度变化 （    ）

174. SLS设备激光能量密度过低会导致烧结不充分 （    ）

175. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致电机噪声增加 （    ）

176. SLM设备粉末筛分后仍有细小团聚，需提高筛分温度 （    ）

177. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致炉内部件过热 （    ）

178. SLM设备保护气体压力显示0.03MPa时，仍可继续打印，无需更换气瓶。 （    ）

179. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需检查激光光路 （    ）

180. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需校准激光能量计 （    ）

181. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致电机发热 （    ）

182. SLA设备树脂槽若需更换，需先倒空树脂，再拆除旧槽，安装新槽后校准。 （    ）

183. SLA工艺中，光敏树脂的固化深度与曝光时间成正比。 （    ）

184. SLA设备喷头热端与喉管连接松动，会导致丝材泄漏 （    ）

185. FDM设备惰性气体流量计显示为零，是因为气体流量不足 （    ）

186. SLA设备搬运时，需重点保护激光振镜，避免振动损坏。 （    ）

187. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需调整激光功率 （    ）

188. SLM工艺中，粉末床预热温度提高可降低零件残余应力，减少翘曲。 （    ）

189. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致零件变形 （    ）

190. JPG格式是增材制造常用的模型文件格式 （    ）

191. FDM设备零件表面出现微小划痕，是因为刮刀刃口有异物 （    ）

192. SLM设备激光功率波动±5%时，会导致零件致密度波动超过1% （    ）

193. FDM设备加热平台若不慎撒上线材碎屑，可在平台加热状态下用镊子直接清理，提高效率。 （    ）

194. SLA设备喷头热端温度传感器故障，会导致喷头过热保护频繁触发 （    ）

195. SLA（光固化成型）工艺使用的材料是金属粉末 （    ）

196. 黏结剂喷射成型中，黏结剂搅拌不均匀会导致零件强度波动。 （    ）

197. FDM设备树脂使用后剩余量保存不当，会导致透光率下降 （    ）

198. FDM设备打印ABS材料时，加热平台温度一般比打印PLA材料时低。 （    ）

199. SLA设备零件固化后出现微裂纹，需降低升温速率 （    ）

200. 黏结剂喷射成型中，脱脂时间通常为6—12h。 （    ）

201. SLM零件质量追溯系统的核心是记录工艺参数、材料批次和检测结果，以便后续出现质量问题时定位原因。 （    ）

202. SLA设备功率密度低于10mW/cm²时，固化时间会延长100%以上 （    ）

203. 增材制造设备的工艺参数优化不需要考虑打印材料的成本因素。 （    ）

204. SLA工艺中，后固化处理可提高零件强度，但会增加残余应力。 （    ）

205. FDM设备喷头热端过短会导致丝材软化堵塞 （    ）

206. FDM设备打印时，喷头的移动速度与打印模型的表面质量无关。 （    ）

207. EBM设备高压电击后，应立即切断电源，对伤者进行心肺复苏（无呼吸/心跳时），同时拨打120急救电话。 （    ）

208. FDM设备喷头热端长度从20mm缩短至15mm，丝材软化堵塞风险会降低 （    ）

209. SLA工艺中，树脂槽的材质通常为玻璃，以保证紫外线透过。 （    ）

210. 金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为冷却方式不当 （    ）

211. SLA设备批量打印小型模型时，模型布局应遵循“边缘紧凑、中心分散”原则，既提高平台利用率，又避免中心区域树脂流动不畅导致涂层不均。 （    ）

212. SLA设备打印透明模型时，需关闭切片软件中的“抗锯齿”功能，因抗锯齿会导致模型表面出现细微纹路，影响透光率。 （    ）

213. FDM设备的“回抽功能”并非设置越大越好，过大可能导致线材断裂或送丝不畅。 （    ）

214. BJ工艺中，粉末床的平整度误差会导致零件尺寸精度下降。 （    ）

215. SLA设备刮刀涂层后，若树脂表面出现轻微划痕，可忽略继续打印，不影响模型最终质量。 （    ）

216. 金属SLM设备扫描策略包括随机扫描 （    ）

217. SLM设备惰性气体流量调节阀门卡涩，需调整阀门开度 （    ）

218. FDM设备送丝管更换周期与磨损情况有关 （    ）

219. FDM设备喷头喷嘴孔径从0.4mm增大至0.6mm，表面粗糙度会增加2-3μm （    ）

220. FDM设备调试“平台吸附面积”时，模型底部与平台接触面积≥模型底面积的30%，接触面积过小会导致附着力不足，需调整模型摆放角度。 （    ）

221. SLA工艺中，光敏树脂的黏度越高，成型速度越快。 （    ）

222. SLA设备喷头热端温度传感器故障，会导致挤出量不稳定 （    ）

223. SLA工艺中，树脂槽密封不良会导致树脂泄漏，影响设备安全。 （    ）

224. FDM设备打印完成后，需用专用工具（如铲刀）轻轻撬动模型边缘，避免用力拉扯导致模型损坏。 （    ）

225. SLS设备激光能量密度计算公式为功率/（扫描速度×扫描间距） （    ）

226. SLA设备打印模型的“支撑高度”需比模型悬空高度高0.5—1mm，确保支撑能完全支撑悬空部分，防止悬空部分下垂。 （    ）

227. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需校准设备功率检测电路 （    ）

228. FDM设备喷头喷嘴孔径磨损后，挤出量波动会超过±3% （    ）

229. 金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为处理温度过高 （    ）

230. 金属粉末的杂质颗粒尺寸应小于粉末平均粒径，以避免影响熔合。 （    ）

231. FDM冷却风扇转速过低可能导致零件表面拉丝 （    ）

232. SLA设备树脂打印时固化速度突然减慢，是因为树脂温度下降 （    ）

233. FDM设备打印完成后，需待喷头和平台冷却后再进行清洁，防止高温烫伤。 （    ）

234. SLA树脂材料的固化深度与紫外灯功率成正比，功率越高，固化深度越大。 （    ）

235. FDM设备零件表面光泽度不足，需降低喷头移动速度 （    ）

236. FDM工艺中，TPU材料的邵氏硬度范围通常为50D-70D。 （    ）

237.SLM设备激光头观察窗玻璃起雾，可能是因为环境湿度过高 （    ）

238. FDM设备喷头热端加热棒烧毁，可能是因为加热棒散热不良 （    ）

239. SLA设备树脂槽清洁不彻底会导致零件表面有杂质，影响外观质量。 （    ）

240. SLA设备树脂打印时出现拉丝现象，需减少回抽距离 （    ）

241. SLA工艺中，透明光敏树脂的透光率通常可达80%以上。 （    ）

242. 金属粉末的流动性差会导致SLM工艺中铺粉不均匀，影响零件致密度。 （    ）

243. FDM设备惰性气体流量计显示为零，是因为进气阀门未打开 （    ）

244. SLA设备树脂储存后粘度升高过快，需隔绝空气储存 （    ）

245. SLA设备成型平台清洁可用汽油 （    ）

246. SLM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致粉末流动性下降 （    ）

247. SLM设备金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为处理时间过长 （    ）

248. SLM设备激光头聚焦镜污染，会导致激光光斑变形 （    ）

249. SLM设备金属零件喷砂处理后尺寸超差，是因为喷砂时间过长 （    ）

250. FDM设备树脂使用后剩余量保存不当，会导致固化收缩率增加 （    ）

251. FDM设备成型平台硅胶垫边缘翘起，需调整平台水平度 （    ）

252. FDM设备操作时，丝材断料后应先停机，清理断丝后重新装丝，不可在设备运行时用手直接拉扯丝材（防烫伤）。 （    ）

253. FDM设备电源线破损时，应立即停机更换合格电源线，用绝缘胶带缠绕仅可作为临时措施，不可长期使用。 （    ）

254. SLA设备打印完成后，树脂槽内剩余树脂需过滤后倒回原包装，不可直接与新树脂混合。 （    ）

255. FDM工艺中，平台加热温度通常比材料熔点低40-60℃。 （    ）

256. SLM设备金属零件喷砂处理后尺寸超差，是因为砂料硬度过高 （    ）

257. SLM设备粉末床清理时，可使用普通毛刷清扫残留粉末，无需专用工具。 （    ）

258. SLM设备喷头热端加热棒烧毁，是因为加热棒绝缘不良 （    ）

259. SLM设备金属零件拉伸试验弹性模量低于标准值，是因为晶粒取向随机 （    ）

260. FDM工艺中，打印ABS材料时，环境湿度应控制在50%以下，防丝材吸水。 （    ）

261. SLA设备“树脂‘清洗后模型表面有白色残留’”，故障原因是异丙醇未晾干（残留＞5%）或后固化温度过低（＜40℃），需延长晾干时间至30分钟并提高后固化温度至50-55℃，白色残留会影响表面质量。 （    ）

262. SLM设备粉末床预热温度低于材料玻璃化转变温度70%时，易出现层间未熔合 （    ）

263. SLA设备刮刀的运动速度需与树脂黏度匹配，黏度高时需降低刮刀速度，防止涂层不均。 （    ）

264. FDM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉厚度偏差 （    ）

265. 黏结剂喷射零件报废处理需符合危险废弃物处理标准，不可随意丢弃或焚烧，避免污染环境。 （    ）

266. FDM设备零件表面出现微小划痕，是因为后固化炉内有杂质 （    ）

267. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致送丝精度偏差 （    ）

268. 黏结剂喷射设备粉末清理时，应使用防静电工具（如铜制铲），配备吸尘装置，避免粉尘飞扬，不可用压缩空气直接吹扫（易扬尘）。 （    ）

269. FDM设备打印ABS材料时，打印环境的湿度对模型翘曲影响不大。 （    ）

270. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致电机扭矩不足 （    ）

271. FDM设备激光功率显示值与实际值偏差，需检查激光电源 （    ）

272. FDM设备喷头堵塞时，可加热喷头至材料熔融温度，用新线材从送丝端推入，疏通堵塞物。 （    ）

273. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为刮刀固定螺栓松动 （    ）

274. FDM设备喷头堵塞可直接拆卸喷头清理 （    ）

275. SLA设备零件固化后表面发黏，是因为树脂光敏剂含量不足 （    ）

276. SLA设备成型室冷却水路泄漏，需密封水路接口 （    ）

277. FDM设备调整打印速度时，无需同步调整喷头温度。 （    ）

278. SLA工艺中，后固化的紫外线强度通常为10-20mW/cm²。 （    ）

279. FDM设备喷头温度传感器若故障，会导致温度失控，需立即停止使用，更换传感器。 （    ）

280. SLA设备激光扫描填充区域出现未熔合斑点，是因为扫描间距过大 （    ）

281. SLA设备树脂固化深度随照射时间延长而无限增加 （    ）

282. EBM工艺中，零件的成型高度越高，打印时间越长。 （    ）

283. SLA设备喷头热端与喉管连接松动，会导致喷头堵塞 （    ）

284. SLM设备激光功率衰减超过15%时，需维护激光源 （    ）

285. 金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为弹丸粒径不均 （    ）

286. FDM设备树脂使用后剩余量保存不当，会导致黏度增加 （    ）

287. FDM工艺中，柔性材料（如TPU）打印时需提高打印速度以避免丝材断裂。 （    ）

288. SLM打印钛合金骨钉时，优化“激光功率200W+扫描速度800mm/s+表面喷砂（120目氧化铝）”，骨钉螺纹精度符合ISO标准，且植入后骨整合时间缩短10%。 （    ）

289. 黏结剂喷射成型中，烧结后的零件致密度通常可达95%—98%。 （    ）

290. EBM设备维护记录中，需重点记录电子枪灯丝使用时间和真空系统维护情况。 （    ）

291. FDM设备送丝管若过长或弯折过多，会增加送丝阻力，需整理送丝管，减少弯折。 （    ）

292. SLA设备打印时若树脂消耗速度异常快，需检查树脂槽是否有隐蔽泄漏（如接缝处）。 （    ）

293. ABS材料的抗冲击强度约为20kJ/m²，比PLA材料（10kJ/m²）高，更适合耐用零件。 （    ）

294. FDM设备打印ABS材料时，冷却风扇转速设置为30%—50%合理 （    ）

295. SLM设备打印前，需检查设备电源线是否有破损，若有轻微破损可缠绕绝缘胶带后继续使用。 （    ）

296. 用于BJ工艺的高分子粉末，安息角应≤35°，以保证流动性。 （    ）

297. ABS材料打印的模型，长期暴露在阳光下会出现变色，但不会影响模型强度。 （    ）

298. 更换金属粉末时，无需清理料仓 （    ）

299. FDM设备打印PLA材料时，冷却风扇转速设置为50%—70%合理 （    ）

300. SLA设备树脂储存后粘度升高过快，需低温储存 （    ）

301. 存储光敏树脂时，应放置在透明存储柜 （    ）

302. SLM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致加热管功率衰减 （    ）

303. FDM设备喷头热端与喉管连接松动，会导致丝材泄漏 （    ）

304. FDM设备喷头挤出丝材直径波动，是因为喷头振动 （    ）

305. SLA设备树脂固化收缩率通常为0.5%—2% （    ）

306. 金属粉末的球形度越好，SLM打印时的流动性越差，需降低铺粉速度。 （    ）

307. SLA设备送丝电机步进角细分参数设置错误，会导致电机运行不稳定 （    ）

308. 增材制造“支撑高度”应从成型平台表面开始设置 （    ）

309. SLA设备打印模型的“壁厚”需至少为喷嘴直径的2倍（如喷嘴直径0.4mm，壁厚≥0.8mm），防止模型打印时出现破裂。 （    ）

310. FDM设备多模型打印时，需优先摆放高度较高的模型，再在间隙处填充小型模型，避免小型模型因高度低被大型模型遮挡，导致冷却不均。 （    ）

311. FDM工艺中，TPU材料的支撑密度通常设定为10%—20%，便于去除。 （    ）

312. SLM工艺中，“轮廓优先”扫描策略可提高零件表面精度。 （    ）

313. SLA设备零件固化后出现开裂，是因为零件壁厚不均 （    ）

314. FDM设备粉末回收后松装密度下降，是因为粉末破碎 （    ）

315. FDM设备喷头热端与喉管连接松动，不会影响喷头温度 （    ）

316. SLM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致零件致密度波动 （    ）

317. SLA设备打印的模型，其尺寸精度不受打印环境温度的影响。 （    ）

318. 金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为喷丸覆盖率不足 （    ）

319. SLA打印透明车灯罩时，采用“高抗黄变树脂（氙灯老化1000hΔE＜3）+梯度抛光+防刮涂层”，灯罩透光率保持85%（老化后），且表面硬度提升至4H（铅笔硬度）。 （    ）

320. SLA树脂材料打印的模型，耐溶剂性差，不可接触丙酮、酒精等溶剂。 （    ）

321. SLM设备金属零件喷砂处理后尺寸超差，是因为喷砂介质不合适 （    ）

322. SLM设备激光头观察窗玻璃起雾，可能是因为观察窗密封不良 （    ）

323. 黏结剂喷射成型中，脱脂失重率通常为5%—10%。 （    ）

324. EBM设备温度传感器故障会导致粉末预热温度不准确，零件质量波动。 （    ）

325. FDM设备惰性气体流量计显示为零，是因为气体管路堵塞 （    ）

326. SLA设备后固化箱风扇故障，会导致箱内温度分布不均。 （    ）

327. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致后固化效果不佳 （    ）

328. SLA设备零件后固化后硬度仍不足，是因为后固化炉湿度过高 （    ）

329. 金属粉末在使用前，若发现有少量结块，可直接用手捏碎后再倒入设备，不影响打印。 （    ）

330. FDM设备零件表面光泽度不足，可在固化箱中延长紫外线照射时间 （    ）

331. EBM工艺中，电子束能量越高，零件致密度一定越高。 （    ）

332. FDM设备的打印速度越快，打印效率越高，打印质量不受影响。 （    ）

333. 提高ABS材料填充率可解决翘曲问题 （    ）

334. FDM设备粉末回收后松装密度下降，是因为粉末团聚 （    ）

335. 3D打印设备同步带张紧后仍跳齿，是因为驱动电机扭矩波动 （    ）

336. 金属SLM设备送粉器电机不转会导致送粉量不稳定 （    ）

337. SLM设备激光头清洁需在设备断电后进行，由专业人员操作，不可自行清洁。 （    ）

338. SLM设备操作中，激光防护门的联锁功能应每次开机前测试，通过开启防护门观察激光是否停止输出，确认联锁有效。 （    ）

339. 增材制造设备接地电阻检测周期通常为每半年一次 （    ）

340. SLM设备“打印过程中突然停机且报‘氧气超限’”，故障原因是保护气体钢瓶耗尽（压力＜0.5MPa）或安全联锁触发，需更换钢瓶并检查安全门是否关紧（联锁触发需手动复位）。 （    ）

341. SLA零件表面粗糙度检测的取样长度应设定为2.5mm（Ra≤2μm时），取样长度过短会导致结果不准确。 （    ）

342. 金属粉末的球形度会影响其流动性，但不影响激光吸收率。 （    ）

343. FDM设备同步带张紧后仍跳齿，是因为带轮齿形磨损 （    ）

344. FDM零件重新打印的前提是缺陷无法修复或修复成本过高，若缺陷微小且不影响使用可返工。 （    ）

345. 黏结剂喷射零件脱脂效果的核心评价指标是脱脂失重率，正常范围通常为5%—10%。 （    ）

346. SLM设备添加金属粉末时，需将粉末缓慢倒入进料口，避免粉末飞溅到设备电气接口上。 （    ）

347. SLM设备调试“激光扫描路径优化”时，采用“轮廓优先”扫描，即先扫描模型轮廓，再填充内部，可提高模型表面精度，减少轮廓变形。 （    ）

348. FDM设备零件后固化后硬度仍不足，是因为后固化炉温度过低 （    ）

349. SLA设备后固化炉风扇故障，会导致零件冷却缓慢 （    ）

350. SLM设备激光头观察窗玻璃起雾，是因为激光头冷却不足 （    ）

351. 增材制造“支撑间距”过小会导致去除困难 （    ）

352. 普通SLA树脂若不慎滴落在皮肤上，用清水冲洗即可，无需专用清洁剂。 （    ）

353. SLM设备粉末床预热温度传感器故障，会导致加热时间延长 （    ）

354. SLA设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为树脂膜厚度不均 （    ）

355. SLM设备打印钛合金零件后，需进行“喷砂处理”（使用100-120目氧化铝砂，喷砂压力设为0.3-0.5MPa），去除表面氧化层和残留粉末。 （    ）

356. SLA设备零件表面出现橘皮纹且无法消除，是因为树脂固化不均 （    ）

357. FDM设备线材从送丝轮脱落时，需先暂停打印，待喷头冷却后重新穿丝，避免高温烫伤。 （    ）

358. 304不锈钢粉末的粒径越大，SLM打印时铺粉越均匀，零件表面质量越好。 （    ）

359. FDM设备后固化炉风扇故障，会导致炉内温度过高 （    ）

360. 直接能量沉积（DED）工艺适合小尺寸精密零件的批量生产。 （    ）

361. SLA工艺中，光敏树脂的储存容器应避光密封，防止老化。 （    ）

362. FDM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉辊噪声增加 （    ）

363. FDM设备树脂槽刮刀运行时出现跳动，是因为树脂黏度波动 （    ）

364. SLA设备的灯罩需每两周用无尘布擦拭一次，去除灰尘，保证紫外线穿透效率。 （    ）

365. 金属粉末的流动性测试时，粉末流出漏斗的时间应小于40s。 （    ）

366. SLM设备操作区域地面若有金属粉末洒落，可使用普通扫帚清扫，再用吸尘器清理残留粉末。 （    ）

367. 黏结剂喷射成型中，脱脂后的零件密度通常为理论密度的60%—70%。 （    ）

368. 金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为热等静压参数不当 （    ）

369. FDM工艺中，ABS材料的打印环境温度需控制在25-35℃，以减少翘曲。 （    ）

370. SLM零件质量检测报告无需包含操作人员姓名，只需记录设备型号、粉末批次和检测结果即可。 （    ）

371.金属零件喷丸处理后表面残余应力分布不均，是因为喷丸时间不均 （    ）

372. 金属零件热等静压处理后表面出现氧化色，是因为处理前表面未清理 （    ）

373. FDM设备成型平台硅胶垫使用1000h后，表面硬度增加需更换 （    ）

374. 3D打印设备同步带张紧后仍跳齿，是因为带轮齿面磨损 （    ）

375. FDM设备“线材从送丝轮处‘脱落’”，故障原因是送丝轮纹路磨损（深度＜0.1mm）或线材导向轮偏移，需更换送丝轮（纹路深度0.15—0.2mm）并调整导向轮位置（对准送丝轮中心）。 （    ）

376. FDM设备送丝管弯曲半径小于100mm时，送丝阻力会增加5—10N （    ）

377. FDM设备零件后固化后硬度仍不足，是因为固化度低 （    ）

378. SLA设备成型平台与树脂槽底部间距应略大于层厚 （    ）

379. SLM工艺中，打印Ti6Al4V零件时，激光能量密度通常设定为100—150J/mm³。 （    ）

380. SLA设备后固化处理时，可将多个小型模型堆叠放入后固化箱，提高处理效率。 （    ）

381. FDM打印PETG透明模型时，采用“喷头温度235℃+平台温度75℃+顶层层数6层+无支撑自支撑角度≤45°”，模型透光率（未抛光）从50%提升至70%，且表面无明显丝痕。 （    ）

382. SLA设备调试“树脂挥发量监控”时，每打印8小时测量一次树脂重量，挥发量≤5%，挥发量过高需检查树脂槽密封，防止树脂变质。 （    ）

383. ABS材料适合用于SLA成型工艺 （    ）

384. SLM设备惰性气体流量调节阀门卡涩，需检查阀门内部结构 （    ）

385. FDM设备送丝管接口松动，会导致丝材受潮 （    ）

386. SLA设备更换普通树脂后，无需清洗刮刀，直接进行涂层操作即可。 （    ）

387. SLA设备树脂储存柜的湿度应控制在60%以下，防止树脂吸潮变质。 （    ）

388. SLM设备金属零件拉伸试样加工后表面有划痕，是因为加工刀具磨损 （    ）

389. FDM设备零件表面光泽度不足，需增加层厚 （    ）

390. FDM设备PLA丝材储存湿度超过60%RH时，会出现挤出气泡，需在40-50℃下烘干4—6h （    ）

391. SLA设备刮刀运行时出现跳动，是因为树脂槽变形 （    ）

392. SLA设备成型平台硅胶垫使用后出现粘连，需涂覆脱模剂 （    ）

393. FDM设备粉末床铺粉辊轴承磨损，会导致铺粉效率下降 （    ）

394. SLA设备成型室冷却水路泄漏，需检查水管接头 （    ）

395. SLM设备“激光‘扫描时突然中断且报错‘振镜故障’’”，故障原因是振镜电机过载或线路接触不良，需检查振镜负载（是否有异物阻碍）并重新插拔线路，不可频繁重启设备，避免故障扩大。 （    ）

396. 增材制造“支撑密度20%”指支撑占零件体积的20% （    ）

397. SLA设备使用的打印材料是热塑性线材。 （    ）

398. SLA设备刮刀清洁功能用于清洁成型平台 （    ）

399. 黏结剂喷射设备操作时，黏结剂喷射量异常应停机校准喷射头，不可继续打印，否则会导致零件强度不足或缺陷。 （    ）

400. SLA设备树脂槽石英玻璃破裂，可能是因为玻璃本身有缺陷 （    ）